ICS 13.340.50

C 73

中华人民共和国国家标准

足部防护 安全鞋

Foot protection—safety footwear

（征求意见稿）

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX 实施

GB 21148—201X

代替GB 12011—2009、GB 21146—2007、GB 21147—2007、GB 21148—2007

- 目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类、式样和标记	6

5 基本要求	7

6 防护性能	15

7 附加要求	18

8 标识	21

9 制造商应提供的信息	21

附　录　A （规范性附录） 混合鞋	24

附　录　B （规范性附录） 非金属防刺穿垫测试	26

附　录　C （规范性附录） 电绝缘鞋耐电压测试	28

附　录　D （规范性附录） 热性能测试时鞋的评价	30

参考文献	31

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB 21146—2007《个体防护装备 职业鞋》、GB 21147—2007《个体防护装备 防护鞋》、GB 21148—2007《个体防护装备 安全鞋》和GB 12011—2009《足部防护 电绝缘鞋》。本标准以GB 21148—2007为主体，整合了GB 21146—2007、GB 21147—2007和GB 12011—2009的部分内容。

本标准与GB 21148—2007相比，主要变化如下：

——标准名称改为“足部防护 安全鞋”；

——前言删除了强制性条款说明；

——修改了术语“安全鞋（3.1）”、“皮革（3.2）”、“聚合材料（3.4）”和“保护包头（3.12）”；删除了原术语“燃料油”；增加了术语“混合鞋（3.17）”；

——修改了部分鞋部件说明（图1、图2、图3）。

——修改了防护性能标记符号（4.3）。

——安全鞋的基本要求、附加要求调整为基本要求（5）、防护性能（6）和附加要求（7）；

——修改了鞋座区域（5.2.1.2）要求；

——修改了鞋底性能的结构（5.2.2.1）要求；

——修改了工效学要求（5.2.4）；

——增加了防滑性（5.2.5）要求；

——修改了衬里耐磨性（5.4.2）要求；

——增加了足趾保护（6.2）中一般要求（6.2.1）内容；

——修改了非金属防刺穿垫（6.3.1.2）、结构（6.3.2）要求，相应增加了附录B；

——修改了电绝缘鞋（6.4.3）要求，并相应增加附录C；；

——修改了隔热性（6.5.1）要求，并相应增加附录D

——删除了原附录A；

——增加了“混合鞋”相关内容。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况如下：

——GB 12011—1989、GB 12011—2000、GB 12011—2009；

——GB 21146—2007；

——GB 21147—2007；

——GB 21148—2007。

- 足部防护 安全鞋

  - 范围

本标准规定了安全鞋的术语和定义、分类、式样和标记、基本要求、防护性能、附加要求、标识和制造商应提供的信息。

本标准适用于保护穿着者足部免遭作业区域危害的鞋。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 308.1 滚动轴承 球 第1部分：钢球

GB/T 20991—2007 个体防护装备 鞋的测试方法

GB/T 22807 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定

GB/T 28287 足部防护 鞋防滑性测试方法

GB/T 28288—2012 足部防护 足趾保护包头和防刺穿垫

GB/T 31009 足部防护 鞋（靴）安全性要求及测试方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 安全鞋部件在图1、图2和图3中说明。

安全鞋 safety footwear

具有保护特征的鞋，用于保护穿着者免受意外事故引起的伤害。

- 不包括消防员作业用靴、防链锯切割鞋、防化学品鞋、防熔融金属飞溅鞋和摩托车骑手鞋。

皮革 leather

经过鞣制不会腐烂的皮。

橡胶 rubber

硫化橡胶。

聚合材料 polymeric materials

结构单元（单体）通过共价键重复连接而成的高分子量化合物。

示例：聚氨酯（PU）或聚氯乙烯(PVC)。

内底 insole

用于构成鞋底部、制鞋过程中通常与鞋帮连接的非移动部件。

鞋垫 insock

用于覆盖部分或全部内底的可移动的或固定的鞋部件。

衬里 lining

覆盖鞋帮内表面的材料。

- 1：穿着者的脚直接与衬里接触。

- 2：在装有保护包头的前部鞋帮被剖开处，或一个外部材料缝在鞋帮上形成一个袋装入保护包头，保护包头下方材料起衬里作用。

- 前帮衬里 vamp lining

覆盖鞋帮前部内表面的材料。

后帮衬里 quarter lining

覆盖鞋帮后侧部内表面的材料。

花纹 cleat(s)

鞋底外表面凸出部分。

刚性外底 rigid outsole

当整只鞋按照GB/T 20991—2007中8.4.1测试试时，30 N负荷下弯曲达不到45°的鞋底。

发泡外底 cellular outsole

0.9 g/cm2或较小密度、在10倍放大镜下可看见多孔结构的外底。

防刺穿垫 peneteation-resistant insert

为提供穿透保护而放在鞋底组合体中的鞋部件。

保护包头 toecap

装在鞋内、用于保护穿着者的脚趾免受重物冲击和挤压伤害的鞋部件。

鞋座区域 seat region

鞋的后部（帮和底）。

导电鞋 conductive footwear

按照GB/T 20991—2007中5.10方法测量时电阻值小于100 kΩ的鞋。

防静电鞋 antistatic footwear

按照GB/T 20991—2007中5.10方法测量时电阻值大于或等于100 kΩ和小于或等于1 000 MΩ的鞋。

电绝缘鞋 electrically insulating footwear

通过阻断经由脚穿过身体的危险电流的通路来保护穿着者免受电击的鞋。

混合鞋 hybrid footwear

鞋帮上部装有其他材料的Ⅱ类鞋。

1——鞋眼护条；			9——外底；

2——鞋舌；				10——花纹；

3——领口/沿口皮；			11——防刺穿垫；

4——鞋帮；				12——内底；

5——前帮衬里；			13——后跟；

6——鞋垫；				14——内底与帮面缝合；

7——保护包头；			15——后帮；

8——边缘覆盖层，如泡沫；	16——前帮。

- 缝制鞋（Ⅰ类）部件示意图

1——鞋帮；

2——保护包头；

3——刚性底；

4——带钉的增强沿条；

5——外底；

6——木制底。

- 其它鞋（Ⅰ类）部件示意图

1——鞋帮；

2——前帮；

3——外底；

4——后跟。

- 全橡胶（即硫化的）或全聚合材料（即完全模制的）鞋（Ⅱ类）部件示意图

  - 分类、式样和标记

    - 分类

安全鞋应按表1分类。

- 安全鞋的分类

| 规定代号 | 分类 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 用皮革和/或其它材料制成的鞋，全橡胶或全聚合材料鞋除外 |
| Ⅱ | 全橡胶（即完全硫化的）或全聚合材料（即完全模制的）鞋 |

    - 式样

安全鞋应符合图4给出的式样之一。

Ⅱ类鞋的鞋帮上部可以装有其他材料，混合鞋的要求见附录A。

1——能适合穿着者的各种延长部分；

A——低帮鞋；

B——高腰靴；

C——半筒靴；

D——高筒靴；

E——长靴。

注：式样E是在高筒靴（D型）上装一种薄的、能延长帮面的不渗水材料，且该材料能裁剪以适合穿着者。

- 安全鞋式样

    - 标记

安全鞋防护性能应按表2标记中文或英文标识。

- 防护性能标记

| 防护性能 |  | 标记 |  | 标记示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中文标识 | 英文标识 |  |
| 足趾保护 |  | 足趾保护（冲击能量） | SB或PB | 足趾保护（200）或SB |
| 抗刺穿性 |  | 防刺穿 | P | 防刺穿或P |
| 电性能 | 导电鞋 | 导电 | C | 导电或C |
|  | 防静电鞋 | 防静电 | A | 防静电或A |
|  | 电绝缘鞋 | 绝缘（测试电压） | EI（测试电压） | 绝缘（10kV）或EI（10kV） |
| 耐恶劣环境性能 | 隔热性 | 隔热 | HI（温度） | 隔热（150℃）或HI（150℃） |
|  | 防寒性 | 防寒 | CI | 防寒或CI |

  - 基本要求

    - 总则

安全鞋应符合表3给出的要求。

- 安全鞋的基本要求

| 要求 |  |  | 条款 | 分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |
| 成鞋 | 设计 | 鞋帮高度 | 5.2.1.1 | ● | ● |
|  |  | 鞋座区域 | 5.2.1.2 | ● | ● |
|  | 鞋底性能 | 结构 | 5.2.2.1 | ● |  |
|  |  | 鞋帮/外底结合强度 | 5.2.2.2 | ● |  |
|  | 防漏性 |  | 5.2.3 |  | ● |
|  | 工效学要求 |  | 5.2.4 | ● | ● |
|  | 防滑性 |  | 5.2.5 | ● | ● |
| 鞋帮 | 一般要求 |  | 5.3.1 | ● | ● |
|  | 厚度 |  | 5.3.2 |  | ● |
|  | 撕裂性能 |  | 5.3.3 | ● |  |
|  | 拉伸性能 |  | 5.3.4 | ● | ● |
|  | 耐折性 |  | 5.3.5 |  | ● |
|  | 水蒸气渗透性和系数 |  | 5.3.6 | ● |  |
|  | pH值 |  | 5.3.7 | ● |  |
|  | 水解 |  | 5.3.8 |  | ● |
|  | 六价铬含量 |  | 5.3.9 | ● |  |
| 前帮衬里 | 撕裂性能 |  | 5.4.1 | ● | ○ |
|  | 耐磨性 |  | 5.4.2 | ● | ○ |
|  | 水蒸气渗透性和系数 |  | 5.4.3 | ● |  |
|  | pH值 |  | 5.4.4 | ● | ○ |
|  | 六价铬含量 |  | 5.4.5 | ● | ○ |
| 后帮衬里 | 撕裂性能 |  | 5.4.1 | ○ | ○ |
|  | 耐磨性 |  | 5.4.2 | ○ | ○ |
|  | 水蒸气渗透性和系数 |  | 5.4.3 | ○ |  |
|  | pH值 |  | 5.4.4 | ○ | ○ |
|  | 六价铬含量 |  | 5.4.5 | ○ | ○ |
| 内底/鞋垫 |  |  | 见表4 | ● | ○ |
| 鞋舌 | 撕裂性能 |  | 5.5.1 | ○ |  |
|  | pH值 |  | 5.5.2 | ○ |  |
|  | 六价铬含量 |  | 5.5.3 | ○ |  |
| 外底 | 设计 |  | 5.7.1 | ● | ● |
|  | 撕裂强度 |  | 5.7.2 | ● | ● |
|  | 耐磨性 |  | 5.7.3 | ● | ● |
|  | 耐折性 |  | 5.7.4 | ● | ● |
|  | 水解 |  | 5.7.5 | ● | ● |
|  | 中间层结合强度 |  | 5.7.6 | ○ | ○ |
| 注1：●表示要求应符合。某些情况下，要求仅与分类范围内的特定材料相关，例如皮革部件的pH值，这不表示其他材料不可用。○表示如果部件存在，要求应符合。无×或○表示没有要求。 注2：Ⅱ类鞋通常没有内底；如果有可移动的鞋垫在用，则表4不适用；PH值和六价铬含量仅对皮革材料适用。 注3：成型工序前套在鞋楦上的袜套不视为衬里。 |  |  |  |  |  |

- 内底和/或鞋垫的基本要求

| 选择项 |  |  | 所评价的部件 | 符合的要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厚度 5.6.1 | pH值a 5.6.2 | 吸水性和 水解吸性 5.6.3 | 内底耐磨性 5.6.4.1 | 六价铬含量a 5.6.5 | 鞋垫耐磨性 5.6.4.2 |
| 1 | 无内底 | 非移动鞋垫 | 鞋垫 | ● | ● | ● |  | ● | ● |
| 2 | 有内底 | 无鞋垫 | 内底 | ● | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  | 有鞋座垫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 非移动的全鞋垫 | 鞋垫和内底一起 | ● |  | ● |  |  |  |
|  |  |  | 鞋垫 |  | ● |  |  | ● | ● |
| 4 |  | 可移动的和水能透过b的全鞋垫 | 内底 | ● | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 鞋垫 |  | ● |  |  | ● | ● |
| 5 |  | 可移动的、水不能透过的b全鞋垫 | 内底 | ● | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 鞋垫 |  | ● | ● |  | ● | ● |
| ● 表示要求应符合。 注：可移动鞋垫见9.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 仅适用皮革。 b 水能透过的鞋垫是指按照GB/T 20991—2007中7.2方法测试时，在60 s或较少时间内水透过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 成鞋

      - 设计

        - 鞋帮高度

按照GB/T 20991—2007中6.2方法测量，鞋帮高度应符合表5要求。

- 鞋帮高度

| 鞋号 | 高度/mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 式样A | 式样B | 式样C | 式样D |
| ≤ 225 | ＜ 103 | ≥ 103 | ≥ 162 | ≥ 255 |
| 230～240 | ＜ 105 | ≥ 105 | ≥ 165 | ≥ 260 |
| 245～250 | ＜ 109 | ≥ 109 | ≥ 172 | ≥ 270 |
| 255～265 | ＜ 113 | ≥ 113 | ≥ 178 | ≥ 280 |
| 270～280 | ＜ 117 | ≥ 117 | ≥ 185 | ≥ 290 |
| ≥ 285 | ＜ 121 | ≥ 121 | ≥ 192 | ≥ 300 |

        - 鞋座区域

鞋座区域应封闭。式样A的鞋座区域鞋帮在表9给出的的高度范围内不应有缝合之外的孔洞。

      - 鞋底性能

        - 结构

有内底时，在不损坏鞋的情况下内底应不能移动。如果没有内底，应有固定不能移动的鞋垫。

        - 鞋帮/外底结合强度

除缝合底外，按照GB/T 20991—2007中5.2方法测试时，结合强度不应小于4.0 N/mm；如果鞋底有撕裂现象，则结合强度不应小于3.0 N/mm。

      - 防漏性

按照GB/T 20991—2007中5.7方法测试时，应没有空气泄漏。

      - 工效学要求

如果GB/T 20991—2007中5.1给出的所有问卷回答是肯定的，应认为安全鞋满足工效学要求。

刚性外底不适用GB/T 20991—2007表2的跪/蹲下问题。

      - 防滑性

按照GB/T 28287方法测试时，应符合表6或表7或表8要求。

- 在瓷砖上测定的摩擦系数要求

| 测试平面 | 测试模式 | 摩擦系数 |
| --- | --- | --- |
| 带有洗涤剂溶液的瓷砖面 | 后跟向前滑动 | ≥ 0.28 |
|  | 水平向前滑动 | ≥ 0.32 |

- 在钢板上测定的摩擦系数要求

| 测试平面 | 测试模式 | 摩擦系数 |
| --- | --- | --- |
| 带有甘油的钢板面 | 后跟向前滑动 | ≥ 0.13 |
|  | 水平向前滑动 | ≥ 0.18 |

- 在瓷砖和钢板上测定的摩擦系数要求

| 测试平面 | 测试模式 | 摩擦系数 |
| --- | --- | --- |
| 带有洗涤剂溶液的瓷砖面 | 后跟向前滑动 | ≥ 0.28 |
|  | 水平向前滑动 | ≥ 0.32 |
| 带有甘油的钢板面 | 后跟向前滑动 | ≥ 0.13 |
|  | 水平向前滑动 | ≥ 0.18 |

    - 鞋帮

      - 一般要求

从紧靠鞋底的水平表面测量时，满足本条款要求的鞋帮区域应有与表9一致的最小高度。

- 满足鞋帮要求的最小高度

| 鞋号 | 最小高度/mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 式样A | 式样B | 式样C | 式样D和E |
| ≤ 225 | 44 | 64 | 113 | 172 |
| 230～240 | 46 | 66 | 115 | 175 |
| 245～250 | 48 | 68 | 119 | 182 |
| 255～265 | 50 | 70 | 123 | 188 |
| 270～280 | 52 | 72 | 127 | 195 |
| ≥ 285 | 53 | 73 | 131 | 202 |

当沿口皮和垫材料在超出表8高度的地方时，其应符合对衬里要求的撕裂性能（5.4.1）和耐磨性（5.4.2）。皮革材料应另外符合pH值（5.3.7）要求和六价铬含量（5.3.9）要求。在表8高度上非沿口皮和垫材料应符合鞋帮要求。

      - 厚度

按照GB/T 20991—2007中6.1方法测量时，Ⅱ类鞋的鞋帮任何一处厚度应符合表10要求。

- 鞋帮最小厚度

| 材料种类 | 厚度/mm |
| --- | --- |
| 橡胶 | ≥ 1.50 |
| 聚合材料 | ≥ 1.00 |

      - 撕裂性能

按照GB/T 20991—2007中6.3方法测试时，Ⅰ类鞋的鞋帮撕裂性能应符合表11要求。

- 鞋帮撕裂强度

| 材料种类 | 最小力/N |
| --- | --- |
| 皮革 | 120 |
| 涂覆织物/纺织品 | 60 |

      - 拉伸性能

按照GB/T 20991—2007中6.4方法测试时，鞋帮拉伸性能应符合表12要求。

- 拉伸性能

| 材料种类 | 抗张强度/（N/mm2） | 扯断强力/N | 100％定伸应力/（N/mm2） | 扯断伸长率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮革 | ≥ 15 | —— | —— | —— |
| 橡胶 | —— | ≥ 180 | —— | —— |
| 聚合材料 | —— | —— | 1.3～4.6 | ≥ 250 |

      - 耐折性

按照GB/T 20991—2007中6.5方法测试时，耐折性应符合表13要求。

- 耐折性

| 材料种类 | 耐折性 |
| --- | --- |
| 橡胶 | 连续屈挠125 000次，应无裂纹 |
| 聚合材料 | 连续屈挠150 000次，应无裂纹 |

      - 水蒸气渗透性和系数

按照GB/T 20991—2007中6.6和6.8方法测试时，水蒸气渗透率不应小于0.8 mg/（cm2·h），水蒸气系数不应小于15 mg/cm2。

      - pH值

皮革鞋帮按照GB/T 20991—2007中6.9方法测试时，pH值不应小于3.2，如果pH值小于4，则稀释差应小于0.7。

      - 水解

聚氨酯鞋帮按照GB/T 20991—2007中6.10方法测试时，连续屈挠150 000次，应无裂纹产生。

      - 六价铬含量

皮革鞋帮按照GB/T 22807方法测试时，六价铬含量应不超过3.0 mg/kg。

    - 前帮和后帮衬里

      - 撕裂性能

按照GB/T 20991—2007中6.3方法测试时，衬里撕裂性能应符合表14要求。

- 衬里撕裂性能

| 材料种类 | 最小力/N |
| --- | --- |
| 皮革 | ≥ 30 |
| 涂覆织物和纺织品 | ≥ 15 |

      - 耐磨性

按照GB/T 20991—2007中6.12方法测试时，在完成下列转数前，衬里不应产生任何破洞。

——前帮和后帮衬里：

—　干式测试时25 600转；

—　湿式测试时12 800转。

——鞋座区域衬里：

—　干式测试时51 200转；

—　湿式测试时25 600转。

      - 水蒸气渗透性和系数

按照GB/T 20991—2007中6.6和6.8方法测试时，水蒸气渗透率不应小于2.0 mg/（cm2·h），水蒸气系数不应小于20 mg/cm2。

注：对无线纹的硬衬没有要求。

      - pH值

皮革衬里按照GB/T 20991—2007中6.9方法测试时，pH值不应小于3.2，如果pH值小于4，则稀释差应小于0.7。

      - 六价铬含量

皮革衬里按照GB/T 22807方法测试时，六价铬含量应不超过3.0 mg/kg。

    - 鞋舌

仅当制作鞋舌的材料或厚度与鞋帮不同时，才对鞋舌进行测试。

      - 撕裂性能

按照GB/T 20991—2007中6.3方法测定时，鞋舌撕裂性能应符合表15要求。

- 鞋舌撕裂性能

| 材料种类 | 最小力/N |
| --- | --- |
| 皮革 | ≥ 36 |
| 涂覆织物和纺织品 | ≥ 18 |

      - pH值

皮革鞋舌按照GB/T 20991—2007中6.9方法测试时，pH值不应小于3.2，如果pH值小于4，则稀释差应小于0.7。

      - 六价铬含量

皮革鞋舌按照GB/T 22807方法测试时，六价铬含量应不超过3.0 mg/kg。

    - 内底和鞋垫

      - 厚度

按照GB/T 20991—2007中7.1方法测定时，内底和/或鞋垫厚度不应小于2.0 mm。

      - pH值

皮革内底或皮革鞋垫按照GB/T 20991—2007中6.9方法测试时， pH值不应小于3.2，如果pH值小于4，则稀释差应小于0.7。

      - 吸水性和水解吸性

按照GB/T 20991—2007中7.2方法测试时，吸水性不应小于70 mg/cm2，水解吸性不应小于水吸收的80 %。

      - 耐磨性

        - 内底

非皮革内底按照GB/T 20991—2007中7.3方法测试时，完成400次前，不应有严重磨损。

        - 鞋垫

非皮革鞋垫按照GB/T 20991—2007中6.12方法测试时，完成下列次数前，磨擦表面不应产生任何破洞。

——干燥：25 600次；

——潮湿：12 800次。

      - 六价铬含量

皮革内底按照GB/T 22807方法测试时，六价铬含量应不超过3.0 mg/kg。

    - 外底

      - 设计

        - 花纹区域

除保护包头卷边下方区域外, 至少图5所示的阴影部分应有向侧边开口的花纹。

- 花纹区域

        - 厚度

按照GB/T 20991—2007中8.1方法测量时，图6、图7或图8所示的花纹高度d2，及厚度d1和d3应符合表16要求。

a)								b)								c)

a)胶粘外底；

b)直接硫化或注压的外底；

c)花纹高度＜2.5 mm的外底。

- 直接注压、硫化和胶粘的外底

- 多层外底（花纹高度≥2.5 mm）

- 全橡胶和全聚合材料鞋（花纹高度≥2.5 mm）

- 外底厚度和花纹高度

| 花纹高度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- |
| ＜2.5mm | d1≥6 mm | d1≥6 mm |
| ≥2.5mm | d1≥4 mm d2≥2.5 mm | d1≥3 mm d2≥4 mm d3≥6 mm |

      - 撕裂强度

非皮革外底按照GB/T 20991—2007中8.2方法测试时，撕裂强度不应小于：

——8 kN/m，适用密度大于0.9 g/cm3的材料；

——5 kN/m，适用密度小于或等于0.9 g/cm3的材料。

      - 耐磨性

Ⅰ类鞋外底按照GB/T 20991—2007中8.3方法测试时，密度等于或小于0.9 g/cm3材料的相对体积磨耗量不应大于250 mm3，密度大于0.9 g/cm3材料的相对体积磨耗量不应大于150 mm3。

Ⅱ类鞋外底按照GB/T 20991—2007中8.3方法测试时，相对体积磨耗量不应大于250 mm3。

对于20kV及以上的Ⅱ类电绝缘鞋，外底按照GB/T 20991—2007中8.3方法测试时，相对体积磨耗量不应大于400 mm3。

      - 耐折性

外底按照GB/T 20991—2007中8.4方法测试时，连续屈挠30 000次，切口增长不应大于4 mm。

下列情况中自然产生的裂纹是可以接受的。

- 仅评价踏地范围中心的裂纹，保护包头下方区域的裂纹应忽略。

- 深度小于0.5 mm的浅表裂纹应忽略。

- 如果裂纹深度不超过1.5 mm，长度不超过4 mm，且数量不超过5处，应认为鞋底合格。

      - 水解

聚氨酯外底和外层由聚氨酯组成的鞋底按照GB/T 20991—2007中8.5方法测试时，连续屈挠150 000次，切口增长不应大于6 mm。

      - 中间层结合强度

按照GB/T 20991—2007中5.2方法测试时，外层或花纹层与相邻层之间的结合强度不应小于4.0 N/mm；如果鞋底有撕裂现象，则结合强度不应小于3.0 N/mm。

  - 防护性能

    - 总则

安全鞋应满足下述条款规定的一项或多项防护性能要求。

      - 足趾保护

      - 一般要求

在不损坏鞋的情况下，装入鞋内的保护包头应不能移动。

除全橡胶和全聚合材料鞋外，装有内部保护包头的鞋有一层前帮衬里或鞋帮的一部分起衬里作用。此外，保护包头应有一层边缘覆盖层从保护包头后部边缘开始在其下方延伸至少5 mm，并在相反方向延伸至少10 mm。

保护包头应满足GB/T 28288—2012中4.2.2.2要求。

脚趾部位的抗磨损覆盖层厚度不应小于l mm。

      - 保护包头内部长度

按照GB/T 20991—2007中5.3方法测量时，保护包头最小内部长度应符合表17要求。

- 保护包头最小内部长度

| 鞋 号 | 最小内部长度/mm |
| --- | --- |
| ≤ 225 | ≥ 34 |
| 230～240 | ≥ 36 |
| 245～250 | ≥ 38 |
| 255～265 | ≥ 39 |
| 270～280 | ≥ 40 |
| ≥ 285 | ≥ 42 |

      - 抗冲击性

按照GB/T 20991—2007中5.4方法测试时，在（200±4）Ｊ或（100±2）Ｊ冲击能量冲击后，保护包头内的最小间距应符合表18要求。此外，在保护包头的测试轴线上不应产生任何贯穿材料的裂缝，即光线能透过裂缝。

注：标记为足趾保护（200）或SB的鞋使用（200±4）Ｊ冲击能量，标记为足趾保护（100）或PB的鞋使用（100±2）Ｊ冲击能量。

- 冲击后保护包头内的最小间距

| 鞋 号 | 最小间距/mm |
| --- | --- |
| ≤ 225 | ≥ 12.5 |
| 230～240 | ≥ 13.0 |
| 245～250 | ≥ 13.5 |
| 255～265 | ≥ 14.0 |
| 270～280 | ≥ 14.5 |
| ≥ 285 | ≥ 15.0 |

      - 耐压力性

按照GB/T 20991—2007中5.5方法测试时，抗冲击能量为（200±4）J的鞋，在（15±0.1）kN压力下，保护包头内的最小间距应符合表19要求；抗冲击能量为（100±2）J的鞋，在（10±0.1）kN压力下，保护包头内的最小间距应符合表19要求。

      - 保护包头的特性

        - 金属保护包头的耐腐蚀性

Ⅱ类鞋按照GB/T 20991—2007中5.6.1方法测试和评估时，金属保护包头腐蚀区域不应超过3处，且腐蚀区域任何方向长度不应超过2 mm。

Ⅰ类鞋按照GB/T 20991—2007中5.6.2方法测试和评估时，金属保护包头腐蚀区域不应超过3处，且腐蚀区域任何方向长度不应超过2 mm。

        - 非金属保护包头的稳定性

非金属保护包头应符合GB/T 28288—2012中4.2.6要求。

      - 抗刺穿性

      - 刺穿力

        - 金属防刺穿垫

按照GB/T 20991—2007中5.8.2方法测试时，穿透鞋底所需的力不应小于1 100 N。

        - 非金属防防刺穿垫

如果非金属防刺穿垫不设计为内底用（如在缝制鞋中），按照GB/T 20991—2007中5.8.2方法测试，如果非金属防刺穿垫设计为内底用，按照附录B的方法测试。施力至少1 100N，测试钉尖端不应穿透试样。通过目测观察、摄像或电子监测检查，测试钉尖不应从试样中露出。

      - 结构

防刺穿垫应装在鞋底中，在不损坏鞋的情况下应不能移动垫。除用作内底的非金属防刺穿垫外，垫不应位于保护包头卷边上方及不应与其接触。

      - 尺寸

1——阴影区域1；

2——阴影区域2；

3——防刺穿垫；

4——楦底边缘留下的曲线；

5——防刺穿垫可选择的形状；

L——鞋底内部长度。

- 防刺穿垫的位置

依据图9，按照GB/T 20991—2007中5.8.1方法测量防刺穿垫尺寸。

除鞋座区域外，在代表楦底边缘的曲线和防刺穿垫边缘（X）之间的最大距离应为6.5 mm。在鞋座区域，在代表楦底边缘的曲线和垫（Y）之间的最大距离应为17 mm（见图9）。

将防刺穿垫固定于鞋底的最大直径为3 mm的开孔不应超过3个。

开孔不应位于阴影区域1中（见图9）。

阴影区域2中的开孔应忽略（见图9）。

      - 防刺穿垫耐折性

防刺穿垫按照GB/T 20991—2007中5.9方法测试时，经受1×106屈挠后不应出现肉眼可见的裂纹或分层现象。

      - 防刺穿垫特性

        - 金属防刺穿垫的耐腐蚀性

全橡胶鞋按照GB/T 20991—2007中5.6.1方法测试时，金属防刺穿垫的腐蚀区域不应超过5处，每处面积不应超过2.5 mm2。用在其它类型鞋中的金属防刺穿垫按照GB/T 20991—2007中5.6.3方法测试时，腐蚀区域不应超过5处，每处面积不应超过2.5 mm2。

        - 非金属防刺穿垫的稳定性

非金属防刺穿垫应符合GB/T 28288—2012中5.2.4要求。

      - 电性能

      - 导电鞋

按照GB/T 20991—2007中5.10方法测量时，在干燥环境（GB/T 20991—2007，5.10.3.3a））中调节后，电阻值应小于100 kΩ。

      - 防静电鞋

按照GB/T 20991—2007中5.10方法测量时，在干燥和潮湿环境（GB/T 20991—2007，5.10.3.3a）和b））中调节后，电阻值应大于或等于100 kΩ和小于或等于1 000 MΩ。

      - 电绝缘鞋

电绝缘鞋按照附录C方法测试时，应符合要求表19要求。

- 电绝缘鞋的电性能要求

| 要求 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 皮鞋 | 布面胶鞋 |  |  |  |  |  |  |
| 测试电压（工频）/kV | 6 | 5 | 15 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 泄漏电流/mA | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤4.5 | ≤2.4 | ≤4 | ≤6 | ≤8 | ≤10 |

      - 耐恶劣环境性能

      - 隔热性

按照GB/T 20991—2007中5.12方法测试时，30 min后内底上表面的温度升高不应超过22 ℃。

测试后鞋应符合附录D的规定。

在不损坏鞋的情况下，安装在鞋内的隔热层应不能移动。

      - 防寒性

按照GB/T 20991—2007中5.13方法测试时，内底上表面的温度降低不应超过1O ℃。

在不损坏鞋的情况下，安装在鞋内的隔冷层应不能移动。

  - 附加要求

      - 总则

附加要求是否必需取决于预期工作场所可能遇到的危害，适合的安全鞋应符合表20给出的适用的附加要求。

- 安全鞋的附加要求

| 要求 | 条款 | 分类 |  | 符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |
| 鞋座区域能量吸收 | 7.2 | ● | ● | E |
| 防水性 | 7.3 | ● |  | WR |
| 跖骨保护 | 7.4 | ● | ● | M |
| 踝保护 | 7.5 | ● | ● | AN |
| 防切割 | 7.6 | ● | ● | CR |
| 鞋帮透水性和吸水性 | 7.7 | ● |  | WRU |
| 外底耐热接触性 | 7.8 | ● | ● | HRO |
| 外底耐油性 | 7.9 | ● | ● | FO |
| ●表示有此特性要求应符合。 |  |  |  |  |

      - 鞋座区域能量吸收

按照GB/T 20991—2007中5.14方法测试时，鞋座区域能量吸收不应小于20 J。

      - 防水性

按照GB/T 20991—2007中5.15.1方法测试，100槽长后，或按照GB/T 20991—2007中5.15.2方法测试，80 min后，鞋内侧浸湿的总面积不应超过3 cm2。

      - 跖骨保护

      - 结构

跖骨保护装置应由合适的材料制成并应有合适的形状，使冲击时产生的作用力分配在鞋底、保护包头和与脚表面尽可能一样大的区域上。

在不损坏鞋的情况下，装在鞋上的跖骨保护装置应不能移动。

在脚的内侧和外侧，跖骨保护装置应与鞋的形状相适应。

      - 跖骨保护装置的抗冲击性

按照GB/T 20991—2007中5.16方法测试时，冲击后的最小间距应符合表21要求。

- 冲击后的最小间距

| 鞋 号 | 最小间距/mm |
| --- | --- |
| ≤ 225 | ≥ 37.0 |
| 230～240 | ≥ 38.0 |
| 245～250 | ≥ 39.0 |
| 255～265 | ≥ 40.0 |
| 270～280 | ≥ 40.5 |
| ≥285 | ≥ 41.0 |

      - 踝保护

按照GB/T 20991—2007中5.17方法测试时，测试结果的平均值不应超过10 kN和单个值不应超过15 kN。

      - 防切割

      - 式样

防切割鞋不应为式样A（见图4）。

      - 结构

防切割鞋应有从帮脚边缘到其上方至少30 mm和从保护包头到鞋后跟末端延伸的保护区域。该区域应延伸超过帮脚边缘至少10 mm。

在保护包头和保护材料之间应没有缝隙。保护材料应永久地附于鞋上。如果不同材料用于防切割保护，其应相互连接或重叠（见图10）。

1——防切割保护区域；

2——保护包头后边缘；

a——保护包头上方10 mm重叠；

b——帮脚线上方30 mm最小高度。

- 防切割保护区域范围

      - 抗切割性

按照GB/T 20991—2007中6.14方法测试时，防割指数不应小于2.5。

      - 抗刺穿性

防切割鞋应符合6.3的要求。

      - 鞋帮透水性和吸水性

按照GB/T 20991—2007中6.13方法测试时，透水量（表示为60 min后吸水布的质量增加）不应高于0.2 g，吸水率不应高于30 %。

除非符合上述要求，非功能性的及装饰性的缝缀和穿孔不应用在要求鞋帮防水的鞋上。

当符合7.3的要求时，非功能性的及装饰性的缝缀和穿孔可接受。

外底

      - 外底耐热接触性

按照GB/T 20991—2007中8.7方法测试时，橡胶和聚合材料外底应无熔融和沿圆轴弯曲时应无任何龟裂。

      - 外底耐油性

按照GB/T 20991—2007中8.6.1方法测试时，体积增大不应超过12 %。

如果按照GB/T 20991—2007中8.6.1方法测试后，试样体积收缩超过1 %，或者硬度增加超过10个邵尔A单位，则按照GB/T 20991—2007中8.6.2方法进一步取样和测试，连续屈挠150 000次，切口增长不应超过6 mm。

  - 标识

应清晰持久地标记下列各项，例如压印或烙印：

  - 产品名称

  - 鞋号；

  - 商标、或可辨别制造商或供货商的标注；

  - 生产日期（年、月）；

  - 本标准号和年代号，即GB 21148—201X；

  - 表2规定的标记符号，及表20的符号（如有）。

- 注：e)和f)的标识宜彼此相邻。

  - 制造商应提供的信息

      - 一般要求

安全鞋应给出下列信息，所有信息应清楚明了。

- 制造商和/或他的全权代表的名称和完整地址。

- 本标准号和年代号。

- 任何象形文字、标识和性能水平的说明。

- 适用于鞋的测试的基本说明，包括防滑性测试说明。

- 相关安全性信息（依据GB/T 31009）

- 使用说明：

1）如果需要，使用前通过穿着者进行测试；

2）如果有关，穿上和脱下鞋的方法；

3）涉及可能用途的基本信息，及详细信息来源；

4）使用限制（例如温度范围，等等）；

5）储存和维护说明，维护检查的最长周期（如果重要，规定干燥过程）；

6）清洗和/或消毒说明；

7）报废最终期限或报废周期；

8）如果适用，对可能遇到的问题提出警告（更改能使认可的类型无效，例如整形外科的鞋）；

9）如果有帮助，附加示例，部分数字等等。

- 参考零件和备用件（如果有关）；

- 适于运输的包装类型（如果有关）。

      - 电性能

      - 导电鞋

每双导电鞋应提供有下列文字的说明书。

“如果必须在尽可能的最短时间内将静电荷减至最小，如处理炸药，则必须使用导电鞋。如果来自任何电器或带电部件的电击危险已经完全消除，则不必使用导电鞋。为确保鞋是导电的，规定在鞋的全新状态下电阻上限值小于100 kΩ。

使用期间，由于屈挠和污染，导电材料制成的鞋的电阻值可能会发生显著变化，那么必须确保导电鞋在整个使用期限内能履行消散静电荷的设计功能。因此，在需要的场所，建议使用者建立一个内部电阻测试并定期使用它。这项测试以及下面提到的测试应当成为工作场所事故预防程序的例行部分。

如果鞋在鞋底材料可能被增加鞋电阻的物质所污染的场所穿用，穿着者每次进入危险区域前应当经常检查所穿鞋的电阻值。

在使用导电鞋的场所，地面电阻不应使鞋提供的防护失效。

使用中，鞋内底与穿着者的脚之间不得有绝缘部件。如果内底和脚之间有鞋垫，则应检查鞋/鞋垫组合体的电阻值。”

      - 防静电鞋

每双防静电鞋应提供有下列文字的说明书。

“如果必须通过消散静电荷来使静电积累减至最小，从而避免诸如易燃物质和蒸气的火花引燃危险，同时，如果来自任何电器或带电部件的电击危险尚未完全消除，则必须使用防静电鞋。然而，要注意由于防静电鞋仅仅是在脚和地面之间加入一个电阻，不能保证对电击有足够的防护。如果电击的危险尚未完全消除，避免这种危险的附加措施是必要的。这类措施与下面提到的附加测试一样应成为工作场所事故预防程序的例行部分。

经验表明，对于防静电用途，在鞋的整个使用期限内的任何时间，通过产品的放电路径通常应有小于1 000 MΩ的电阻。在电压达到250 V操作时，万一出现任何电器故障，为确保对电击或引燃危险提供一些有限的保护，新鞋的电阻最低限值规定为100 kΩ。然而在某些情况下，使用者应知道鞋可能提供不充分的保护且应始终采取附加措施以保护穿着者。

这类鞋的电阻会由于屈挠、污染或潮湿而发生显著变化。如果在潮湿条件下穿用，鞋将不能实现其预定的功能。因而必须确保产品在整个使用期限内能实现其消散静电荷的设计功能并同时提供一些保护。建议使用者建立一个内部电阻测试并定期经常地使用它。

如果延长穿用周期，Ⅰ类鞋能吸潮并在潮湿条件下导电。

如果在鞋底材料被污染的场所穿用鞋，穿着者每次进入危险区域前应经常检查鞋的电阻值。

在使用防静电鞋的场所，地面电阻不应使鞋提供的防护无效。

在使用中，鞋内底与穿着者的脚之间不得有绝缘部件。如果内底和脚之间有鞋垫，则应检查鞋/鞋垫组合体的电阻值。”

      - 电绝缘鞋

每双电绝缘鞋应提供有下列文字的说明书。

“鞋在首次使用前和持续使用间隙之间应存放在一个适宜的盒子或容器中，不宜受压、折叠或靠近热源存放，不宜长时间暴露在阳光、人造光或其他臭氧源环境中，建议存放在（20±15）℃的环境中。

每次使用前应仔细检查，如果发现机械或化学损伤，鞋不宜穿用。如有疑问，鞋必须进行耐压测试。

鞋帮必须干燥。

穿着者应检查鞋的耐压级别是否提供足够保护。

鞋不宜在有切割、穿刺危险、可能降低绝缘性能的机械或化学侵犯的场所使用。

在潮湿条件下穿用应特别注意。

如果鞋变脏或被污染，特别是鞋帮，需要按照制造商推荐的方法清洁和干燥。

为确保使用安全，应定期依据6.4.3检测鞋的电性能，如果没有相关规定，建议半年一次。

对于存放超过24个月（自生产日期起计算）的鞋，须逐只进行电性能检验，只有符合6.4.3的鞋，方可继续销售和使用。”

      - 鞋垫

如果鞋提供了可移动鞋垫，则应在说明书上解释测试是鞋垫在适当的位置时进行的。应给出警告，鞋只在适当位置使用鞋垫及鞋垫最好由原鞋制造商提供的同等鞋垫代替。

如果鞋未提供鞋垫，则应在说明书上解释测试是在没有鞋垫时进行的。应给出警告，装鞋垫能影响鞋的防护性能。

- （规范性附录）
混合鞋

  - 总则

混合鞋应符合下述要求。

  - 高度

对于式样B的鞋，测量聚合材料（或橡胶）部分最低处和底部（见图A.1）距离H，应符合表9给出的最小高度。

  - 区域A

区域A中，鞋的较低部分应符合II类鞋要求（见表3），防漏性除外；如果有，内底和/或鞋垫应符合表4要求。

  - 区域B

区域B中，鞋帮延伸材料应符合5.3.3、5.3.4、5.3.6、5.3.7和5.3.9要求，衬里应符合5.4要求。

  - 防水性

鞋应符合7.3的要求，

如果按照GB/T 20991—2007中5.15.1方法测试，5.15.1.4规定的水位深度应大于或等于H，单位为毫米。

如果按照GB/T 20991—2007中5.15.2方法测试，5.15.2.4规定的水位深度应大于或等于H，单位为毫米。

1——底部；

2——聚合材料（或橡胶）部分的最低处；

3——区域A；

4——区域B；

H——水位深度。

- A.1 混合鞋的设计

- （规范性附录）
非金属防刺穿垫测试

  - 装置

    - 测试设备

能测量压力至少2 000 N，装有一块带测试钉的压板，及一块带有直径25 mm开口的平行底板，开口的轴线应与测试钉重合（见图B.1）.

    - 测试钉

GB/T 20991—2007，5.8.2.1.2。

单位为毫米

1——压板；

2——测试钉；

3——鞋底试样；

4——底板。

- B.1 测试装置

  - 试样制备

移除鞋帮，用鞋底作为试样，非金属防刺穿应可见。

如果非金属防刺穿垫包含与防静电性能相关的缝线，穿透之一至少应在此区域进行。

对于能吸水的鞋底材料（如皮革），将鞋底浸入（23±1）℃去离子水中（16±1）h后进行测试。

注：非吸水的试样不必预处理。

  - 测试步骤

试样置于底板上，使测试钉能穿透底部。

以（10±3）mm/min的速度对着鞋底运行测试设备至压力为1 100 N，然后停止设备并在10 s内以（90±15）°角度进行目测检查或摄像或电子监测检查。

测试在鞋底四个不同点处进行（至少一个点在后跟区域），任何两穿透点之间至少相距30 mm，并且距内底边缘至少10 mm。对于有花纹鞋底，在花纹间进行测试。四个测试点中的两个应距鞋楦边缘对应的曲线10 mm～15 mm。

报告测试结果。

- （规范性附录）
电绝缘鞋耐电压测试

  - 测试原理

以工频电压值施加于被测鞋内、外电极，在规定的测试时间内，测试样品如未击穿，则毫安表指示的数值（mA）即为泄漏电流值，电压表指示的数值（kV）即为耐电压值。

  - 装置

    - 外电极：

由海绵和水组成。

    - 内电极

由直径大于5 mm的铜片和直径（3.5±0.6）mm的不锈钢珠组成，钢珠应符合GB/T 308.1要求。应采取措施防止或除去钢珠的氧化，因为氧化可能影响导电性。

    - 变压器

应选用大于0.5 kVA（500 VA）的变压器。

    - 电压表

准确度1.5级以内。

    - 毫安表

准确度1.0级以内，其使用值应为仪表量程的15 %～85 %。

    - 测量系统电阻值

不超过28×104 Ω。

1

2

3

4

5

6

7

1——试样；					2——不锈钢珠；			3——金属盘；

4——铜片（与金属导线相连）；	5——海绵和水；			6——金属导线；

7——绝缘支架。

- 电绝缘性测试装置

  - 测试条件

温度15 ℃～35  ℃、相对湿度45  %～75  %。

  - 试样制备

取3双鞋作为试样，试样应是制成后至少存放72 h的成鞋，穿用后的鞋应擦洗干净和干燥，试样应在测试条件下放置至少3 h。

  - 测试步骤

将铜片放入鞋内，铜片上铺满直径（3.5±0.6）mm的不锈钢珠。对于电绝缘布面胶鞋，其钢珠高度至少15 mm，其他鞋的钢珠高度至少30 mm。

内电极装好后，将试样鞋放入盛有水和海绵的器皿中。

注：测试电绝缘皮鞋和电绝缘布面胶鞋时，含水海绵不得浸湿鞋帮。

按图3所示接好电路，以1 kV/s的速度使电压从零升到测试电压值的75 %，再以100 V/s的速度升到规定的电压值。保持1 min，记录电流表所示之值，精确到0.01 mA。

测试结束应迅速降压至零位，但不得突然切断电源。

- （规范性附录）
热性能测试时鞋的评价

  - 总则

下述描述和图示提供了按照GB/T 20991—2007中5.12测试时鞋性能的评价。

  - 隔热性测试后鞋状况的评价依据

按照GB/T 20991—2007中5.12测试时，如果发现下述任一损坏迹象，鞋应判定不合格。

——外底裂纹超过10 mm长和3 mm深（见图D.1）；

——帮底分离超过15 mm长和5 mm宽（深）；

——内底和鞋垫（如果有）上有明显变形和裂纹超过10 mm长和一半材料厚度的深度；

——当鞋回到室温时，外底明显变形仍存在。

单位为毫米

- 鞋底裂纹

为评价两个持续点，可以用5.2.4描述的工效学测试。

参考文献

[1] ISO 20344：2011, Personal protective equipment — Test methods for footwe

[2] ISO 20345：2011, Personal protective equipment — Safety footwear

[3] ISO 20346：2011, Personal protective equipment — Protective footwear

[4] ISO 20347：2012, Personal protective equipment — Occupational footwear

[5] EN 12568:2010, Foot and leg protectors — Requirements and test methods for toecaps and penetration resistant inserts

《足部防护 安全鞋》

(征求意见稿)

编制说明

标准编制组

一、工作简况

（一）任务来源

本标准项目是国家标准化管理委员会2017年第四批国家标准计划项目，任务编号为20173386-Q-450，由中钢集团武汉安全环保研究院有限公司负责承担标准的修订任务，对GB 21148—2007《足部防护 安全鞋》进行修订，修订后的标准将继续作为强制性国家标准执行。

（二）协作单位

中钢集团武汉安全环保研究院有限公司等。

（三）主要工作过程

根据2016年强制性标准整合精简结论，对GB 21148—2007《个体防护装备 安全鞋》、GB 21147—2007《个体防护装备 防护鞋》、GB 21146—2007《个体防护装备 职业鞋》、GB 12011—2009《足部防护 电绝缘鞋》四项标准提出整合修订，并继续作为强制性标准执行。

2017年，在个体防护标委会组织下，中钢武汉安环院按要求申报了GB 21148—2007修订任务。

2017年12月28日， 根据“国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知”（ 国标委综合〔2017〕128号）， 任务下达。

2018年3月，中钢武汉安环院在标准申报的基础上启动了标准修订任务。经与部分起草单位成员多次沟通讨论，确立了标准修订的技术路线，将上述四个标准整合为一个标准，标准框架按国内产品标准架构进行归类合并，技术要求依据最新国际标准进行调整或修改。

编制组调研了国内产品及相关标准现状，了解了国内生产企业信息，调研了相关国际标准和欧美标准。

2018年8-9月，调研实验室检测检验情况，收集部分测试数据，并开始编制标准草案稿。

2018年10-12月，根据前期工作情况，起草和完善标准草案稿；12月14日，起草单位召集部分企业讨论标准草案稿，进一步修改完善形成征求意见稿。

（四）主要起草人及其所做工作

中钢集团武汉安全环保研究院有限公司，程钧，全面负责标准修订工作。

二、标准编制原则和主要技术内容论据

（一）标准编制原则

安全鞋是保护穿着者足腿部免遭作业区域危害的足部防护装备，因而，本标准中的任何一项技术指标都是以保护使用者的安全健康为前提而提出的。为了适应标准化工作的需要，进一步与国际先进标准相协调，消除国际贸易技术壁垒，提高出口产品的竞争力，本标准积极采用国外先进标准并与国内现行的相关标准协调一致。

标准编制主要遵循下述几项原则：

1.统一性原则

本标准为产品标准，结构格式尽量与同类产品标准保持统一，文本内容编制采用统一的文体语言，统一的术语、符号和代号并确保形式统一。

2.协调性原则

本标准是对GB 21148—2007、GB 21147—2007、GB 21146—2007、GB 12011—2009四项国家标准的整合修订，是现有国家标准的修改完善，其与国家相关法律法规继续保持协调。此外，本标准是安全鞋类的通用产品标准，修订将遵循科学合理原则，在参考现有的国际标准与欧洲标准基础上，与现行PPE基础标准内容协调不冲突，与其他国家行业标准不冲突。

3.适用性原则

本标准的编制结合我国国情积极采用国际和国外先进标准要求和测试方法，保证标准的适用性和先进性，加快与国际接轨的步伐，以提高国内产品的竞争能力。

4.一致性原则

标准编制按照GB/T 1.1-2009的要求规范编写，技术要求明确，测试方法与要求一一对应，确保实施科学可行。

5.规范性原则

标准修订程序科学合理合法，资料齐全，符合相关国家标准制修定工作规定和要求。

（二）确定标准主要技术内容的论据

1. 标准引用情况说明

| 序 号 | 第一次出现 的条款号或 附录号 | 类型 | 主要内容 | 引用文件号/标准号 | 引用文件/标准名称 | 引用的主要相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.9 | 术语和定义 | 刚性外底 | GB/T 20991-2007 | 个体防护装备 鞋的测试方法 | 耐折性测试方法 |
| 2 | 5.2.5 | 基本要求 | 防滑性要求 | GB/T 28287 | 足部防护 鞋防滑性测试方法 | 防滑性测试方法 |
| 3 | 5.2.6 | 基本要求 | 安全性要求 | GB/T 31009 | 足部防护 鞋（靴）安全性要求及测试方法 | 安全性信息内容 |
| 4 | 5.3.9 | 基本要求 | 六价铬含量 | GB/T 22807 | 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定 | 六价铬含量测试方法 |
| 5 | 6.2.1 | 防护性能 | 保护包头特性 | GB/T 28288—2012 | 足部防护 足趾保护包头和防刺穿垫 | 非金属保护包头的稳定性要求 |
| 6 | C.2.2 | 附录C | 内电极 | GB/T 308.1 | 滚动轴承 球 第1部分：钢球 | 钢珠要求 |

2.确定标准主要内容的依据

中国历来对特种劳动防护用品实行许可证管理，而劳保鞋是保护作业人员安全和健康的防护装备，一直在许可证管理范围内，因而，规范劳保鞋类产品质量的国家标准GB 21148—2007《个体防护装备 安全鞋》、GB 21147—2007《个体防护装备 防护鞋》、GB 21146—2007《个体防护装备 职业鞋》、GB 12011—2009《足部防护 电绝缘鞋》亦是现阶段正在实施的产品认证检验标准。

根据2016年强制性标准整合精简结论， GB 21148—2007《个体防护装备 安全鞋》、GB 21147—2007《个体防护装备 防护鞋》、GB 21146—2007《个体防护装备 职业鞋》、GB 12011—2009《足部防护 电绝缘鞋》四项标准计划整合修订。

综上所述，确定标准主要内容的依据是现有国家标准，其中以GB 21148—2007为主体，整合GB 21146—2007、GB 21147—2007和GB 12011—2009的部分内容。在技术内容上，GB 21146—2007、GB 21147—2007、GB 21147—2007是修改采用国际标准ISO 20345、20346、20347：2004制定而成的，而GB 12011—2009关于鞋的基本要求亦与这些国际标准保持一致。目前，现行的国际标准为ISO 20345：2011、ISO 20346：2014、ISO 20347：2012，其技术内容有了修改，因而新标准的技术内容修订将以相关国际标准的内容为依据。

（三）新旧标准技术内容变化的依据和理由

1.标准结构

本标准以GB 21148—2007为主体，分类合并，整合了GB 21146—2007、GB 21147—2007和GB 12011—2009的部分内容。除范围和规范性引用文件外，标准内容包括术语和定义、分类、式样和标记、基本要求、防护性能、附加要求、标识和制造商应提供的信息，及与标准内容相关的附录。

根据修订需要，对原安全鞋的性能要求进行了归类调整，基本要求中移除足趾保护、耐油性内容，见表1。根据现有产品类别，将足趾保护、防刺穿、电性能、耐恶劣环境性能作为安全鞋基本防护性能，安全鞋应至少有其中一项性能要求，见表2。而其余性能则作为附加要求为可选项，见表3。

表1 安全鞋的基本要求

| 基本要求 |  |  | 条款 | 分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |
| 成鞋 | 设计 | 鞋帮高度 | 5.2.1.1 | ● | ● |
|  |  | 鞋座区域 | 5.2.1.2 | ● | ● |
|  | 鞋底性能 | 结构 | 5.2.2.1 | ● |  |
|  |  | 鞋帮/外底结合强度 | 5.2.2.2 | ● |  |
|  | 防漏性 |  | 5.2.3 |  | ● |
|  | 工效学要求 |  | 5.2.4 | ● | ● |
|  | 防滑性 |  | 5.2.5 | ● | ● |
| 鞋帮 | 一般要求 |  | 5.3.1 | ● | ● |
|  | 厚度 |  | 5.3.2 |  | ● |
|  | 撕裂性能 |  | 5.3.3 | ● |  |
|  | 拉伸性能 |  | 5.3.4 | ● | ● |
|  | 耐折性 |  | 5.3.5 |  | ● |
|  | 水蒸气渗透性和系数 |  | 5.3.6 | ● |  |
|  | pH值 |  | 5.3.7 | ● |  |
|  | 水解 |  | 5.3.8 |  | ● |
|  | 六价铬含量 |  | 5.3.9 | ● |  |
| 前帮衬里 | 撕裂性能 |  | 5.4.1 | ● | ○ |
|  | 耐磨性 |  | 5.4.2 | ● | ○ |
|  | 水蒸气渗透性和系数 |  | 5.4.3 | ● |  |
|  | pH值 |  | 5.4.4 | ● | ○ |
|  | 六价铬含量 |  | 5.4.5 | ● | ○ |
| 后帮衬里 | 撕裂性能 |  | 5.4.1 | ○ | ○ |
|  | 耐磨性 |  | 5.4.2 | ○ | ○ |
|  | 水蒸气渗透性和系数 |  | 5.4.3 | ○ |  |
|  | pH值 |  | 5.4.4 | ○ | ○ |
|  | 六价铬含量 |  | 5.4.5 | ○ | ○ |
| 内底/鞋垫 |  |  | 见表4 | ● | ○ |
| 鞋舌 | 撕裂性能 |  | 5.5.1 | ○ |  |
|  | pH值 |  | 5.5.2 | ○ |  |
|  | 六价铬含量 |  | 5.5.3 | ○ |  |
| 外底 | 设计 |  | 5.7.1 | ● | ● |
|  | 撕裂强度 |  | 5.7.2 | ● | ● |
|  | 耐磨性 |  | 5.7.3 | ● | ● |
|  | 耐折性 |  | 5.7.4 | ● | ● |
|  | 水解 |  | 5.7.5 | ● | ● |
|  | 中间层结合强度 |  | 5.7.6 | ○ | ○ |

表2 安全鞋的防护性能

| 防护性能要求 |  | 条款 |
| --- | --- | --- |
| 足趾保护 |  | 6.2 |
| 抗刺穿性 |  | 6.3 |
| 电性能 | 导电鞋 | 6.4.1 |
|  | 防静电鞋 | 6.4.2 |
|  | 电绝缘鞋地 | 6.4.3 |
| 耐恶劣环境性能 | 隔热性 | 6.5.1 |
|  | 防寒性 | 6.5.2 |

表3 安全鞋的附加要求

| 要求 | 条款 | 分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |
| 鞋座区域能量吸收 | 7.2 | ● | ● |
| 防水性 | 7.3 | ● |  |
| 跖骨保护 | 7.4 | ● | ● |
| 踝保护 | 7.5 | ● | ● |
| 防切割 | 7.6 | ● | ● |
| 鞋帮透水性和吸水性 | 7.7 | ● |  |
| 外底耐热接触性 | 7.8 | ● | ● |
| 外底耐油性 | 7.9 | ● | ● |

2.术语和定义

因整合了四个国家标准内容，旧标准的安全鞋、保护包头定义已不适用，为适应新标准范围，安全鞋采用定义“具有保护特征的鞋，用于保护穿着者免受意外事故引起的伤害”，增加注，排除消防员作业用靴、防链锯切割鞋、防化学品鞋、防熔融金属飞溅鞋和摩托车骑手鞋，这些鞋另有产品标准规范。而保护包头采用定义“装在鞋内、用于保护穿着者的脚趾免受重物冲击和挤压伤害的鞋部件。”

旧标准将皮革术语按工艺分了三个术语——全粒面革、修饰面革、剖层皮革，并分别进行定义，在标准实施中发现，实验室无法分辨皮革种类，故取消这三个术语定义，仅保留皮革并重新定义，后续对应要求中也有相应修改。

聚合材料定义参考国际标准ISO 20345：2011内容进行修改。

原术语“燃料油”在标准中并未引用，删除。

根据ISO 20345：2011增加了“混合鞋”术语和定义，并在后续文本中增加了相关内容。

参考国内相关鞋标准，修改了部分鞋部件的说明——贴边改为鞋眼护条、领口/沿口皮、带钉的增强贴边改为带钉的增强沿条。

3.分类、式样和标记

第4章中，原安全鞋标准仅有分类，修订后将式样和标记内容移入，在式样中增加了混合鞋要求，引用国际标准相关内容增加附录A。

部分防护性能标记符号与测试参数挂钩，见表4。

安全鞋的防护性能标记

| 防护性能 |  | 标记 |  | 标记示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中文标识 | 英文标识 |  |
| 足趾保护 |  | 足趾保护（冲击能量） | SB或PB | 足趾保护（200）或SB |
| 抗刺穿性 |  | 防刺穿 | P | 防刺穿或P |
| 电性能 | 导电鞋 | 导电 | C | 导电或C |
|  | 防静电鞋 | 防静电 | A | 防静电或A |
|  | 电绝缘鞋 | 绝缘（测试电压） | EI（测试电压） | 绝缘（10kV）或EI（10kV） |
| 耐恶劣环境性能 | 隔热性 | 隔热 | HI（温度） | 隔热（150℃）或HI（150℃） |
|  | 防寒性 | 防寒 | CI | 防寒或CI |

4.技术要求（基本要求、防护性能、附加要求）

为与国际标准接轨，新标准的技术内容的修订以国际标准ISO 20345：2011为依据，与其保持一致。

新标准主要有如下变化：

增加了混合鞋相关要求，混合鞋是鞋帮上有其他材料的Ⅱ类鞋，相关内容要式样及附录A中。

鞋座区域（5.2.1.2）增加“式样A的鞋座区域鞋帮在表9给出的的高度范围内不应有缝合之外的孔洞”，此条为防止工作现场尖锐细丝类物质勾住鞋而导致的意外事故。

鞋底性能的结构（5.2.2.1）要求增加“如果没有内底，应有固定不能移动的鞋垫”。

修改工效学要求（5.2.4），增加“刚性外底不适用GB/T 20991—2007表2的跪/蹲下问题”。

增加防滑性（5.2.5）和安全性（5.2.6）要求，与国际标准一致。

修改了衬里耐磨性（5.4.2）测试参数，按前帮和后帮衬里、鞋座区域衬里分别规定测试转数。

增加了足趾保护（6.2）中一般要求（6.2.1）内容，保护包头应满足GB/T 28288—2012中4.2.2.2要求。

抗刺穿性中修改了非金属防刺穿垫（6.3.1.2）要求，相对于原标准，要求有所提高，并相应增加附录B。6.3.2结构要求中增加了非金属防刺穿垫为内底不适用卷边要求的说明。

根据国内电绝缘鞋产品现状，修改了电绝缘鞋（6.4.3）要求，与现有国内执行情况保持一致，采用GB 12011—2009电性能要求和测试方法，未采纳预防性检验要求，测试方法转为附录D。在制造商应提供的信息中另外增加绝缘鞋相关信息，其中的定期检验与要求采用一样的参数。

5.标识和制造商应提供的信息

根据产品及标准应用，修改了相关标识内容，在“制造商应提供的信息”中增加绝缘鞋内容。

三、采用国际标准和国外先进标准的程度

（一）采标情况

本标准参考国际标准ISO 20345：2011进行修订，主要技术内容与其基本保持一致。

（二）与国际、国外同类标准水平的对比情况

在欧盟市场，“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。而关于安全鞋的CE认证标准为有EN ISO 20345、2011。

因电绝缘鞋国内外实施不同，除该性能外，本标准与国际、国外同类标准保持同等技术水平。

（三）与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准修订的一项重要变化是在基本要求中增加了成鞋防滑性要求，测试按GB/T 28287—2012《足部防护 鞋防滑性测试方法》的规定进行。

现行安全鞋标准在防滑要求上主要是规定鞋底应有防滑花纹，及鞋底花纹区域大小、外底厚度、花纹高度等尺寸方面指标，至于满足这些指标要求的鞋是否就能防滑仍然是不确定的，需要一个仪器测试方法来综合判定，因为，是否防滑还与鞋材料、鞋型构造等其他因素有关。

GB/T 28287—2012是基于国际标准ISO 13287修改采标制定的，其与ISO 20345：2011所引用的防滑测试方法基本一致。近几年，由于客户对防滑性能的需求增加，国内实验室也有按该标准进行检测，但由于鞋标准中未相关技术要求，仅有少量委托检验供参考。武汉国家检测中心某月受客户委托检测了15个不同样式鞋在其中的一个测试模式下的防滑摩擦系数，每个样式鞋测三只，按水平向前滑动测试模式（测试平面为瓷砖）检测，经统计，45个数据，30个数据符合要求，合格率66.7%，而15个鞋样中，有9个鞋样的三个数据全部符合要求。据天祥（广州）质量技术服务公司某月的测试统计，按国际标准要求，38个鞋样在钢板面上测试，有30个未达到指标要求，只有8个鞋样通过了测试。在磁砖面上测试，27个鞋样，有21例通过，6只未通过。可见，防滑要求对于国内企业来说还是具有挑站性的。

四、与现行有关法律、法规和其他标准的关系

本标准的修订符合《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国标准化法实施条例》的精神。《中华人民共和国职业病防治法》和《中华人民共和国安全生产法》规定用人单位必须为现场作业劳动者提供符合国家标准的防护用品。安全鞋是现场作业中重要的个人防护用品，需要有统一的技术规范，因而，本标准是贯彻实施相关国家法律法规的技术基础，满足国家监督管理需要。

新修订标准将继续成为国家现行职业安全健康法规的一个技术支撑，以保护广大作业工人的健康和安全为首要目的，与现行其他国家标准不存在任何冲突。本标准项目整合修订GB 21148—2007、GB 21147—2007、GB 21146—2007和GB 12011—2009，而这四个标准是我国特种劳动防护用品生产许可证（QS）规定的认证标准。因而，新标准实施后将与其他强制性标准一道成为PPE足部防护装备标准体系的重要内容。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

六、标准性质建议

足（腿）部是人体重要的负重器官和运动器官，不仅具有支承人体的作用，而且又是行走和执行任务的工具，显然，足部保护意义重大。足部防护用鞋（靴）通常也叫劳保鞋，其用于保护穿着者足（腿）部免受危险因素或意外事故引起的伤害，及防止其他安全事故发生。根据需要，这些鞋具有防砸、防刺穿、防静电、绝缘、防热伤害、防寒、防水、防滑等功能。在大部分作业场所，特别是冶金、机械、建筑、矿山、林业、港口、船舶、装卸、采石、重工等生产施工过程中，工人都需要穿着此类鞋进行作业。因而，本标准涉及的劳保鞋靴是一类用量较大的重要的特种劳动防护用品，是为满足社会经济发展对足部职业伤害的防护需求。

2005年颁布的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院令第440号），对特种劳动防护用品实施生产许可证管理，安全鞋、防刺穿鞋、防静电鞋、耐油鞋等鞋属于其中之一。而国家对许可产品清理后仍保留了劳保用品，即安全鞋类仍是发证产品。而本标准将代替的四个国家标准均是强制性的，因而，建议本标准继续作为强制性标准实施。

七、标准实施日期的建议及依据

（一）实施标准需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间

新标准整合GB 21148—2007《个体防护装备 安全鞋》、GB 21147—2007《个体防护装备 防护鞋》、GB 21146—2007《个体防护装备 职业鞋》和GB 12011—2009《足部防护 电绝缘鞋》四个强制性国家标准，标准范围扩大，部分技术内容按相关国际标准进行了完善，但总体上来说，标准不涉及重大技术变化，而国内对国际标准普遍接受，不需要企业进行大的技术改造和成本投入，只需规范管理，严格生产过程，保证产品质量水平即可。

标准发布后不需要太长的准备期即能顺利实施。

（二）实施标准可能产生的社会影响等

中国是制鞋大国，也是鞋消费大国。随着中国2001年加入WTO以后，国内低廉的生产成本成为吸引国际资本和市场的巨大动力，安全鞋、防护鞋和职业鞋的生产基地陆续转到兼具技术和成本优势的中国。据统计，中国每年生产安全、防护鞋、职业鞋2亿双，约占国际市场需求量的三分之一。随着中国经济的发展，改革开放的深入和外资企业进入中国，促进和推动了中国鞋生产企业的发展，提升了职业鞋的品质，改变了历史上计划经济年代职业鞋生产企业少、款式品种单一、品质粗笨重的局面，职业鞋的产地也由历史上上海、北京、天津等数家企业发展到已形成上海、浙江温州、瑞安，江苏扬州、扬中，山东高密、广东东莞等地区的安全鞋、防护鞋和职业鞋产业集聚区。在这些鞋产业集聚区内涌现出一批年产量百万双以上的企业。

中国的劳保鞋产品与其他劳动防护用品一样，已经进入了一个快速增长的发展阶段，在今后的发展中将以行业龙头企业为主体形成规模化、集团化生产者的新格局，必将成为劳保鞋的生产强国。

新标准整合GB 21148—2007《个体防护装备 安全鞋》、GB 21147—2007《个体防护装备 防护鞋》、GB 21146—2007《个体防护装备 职业鞋》和GB 12011—2009《足部防护 电绝缘鞋》四个强制性国家标准，标准范围扩大，技术内容与国际标准接轨，技术要求更全面，将进一步规范和保证劳保鞋的质量性能，促进技术进步，并保证产品的适用性，使产品具有更强的竞争力；将为劳保鞋的贸易服务，满足贸易需求，满足各方面的使用要求；还将更好地为安全生产服务，为市场监管和用户正确选择提供可靠的技术依据，满足足部职业防护需求。这些均能够产生重大的社会效益和经济效益。

八、实施标准的有关政策措施

作为强制性产品标准，建议在标准生效前，应注意针对广大的生产企业和检测检验机构开展标准宣贯工作，宣讲标准主要修订内容和原因，帮助理解标准新要求、新测试方法及其应用。

九、废止现行有关标准的建议

本标准是对GB 21148—2007、GB 21147—2007、GB 21146—2007和GB 12011—2009的整合修订，建议标准实施之日同时废止该四项标准。

十、涉及专利的有关说明

无

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

本标准为产品标准，涉及安全鞋、防护鞋、保护足趾鞋、防刺穿鞋、防静电鞋、电绝缘鞋、耐油鞋等足部防护鞋靴产品。

十二、其他应予以说明的事项（强制性标准应说明是否需要对外通报得建议及理由）

依据《技术性贸易壁垒协议》的2.9.2。