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前    言

本部分全部技术内容为强制性的。
MT 818《煤矿用电缆》，分为13个部分：

——第1部分：移动类软电缆一般规定；

——第2部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机软电缆；

——第3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆；

——第4部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆；

——第5部分：额定电压0.66/1.14 kV及以下移动软电缆；

——第6部分：额定电压8.7/10 kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆；

——第7部分：额定电压6/10 kV及以下移动屏蔽软电缆；

——第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆；

——第9部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆；

——第10部分：煤矿用矿工帽灯线；
——第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定；
——第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆；

——第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆；

本部分为MT 818的第5部分，本部分代替《MT 818.5-1999煤矿用阻燃电缆 第1单元：煤矿用移动类阻燃软电缆 第5部分 额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆》，本部分与MT 818.1-200x共同使用。

本部分与MT 818.5-1999相比主要变化如下：

——增加电缆规格（见表3、表4）；

——修改绝缘性能要求（见4.2）；

——修改单芯电缆绝缘标称厚度（见1999年版的表2~表4及本部分的表2~表4）。

——修订绝缘电阻值（见1999年版的表5及本部分的表5）；

——修改电缆外径范围（见1999年版的表2~表4及本部分的表2~表4）；

——修改原标准图1地线芯屏蔽为绝缘层的错误（见1999年版图1及本部分的图1）；

——删除弹性体电缆相关内容（1999年版的表1~表4，4.2.1，4.2.2，4.2.5，4.4.1，4.4.2）；

——电缆阻燃性能的重要检验方法单根垂直燃烧试验、负载燃烧试验除作为型式试验外，增加抽样试验（见表6）。

本部分由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本部分由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：煤炭科学研究总院上海分院。

本部分参与起草单位：郑州电缆有限公司、山东太平洋橡缆有限公司、鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司、无锡电缆厂有限公司。

本部分主要起草人：奚宏、胡占华、金鑫、滕东浩、张先枚、余庆魁、宋晓东、张德全。 

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：MT 818.5-1999。

煤矿用电缆
第5部分：额定电压0.66/1.14 kV及以下移动软电缆
1 范围

MT 818的本部分规定了煤矿用额定电压0.38/0.66 kV、0.66/1.14kV移动橡套软电缆（以下简称：电缆）的产品分类与命名、技术要求、试验方法和验收规则。

本部分适用于额定电压0.38/0.66 kV、0.66/1.14kV.煤矿移动设备用橡皮绝缘橡皮护套软电缆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过MT 818的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订改版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 7594.7-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  第7部分： 65℃重型不延燃橡皮护套（neq IEC 245）
GB/T 7594.8-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  第8部分：90℃橡皮绝缘（neq IEC 245）
MT 818.1—200x  煤矿用电缆  第1部分：移动类软电缆一般规定
3 产品分类与命名

3.1 型式
3.1.2 电缆型号见表1。
3.1.3 电缆按芯数可分为单芯和4芯（3+1）两种，4芯电缆结构如图1所示。

表1  电缆型号

	型  号
	名    称
	用    途

	MY-0.38/0.66
	煤矿用移动橡套软电缆
	额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接

	MYP-0.38/0.66
	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
	

	MYP—0.66/1.14
	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
	各种额定电压0.66/1.14kV井下移动采煤设备的电源连接


3.2 规格
  电缆规格应符合表2、表3、表4规定。其中地线芯导体标称截面不小于表3和表4的规定的规格。


 MYP-0.38/0.66  MYP-0.66/1.14             MY-0.38/0.66

1－动力线芯导体；2－填充；3－绝缘；4－半导电层；5－地线芯导体；6－护套

图1
4 技术要求

4.1 导体
导体应符合MT 818.1-200x中5.1的规定，导体单线允许镀锡。导体表面可以包隔离层。

注：硫化后隔离层变色或脆裂不作考核。
4.2 绝缘
4.2.1  动力线芯绝缘应符合GB/T 7594.8-1987中XJ-30A型的规定, 抗张强度应不低于6.5MPa。                                                                          
4.2.2  MY-0.38/0.66型电缆地线芯导体外如挤包绝缘，其性能应符合GB/T 7594.8-1987中XJ—30A型的规定, 但抗张强度应不低于6.5MPa。

4.2.3  电缆动力线芯绝缘厚度应符合MT 818.1-200x中5.2.2及本部分表2、表3、表4的规定。

4.2.4  电缆的20℃时的绝缘电阻应符合表5的规定。

4.3 屏蔽
  动力线芯绝缘屏蔽采用半导电挤包层或半导电带包层，性能应符合MT 818.1—200x中5.3的规定。

	芯数×导体标称截面  

mm2
	标称厚度    
mm
	电缆外径  
mm

	
	动力线芯绝缘
	护套
	MY-0.38/0.66

	1×4

1×6

1×10

1×16

1×25

1×35

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150
1×185

1×240

1×300

1×400
	1.4

1.4

1.6

1.6

1.8
1.8

2.0
2.0

2.2

2.2
2.4

2.4

2.6
2.6

2.8
	1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.5

3.6

3.8
	8.0～10.0

9.0～12.0

11.0～14.0

12.0～15.0

14.0～17.5

16.0～19.5

18.5～22.5

21.0～25.0

23.5～28.5

25.5～29.5

28.0～33.0

30.5～35.5

34.0～39.5

37.0～43.0

42.0～48.0


表2  单芯电缆尺寸参数
表3  额定电压0.38/0.66kV电缆尺寸参数

	芯数×导体标称截面  
mm2
	标称厚度    
mm
	电缆外径   

 mm

	动力线芯
	地线芯
	动力线芯绝缘
	护套
	MY-0.38/0.66
	MYP-0.38/0.66

	3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150
	1×4

1×6

1×10

1×10
1×16

1×16

1×16

1×25

1×25

1×35

1×50
	1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

2.0

2.2

2.2

2.4
	3.5

3.5

4.0

4.0

4.5

4.5

5.0

5.0

5.5
5.5

6.0
	19.0～22.5

21.0～25.5
25.0～30.0

27.5～32.0

32.5～37.5

35.5～41.0

41.5～47.5

46.0～53.0

52.5～59.5

56.0～63.5

62.5～70.5
	22.0～26.5

24.0～29.0

28.0～32.5

30.5～35.5

35.5～41.0

38.5～44.5

44.5～51.0

49.0～56.0

55.5～63.0

59.0～67.0

65.5～74.0

	注：地线芯截面为最小截面。


表4  额定电压0.66/1.14kV电缆尺寸参数

	芯数×导体标称截面 
 mm2
	标称厚度 
  mm
	电缆外径
 mm

	动力线芯
	地线芯
	动力线芯绝缘
	护套
	MYP-0.66/1.14

	3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150
	1×10
1×10
1×16

1×16

1×16

1×25

1×25

1×35

1×50
	1.8
1.8

2.0

2.0

2.2

2.2

2.4

2.4

2.6
	4.5

4.5

5.0

5.0

5.5

5.5

6.0

6.0

6.0
	30.0～35.0

32.5～37.5

37.5～43.0

40.5～46.5
46.5～53.0

51.0～58.0

57.5～65.0

61.0～69.0

66.5～75.0

	注：地线芯截面为最小截面。


表5  绝缘电阻

	动力线芯标称截面

mm2
	20℃时的绝缘电阻 最小值

MΩ·km
	动力线芯标称截面

mm2
	20℃时的绝缘电阻 最小值

MΩ·km

	4
	600
	95
	200

	6
	450
	120
	200

	10
	400
	150
	180

	16
	350
	185
	180

	25
	300
	240
	160

	35
	250
	300
	140

	50
	250
	400
	140

	70
	200
	-
	-


4.4  缆芯

4.4.1  地线芯位置应符合MT 818.1-200x中5.4.4 b)的规定。

4.4.2  动力线芯的绞合节径比：

动力线芯截面4～16 mm2应不大于12 ；

动力线芯截面25 mm2及以上应不大于14。

4.5  护套

4.5.1  电缆如有内护套，应不低于GB/T 7594.7-1987中的XH—03A型规定。

4.5.2  电缆外护套应符合GB/T 7594.7-200x中的XH—03A型规定，且抗撕强度不低于5.0N/mm。
4.5.3  电缆护套厚度应符合MT 818.1-200x中5.5.2及本部分中表2、表3、表4的规定。

4.6  外径

电缆外径值应在表2、表3和表4所列的范围内。

4.7  工作条件

4.7.1  额定工作电压(U0/U)分别为0.38/0.66kV、0.66/1.14kV。

4.7.2  电缆最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

4.7.3  电缆的地线芯应良好接地。
5  试验方法和检验规则

电缆按表6规定试验，检验是否符合相应要求。检验规则应符合MT 818.1-200x中第7章的规定。

表6  试验项目

	序号
	项目名称
	技术要求
	试验类型
	试验方法

	
	
	标准号
	条文号
	
	标准号
	条文号

	l

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
4
5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	电气性能试验
导体直流电阻
过渡电阻
绝缘电阻
工频电压试验
结构及表面标志
表面标志
电缆外径
导体单丝直径
绝缘厚度
护套厚度
绝缘机械性能
老化前拉力试验
空气箱老化试验

热延伸试验
空气弹老化试验
耐臭氧试验
半导电层剥离试验
护套机械性能
老化前拉力试验
空气箱老化试验
热延伸试验
浸油试验
抗撕试验
	本部分

MT 818.1

本部分
MT 818.1

MT 818.1

本部分
MT 818.1

本部分
本部分
本部分
本部分

本部分
本部分
本部分
MT 818.1
本部分
本部分
本部分
本部分
本部分
	4.1

5.3.3

4.2.4

5.7.2

8.3

4.6

5.1.1

4.2.3

4.5.3

4.2.1
4.2.1

4.2.1
4.2.1

4.2.1
5.3.2
4.5.2

4.5.2

4.5.2

4.5.2

4.5.2
	T，R

T，S

T，R

T，R

T，S

T，S

T，S

T，S

T，S

T

T
T

T

T
T

T

T

T

T

T
	MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1

MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
	6.13

6.6

6.14

6.12

6.5

6.4

6.1

6.2

6.3
6.15.1
6.15.2

6.15.3

6.15.4

6.15.5
6.11
6.16.1

6.16.2

6.16.3

6.16.4

附录A


表6（续）  试验项目

	序号
	项目名称
	技术要求
	试验类型
	试验方法

	
	
	标准号
	条文号
	
	标准号
	条文号

	6
6.1

6.2
7

7.1

7.2

7.3
	成品电缆机械性能
抗机械冲击试验
抗挤压试验
阻燃性能
单根垂直燃烧试验
负载条件下燃烧试验
成束燃烧试验
	MT 818.1

MT 818.1
MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1
	5.7.3

5.7.3
5.7.5

5.7.5

5.7.5
	T
T
T，S
T，S
T
	MT 818.1

MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
MT 818.1
	6.8
6.9
6.17

6.17

6.17

	注：单芯电缆仅进行单根垂直燃烧试验。
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煤矿用电缆


第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆


 Cables for coal mine-


Part 5: Movable flexible cables of rated voltages up to and including 0.66/1.14 kV
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