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前    言

本部分全部技术内容为强制性的。

MT 818《煤矿用电缆》，分为13个部分：

——第1部分：移动类软电缆一般规定；

——第2部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机软电缆；

——第3部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆；

——第4部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆；

——第5部分：额定电压0.66/1.14 kV及以下移动软电缆；

——第6部分：额定电压8.7/10 kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆；

——第7部分：额定电压6/10 kV及以下移动屏蔽软电缆；

——第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆；

——第9部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆；

——第10部分：煤矿用矿工帽灯线；
——第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定；
——第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆；

——第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆；

本部分为MT 818的第3部分，本部分代替MT 818.3-1999 煤矿用阻燃电缆 第1单元：煤矿用移动类阻燃软电缆 第3部分 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆，本部分与MT 818.1-200x共同使用。

本部分与MT 818.3-1999相比主要变化如下：

——修改电缆结构，对原结构过渡电阻无法测量的缺陷进行更改（见图1）；

——增加额定电压1.9/3.3kV电缆相应规格（见表1）；

——增加监视线芯导体相关要求（见4.1.2，4.1.3）；

——修改绝缘性能要求，规范控制线芯绝缘的材料规定（见1999年版的4.2及本部分的4.2）；

——修改电缆外径范围（见1999年版的表2及本部分的表2、表3）；

——修改电缆屏蔽层性能要求（见1999年版的4.3及本部分的4.3）；

——修订绝缘电阻值（见1999年版的表3及本部分的表4）；

——修改加强层结构和性能要求（见1999年版的4.7及本部分的4.6）；

——修改电缆护套材料及性能要求（见1999年版的的4.5及本部分的4.5、4.7）；

——取消成品电缆抗挤压、抗冲击、抗弯曲试验（见1999年版的表4）；

——电缆阻燃性能的重要检验方法单根垂直燃烧试验、负载燃烧试验除作为型式试验外，增加抽样试验（见表6）。

本部分由中国煤炭行业协会科技发展部提出。

本部分由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：煤炭科学研究总院上海分院。

本部分参与起草单位：河北华通线缆有限公司、青岛汉缆集团有限公司、普睿司曼（天津）电缆有限公司、山东兖矿集团长龙电缆有限公司。

本部分主要起草人：奚宏、胡占华、金鑫、滕东浩、郝清芬、王长春、张令宜、李兴强。

本部分所代替版本的历次版本发布情况为：MT 818.3-1999。

煤矿用电缆       
第3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下

采煤机屏蔽监视加强型软电缆

1. 范围

MT 818的本部分规定了额定电压0.66/1.14kV、1.9/3.3 kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆（以下简称电缆）的产品分类与命名、技术要求、试验方法和检验规则。

本部分适用于交流额定电压0.66/1.14kV、1.9/3.3kV采煤机及其类似设备用铜芯橡皮护套屏蔽监视加强型软电缆。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过MT 818的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 343  一般用途低碳钢丝（GB/T 343-1994，heq JIS G3532）
GB/T 3953  电工圆铜线（GB/T 3953-1983，neq ASTM B1:1970）

GB/T 7594.8-1987  电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  第8部分  90℃橡皮绝缘(neq IEC 245)
GB/T 7594.9-1987  电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  第9部分  85℃一般不延燃橡皮护套(neq IEC 245)
MT 818.1-200x  煤矿用电缆  第1部分：移动类软电缆一般规定
3. 产品分类与命名

3.1 型式

3.1.1 电缆的型号见表1。

表１ 电缆型号
	型 号
	名      称
	用      途

	MCPJB-0.66/1.14
	采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆
	额定电压0.66/1.14kV及下采煤机及其类似设备的电源连接。电缆可直接拖曳使用。

	MCPJB-1.9/3.3
	采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆
	额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及其类似设备的电源连接。电缆可直接拖曳使用。

	MCPJR-0.66/1.14
	采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆
	额定电压0.66/1.14kV及下采煤机及其类似设备的电源连接。但电缆必须在保护链板内使用。

	MCPJR-1.9/3.3
	采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆
	额定电压1.9/3.3kV及下采煤机及其类似设备的电源连接。但电缆必须在保护链板内使用。


3.1.2 电缆结构如图1所示。

         
[image: image1.wmf] 


MCPJR-0.66/1.14  MCPJR-1.9/3.3         MCPJB-0.66/1.14  MCPJB-1.9/3.3

1－动力线芯导体；2－控制线芯导体； 3－绝缘；4－半导电屏蔽层；5－内护套；       

 6－监视线芯导体；7－＝为绕包加强层，≠为编织加强层(加强层兼作地线)； 8－外护套


图1

3.2  规格

电缆规格应符合表2、表3的规定，其中地线芯导体标称截面不小于规定的规格。
表2  额定电压0.66/1.14kV电缆尺寸参数 

	芯数×标称截面

mm2
	绝缘标称厚度

mm
	护套标称厚度

mm
	电缆外径

mm

	动力线芯
	地线芯
	控制芯
	监视芯
	动力线芯
	内护套
	外护套
	MCPJR－0.66/1.14
	MCPJB－0.66/1.14

	3×35
	16
	3×1.5
	3×1.5
	1.8
	1.8
	3.0
	40.5~46.0
	43.5~49.0

	3×50
	25
	3×1.5
	3×1.5
	1.8
	2.0
	3.5
	46.5~52.5
	49.5~55.7

	3×70
	35
	3×1.5
	3×1.5
	1.8
	2.0
	3.5
	51.0~57.5
	54.0~61.0

	3×95
	50
	3×1.5
	3×1.5
	2.0
	2.4
	4.0
	57.5~64.5
	60.5~68.0

	注：控制线芯绝缘标称厚度为0.7mm，内护套厚度不作考核。


表3  额定电压1.9/3.3kV电缆尺寸参数

	芯数×标称截面

mm2
	绝缘标称厚度

mm
	护套标称厚度

mm
	电缆外径

mm

	动力线芯
	地线芯
	控制芯
	监视芯
	动力线芯
	内护套
	外护套
	MCPJR－1.9/3.3
	MCPJB－1.9/3.3

	3×35
	16
	3×1.5
	3×1.5
	2.8
	1.8
	3.0
	46.5~52.0
	49.5~55.0

	3×50
	25
	3×1.5
	3×1.5
	2.8
	2.0
	3.5
	51.5~57.5
	54.5~61.0

	3×70
	35
	3×1.5
	3×1.5
	2.8
	2.0
	3.5
	56.0~62.5
	59.0~66.0

	3×95
	50
	3×1.5
	3×1.5
	2.8
	2.4
	4.0
	62.0~68.5
	64.5~72.0

	注：控制线芯绝缘标称厚度为0.7mm，内护套厚度不作考核。


4 技术要求

4.1 导体

4.1.1 导体单线表面应镀锡,导体应符合MT 818.1—200x中5.1的规定，导体表面应包隔离层。

注：硫化后隔离层变色或脆裂不作考核。

4.1.2 监视及控制线芯采用钢丝或性能相当的材料进行加强。

4.1.3 监视线芯采用最大直径不大于0.21mm的镀锡铜丝束绕在控制线芯绝缘外面。

4.2 绝缘
4.2.1 动力线芯和控制线芯的绝缘性能应符合GB/T 7594.8-1987中XJ-30A型的规定，但抗张强度应不低于6.5MPa。
4.2.2 绝缘厚度应符合MT 818.1—200x中5.2.2及本部分表2、表3的规定。

4.2.3 绝缘电阻

动力线芯20℃时的绝缘电阻应符合表4规定。控制线芯20℃时的绝缘电阻应不小于100MΩ.km。

表4  绝缘电阻

	线芯类型
	标称截面

mm2
	20℃时绝缘电阻  最小值

MΩ．km

	
	
	额定电压0.66/1.14kV
	  额定电压1.9/3.3kV

	动力线芯
	35
	250
	400

	
	50
	250
	350

	
	70
	200
	300

	
	95
	200
	250


4.3  屏蔽

4.3.1动力线芯应有绝缘屏蔽，屏蔽层采用半导电挤包，性能应符合MT 818.1-200x中5.3的规定。
4.3.2监视线芯外应挤包半导电屏蔽层，计算厚度为0.7mm。
4.3.3 监视线芯导体与动力线芯屏蔽层之间的过渡电阻应不大于500Ω。

4.4 缆芯
4.4.1动力线芯应右向绞合，绞合节径比应不大于8。

4.4.2控制线芯及监视线芯放在动力线芯外部间隙之中一起绞合。

4.4.3缆芯中央填充采用半导电橡胶料。

4.5 内护套

内护套挤包在绞合的绝缘线芯外面，性能应符合GB/T 7594.8-1987中XJ-30A型的规定。地线芯与监视线芯间的绝缘电阻不小于5MΩ。

4.6  加强层
4.6.1材料
加强层采用镀锌钢丝和镀锡铜丝束或绞结构，镀锌钢丝性能应符合GB/T 343规定。加强层中铜线性能应符合GB/T 3953规定。应根据覆盖率要求确定钢丝和铜丝的直径和数量。

4.6.2 结构
4.6.2.1 加强层设置在内、外护套之间。

4.6.2.2 MCPJR型加强层采用缠绕型式。缠绕节距为内护套外径的4.5~6倍，覆盖率(F)不小于45%。

4.6.2.3 MCPJB型加强层采用编织型式。编织节径比（节距长度/编织层平均直径）为2~4.5，编织层覆盖率（F）不小于45%。覆盖率（F）按公式（1）进行计算。
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式中：

F——覆盖率；

m——编织机同一方向的锭数；

n——每锭绞合股线数目；

d——绞线计算宽度，单位为毫米（mm）；

D——编织层平均直径，单位为毫米（mm）；

L——编织节距，单位为毫米（mm）。

4.7 外护套
4.7.1外护套挤包在加强层外面，其性能应符合GB/T 7594.9-1987中XH-21A型规定，其抗撕强度不低于5.0N/mm。
4.7.2护套厚度应符合MT 818.1-200x中5.5.2及本部分表2及表3的规定。

4.8 电缆外径

成品电缆的外径应符合表2、表3的规定。

4.9 工作条件

4.9.1  额定电压U0/U为0.66/1.14kV或1.9/3.3kV。
4.9.2  MCPJR型电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍，MCPJB型电缆的最小弯曲半径为电缆直径的15倍。

4.9.3 电缆的地线芯应良好接地。
5.  试验方法和检验规则

电缆按表5的规定试验，检验是否符合相应要求。检验规则应符合MT 818.1-200x中第7章的规定。
表5  试验项目

	序号
	项目名称
	技术要求
	试验类型
	试验方法

	
	
	标准号
	条文号
	
	标准号
	条文号

	l

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
	电气性能试验
导体直流电阻
过渡电阻
绝缘电阻
工频电压试验

内护套绝缘电阻
结构及表面标志
表面标志
电缆外径
导体单丝直径
绝缘厚度
护套厚度
绝缘机械性能

老化前拉力试验
空气箱老化试验

热延伸试验
空气弹老化试验
耐臭氧试验
	MT 818.1

MT 818.1

本部分
MT 818.1

本部分
MT 818.1

本部分
MT 818.1

本部分
本部分
本部分
本部分

本部分
本部分
本部分
	5.1
5.3.3

4.2.4

5.7.2

4.5
8.3

4.8

5.1.1

4.2.3

4.7.2
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
	T，R

T，S

T，R

T，R

T
T，S

T，S

T，S

T，S

T，S
T

T
T

T

T
	MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1
500V兆欧表
MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1
	6.13

6.6

6.14

6.12

6.5

6.4

6.1

6.2

6.3

6.15.1
6.15.2

6.15.3

6.15.4

6.15.5


表5（续） 试验项目


	序号
	项目名称
	技术要求
	试验类型
	试验方法

	
	
	标准号
	条文号
	
	标准号
	条文号

	4

5

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

6

6.1

6.2

6.3
	半导电层剥离试验

护套机械性能

老化前拉力试验

空气箱老化试验

热延伸试验

浸油试验

抗撕试验
阻燃性能
单根垂直燃烧试验
负载条件下燃烧试验
成束燃烧试验
	MT 818.1
本部分

本部分
本部分
本部分
本部分
MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1
	5.3.2

4.7. 1

4.7.1

4.7.1

4.7.1
4.7.1

5.7.5

5.7.5

5.7.5
	T

T

T

T

T
T

T，S

T，S

T
	MT 818.1
MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1

MT 818.1
	6.11

6.16.1

6.16.2

6.16.3

6.16.4

附录A 

6.17

6.17

6.17
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煤矿用电缆


第3部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆


 Cables for coal mine-


Part 3: Reinforced flexible cables with screen and monitoring cores for use with- coal cutters of rated voltages up to and including 1.9/3.3kV.
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