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前    言

本标准是对MT/T 785－1998《金刚石复合片取心钻头》的修订，本标准代替MT/T 785－1998。
本标准与MT/T 785－1998相比主要变化如下：

——增加了产品类型和复合片类型代号（见3.2）；

——增加了钢体式钻头体力学性能的测定方法（见5.2.1）；
——增加了抽样检验项目（见表8）；

——增加了钻头内外径检验方法（见附录C）；
——修改了对金刚石复合片磨耗比的要求（1998年版的4.1.2；本版的4.1）；

——修改了胎体性能要求（1998年版的4.2.2；本版的4.2.2）；

——删除了金刚石复合片的形状和尺寸规格要求（1998年版的4.1.1）。

本标准的附录A、附录B和附录C为规范性附录。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由煤炭行业煤矿专用设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院西安研究院。

本标准主要起草人：刘晓燕 、李锁智、刘刚、郭东琼。

本标准1998年首次发布。

金刚石复合片取心钻头

1　 范围

本标准规定了金刚石复合片取心钻头（以下简称钻头）的型式、型号与参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于煤田地质、煤矿井下瓦斯抽放、注水与排水等钻孔的回转钻进用金刚石复合片取心钻头。

2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228—2002  金属材料  室温拉伸试验方法（ISO 6892:1998(E)，EQV）
GB/T 13264  不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表

JB/T 3235—1999  人造金刚石烧结体磨耗比测定方法

JB/T 10041  超硬材料  金刚石或立方氮化硼／硬质合金复合片品种、尺寸

3　 型式、型号与参数

3.1　 型式

钻头型式按冠部形状分为平底形和阶梯形，结构见图1。

3.2　 型号

钻头型号表示方法如下：

F    □    □   □/□    □



                               复合片类型代号：G-高磨耗比片，低磨耗比片省略。

                               主参数代号：钻头外径/钻头内径，mm。

                               钻头冠部形状代号：P-平底形，J—阶梯形。

                               钻头型式代号：D—单管，S—双管，X—绳索取心。

产品类型代号：F-金刚石复合片钻头。

示例：FDP113/89 为金刚石复合片单管平底形普通取心钻头，外径113 mm，内径89 mm。
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图1　 钻头冠部形状

3.3　 参数

3.3.1　 普通双管钻头

普通双管钻头参数应符合图2和表1的规定。
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图2　 普通双管钻头

表1　 普通双管钻头参数 

	公称口径
	钻头

外径

d
	钻头

内径

D
	钻头钢体
	总长

H
	螺纹尺寸

	
	
	
	外径

d′
	内径

D′
	
	大径

D1
	小径

D2
	长度

L

	36
	36+0.39  0
	21 0 -0.21
	35 0 -0.13
	29+0.52  0
	95
	31+0.062  0
	29.5+0.033  0
	32

	46
	46+0.39  0
	29 0 -0.21
	45 0 -0.16
	38+0.62  0
	95
	40.5+0.062  0
	39+0.039  0
	32

	60
	60+0.46  0
	41.5 0 -0.25
	58 0 -0.19
	51+0.74  0
	120
	53.5+0.074  0
	52+0.046  0
	42

	75
	75+0.46  0
	54.5 0 -0.30
	73 0 -0.19
	65.5+0.74  0
	120
	68.5+0.074  0
	67+0.046  0
	42

	94
	94（95）+0.54  0
	68 0 -0.30
	89 0 -0.22
	81+0.87  0
	120
	84+0.087  0
	82.5+0.054  0
	47

	注： （95）为推荐的超径规格。后同。


                                                                         单位为毫米
3.3.2　 普通单管钻头

普通单管钻头参数应符合图3和表2的规定。
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图3　 普通单管钻头

表2　 普通单管钻头参数
	公称口径
	钻头

外径

d
	钻头

内径

D
	钻头钢体
	总长

H
	螺纹尺寸

	
	
	
	外径

d′
	内径

D′
	
	大径

d1
	小径

d2
	长度

L

	36
	36+0.39  0
	21 0 -0.21
	35±0.310
	24.5±0.260
	85
	31 0 –0.062
	29.5 0 –0.084
	30

	46
	46+0.39  0
	29 0 -0.21
	45±0.310
	34.5±0.310
	85
	40.5 0 –0.062
	39 0 –0.100
	30

	60
	60+0.46  0
	41.5 0 -0.25
	58±0.370
	47±0.310
	95
	53.5 0 –0.074
	52 0 –0.120
	40

	75
	75+0.46  0
	54.5 0 -0.30
	73±0.370
	62±0.370
	95
	68.5 0 –0.074
	67 0 –0.120
	40

	94
	94（95）+0.54  0
	68 0 -0.30
	89±0.435
	78±0.370
	120
	84 0 –0.087
	82.5 0 –0.140
	45

	113
	113+0.54  0
	89 0 -0.35
	108±0.435
	94±0.435
	130
	103 0 –0.087
	101.5 0 –0.140
	45

	133
	133+0.63  0
	109 0 -0.35
	127±0.500
	114±0.435
	140
	122 0 –0.100
	120.5 0 –0.160
	50

	153
	153+0.63  0
	129 0 -0.40
	147±0.500
	134±0.500
	145
	141 0 –0.100
	139.5 0 –0.160
	50

	173
	173+0.63  0
	147 0 -0.40
	168±0.500
	152±0.500
	145
	160 0 –0.100
	158.5 0 –0.160
	50


                                                                         单位为毫米
3.3.3　 绳索取心钻头

绳索取心钻头参数应符合图4和表3的规定。
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图4　 绳索取心钻头

表3　 绳索取心钻头参数

	公称

口径
	钻头

外径

d
	钻头

内径

D
	钻头钢体
	总长

H
	螺纹尺寸

	
	
	
	外径

d′
	内径

D′
	
	大径

D1
	小径

D2
	长度

L

	46
	46+0.39  0
	25 0 -0.21
	45 0 –0.16
	36+0.16  0
	75
	40.5+0.062  0
	39+0.039  0
	32

	60
	60+0.46  0
	36 0 -0.25
	58 0 –0.19
	49+0.16  0
	85
	53.5+0.074  0
	52+0.046  0
	42

	75
	75+0.46  0
	49 0 –0.25
	73 0 –0.19
	62+0.19  0
	90
	68.5+0.074  0
	67+0.046  0
	42

	94
	94（95）+0.54  0
	62 0 -0.30
	89 0 –0.22
	75+0.22  0
	95
	84+0.087  0
	82.5+0.054  0
	47


                                                                         单位为毫米
4　 技术要求

4.1　 金刚石复合片

金刚石复合片的磨耗比值应符合表4的规定，其尺寸应符合JB/T 10041的规定。

表4　 金刚石复合片磨耗比值

	复合片类型
	焊    接    前
	焊   接   后

	
	磨耗比平均值

（×104）
	单片磨耗比值
	磨耗比平均值

（×104）
	单片磨耗比值

	低磨耗比片
	10～30
	＞60%平均值
	9～28.5
	＞60%平均值

	高磨耗比片
	＞30
	＞60%平均值
	＞28.5
	＞60%平均值


钻头体力学性能

4.1.1　 钢体式钻头体材料力学性能应符合表5的规定。

表5　 钢体式钻头体材料力学性能

	抗拉强度
 MPa
	屈服强度
 MPa
	伸长率
%

	＞637
	＞392
	＞14


4.1.2　 胎体式钻头体材料的力学性能要求：抗弯强度不得低于500 MPa，冲击韧性不得低于3 J/cm2。

4.2　 钎缝剪切强度

钎缝剪切强度应不低于160 MPa。

4.3　 钻头

4.3.1　 钻头规格及其尺寸应符合第3章的规定。

4.3.2　 钻头螺纹基本牙型应符合表6和图5 的规定。

表6　 螺纹牙型主要尺寸

                                                                          单位为毫米

	螺   距 p
	牙型高度 h
	牙型半角 α/2
	外螺纹牙顶宽 m
	内螺纹牙顶宽 m1

	4
	0.75
	5°
	1.922
	1.934
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图5　 螺纹基本牙型

4.3.3　 钻头切削齿的包络圆相对于螺纹轴线的径向圆跳动A、钻头体外圆面与螺纹的同轴度公差B、钻头工作端面与螺纹轴线的垂直度公差C应符合表7的规定。

表7　 钻头的形位公差                       

                                                                        单位为毫米

	钻头公称口径
	A
	B
	钻头公称口径
	C

	大于30至50
	Φ0.40
	Φ0.20
	大于40至63
	0.20

	大于50至120
	Φ0.50
	Φ0.25
	大于63至100
	0.25

	大于120至260
	Φ0.60
	Φ0.30
	大于100至160
	0.30

	—
	—
	—
	大于160至250
	0.40


4.3.4　 钻头参与切削的金刚石复合片表面不允许有崩损。

4.3.5　 胎体式钻头的胎体与钢体的连接处以及胎体本身不得有孔洞、裂纹等缺陷，胎体表面应光滑。

4.3.6　 钎缝表面连续致密、焊角光滑均匀，呈明显的凹下圆弧过渡。不允许存在裂纹、针孔、气孔、疏松、节瘤和腐蚀斑点等。钎料对基体金属无可见的凹陷性溶蚀。

4.3.7　 钻头焊接后应清除焊剂、焊渣，表面应喷漆处理。

5　 试验方法

5.1　 金刚石复合片

金刚石复合片的磨耗比值测定按JB/T 3235—1999的规定进行。

5.2　 钻头体力学性能

5.2.1　 钢体式钻头体力学性能

钢体式钻头体材料力学性能测定按GB/T 228—2002的规定进行。

5.2.2　 胎体式钻头体力学性能

胎体式钻头体材料力学性能测定按附录A的要求进行。

5.3　 钎缝剪切强度测定

    钎缝剪切强度测定按附录B的要求进行。

5.4　 钻头

5.4.1　 钻头内外径检验按附录C的要求进行。

5.4.2　 钻头连接螺纹用专用螺纹规检验。

5.4.3　 钻头的形位公差A、B、C采用螺纹心轴（或螺纹环）和精度0.01的百分表在偏摆仪（或V型支架）上检验。

5.4.4　 钻头上的金刚石复合片崩损情况用目视检查法。
5.4.5　 胎体和焊缝用目视检查法，对肉眼较难分辨的表面缺陷，如微小的裂纹、气孔和溶蚀等采用不超过10倍放大镜进行检查。

6　 检验规则

6.1　 出厂检验

6.1.1　 每个钻头均应进行出厂检验。钻头应由制造厂质量检验部门检验合格，并附有产品合格证方可出厂。
6.1.2　 钻头出厂前应按表8所列项目进行检验。

表8　 检验项目
	检验项目
	技术要求
	试验方法
	出厂检验
	型式检验

	金刚石复合片
	4.1
	5.1
	×
	√

	钻头体力学性能
	4.2
	5.2
	×
	√

	钎缝剪切强度
	4.3
	5.3
	×
	√

	钻头内、外径
	4.4.1
	5.4.1
	√
	√

	钻头螺纹
	4.4.2
	5.4.2
	√
	√

	钻头的形位公差
	4.4.3
	5.4.3
	△
	√

	金刚石复合片崩损
	4.4.4
	5.4.4
	√
	√

	胎体与钢体的连接
	4.4.5
	5.4.5
	√
	√

	钎缝质量
	4.4.6
	5.4.5
	√
	√

	注： “√”表示检验；“△”表示抽样检验；“×”表示不检验。


6.2　 型式检验

6.2.1　 有下列情况应进行产品的型式检验：

a） 新产品投入批量生产前；

b） 产品在结构、材料及工艺方面有较大改变时；

c） 正常生产时，每三年进行一次；

d） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e） 上级质量监督部门提出进行型式检验时。

6.2.2　 型式检验应按表8所列项目进行。

6.2.3　 型式检验的样本应从出厂检验合格的产品中随机抽取。

6.3　 抽样及判定规则

6.3.1　 抽样

抽样按GB/T 13264中的一次抽样方案执行，合格质量水平AQL=1.2。

6.3.2　 判定规则

6.3.2.1　 出厂检验时，逐件检验的项目中有一项不合格，则该钻头即为不合格品。抽检项目按GB/T 13264进行判定。对于能够修复的不合格品，经修复、检验合格后才能出厂。

6.3.2.2　 型式检验中，有一项不合格为不合格，采取措施后可再次进行型式检验。

7　 标志、包装和贮存

7.1　 标志

每只钻头应编号，并附有产品检验合格证。合格证上应注明钻头类型、编号、检验日期和检验人员印章。

7.2　 包装

7.2.1　 单只钻头用塑料包装袋或腊纸包裹后固定在泡沫、塑料盒内。一批钻头可采用木箱作为外包装。

7.2.2　 木箱外壁应标明生产厂名称、厂址、产品名称和数量。包装箱内应放置以下文件：

a） 产品检验合格证；

b） 产品使用说明书；

c） 装箱单。

7.3　 贮存

钻头应在干燥、通风条件下贮存，防止雨淋。

附　录　A 
（规范性附录）
胎体式钻头体力学性能测定

A.1　 抗弯强度测定

A.1.1　 标准试样为    （5±0.3）mm×（5±0.3）mm×30 mm标准块。
A.1.2　 在材料试验机上按图 A.1的加载方式进行抗弯强度试验。

A.1.3　 试验结果按式（A.1）计算：
σbb=0.29P……………………………………………（A.1）

式中：

σbb——抗弯强度的数值，单位为兆帕（MPa）；

0.29 ——由试样尺寸决定的系数，单位为每平方毫米（1/mm2）；

P——试样断裂时载荷的数值，单位为牛（N）。

                                                             单位为毫米
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图 A.1抗弯强度测定示意图

A.2　 冲击韧性测定

A.2.1　 标准试样为    （10±0.3）mm×（10±0.3）mm×50 mm标准块。
A.2.2　 在小型摆式冲击试验机上测试，采用30J～60J摆锤。

A.2.3　 试验结果按式（A.2）计算

                       αK = A​K……………………………………………（A.2）

式中：

αK——冲击韧性的数值，单位为焦耳每平方厘米（J/cm2）；

A​K——冲击试样冲击功的数值，单位为焦耳（J）。

αK 的计算精确到0.1 J/cm2。

附　录　B 
（规范性附录）
钎缝剪切强度测定

B.1　 试样

分别用YG15硬质合金和DZ40级别的钢材制成φ12 mm×10 mm和φ18 mm×20 mm的两个圆柱体，将其焊接面磨平，并用与产品相同的焊接材料及工艺将两部分试样焊接在一起。

B.2　 加载方式

在材料试验机上按图 B.1的加载方式进行剪切试验。做5个试样，试验5次。

B.3　 计算方法

试验结果按式（B.1）计算
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b=8.84
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………………………………………………（B.1）

式中：


[image: image9.wmf]t

b——剪切强度的数值，单位为兆帕（MPa）；

8.84——由试样剪切面积和单位换算决定的系数，单位为每平方毫米（1/mm2）；


[image: image10.wmf]P

——钎缝剪开时载荷的数值，单位为千牛（kN），为5次试验结果的算术平均值。
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图 B.1钎缝剪切强度测定示意图

附　录　C 
（规范性附录）
钻头内外径检验

C.1　 环规
钻头外径采用环规检验，通环规和止环规的尺寸应符合图C.1中（a）和（b）的规定。图C.1中未注明倒角尺寸，但应保证环规工作表面（内圆柱面）的有效高度不小于25.4 mm。

C.2　 塞规

钻头内径采用内径塞规检验，通塞规和止塞规的尺寸应符合图C.2中（a）和（b）的规定。图C.2中未注明倒角尺寸，但应保证塞规工作表面（外圆柱面）的有效长度不小于25.4 mm。

C.3　 检验方法

用环规检验钻头外径，通环规应能通过，止环规不能通过。用塞规检验钻头内径，通塞规应能通过，止塞规不能通过。检验时，量规和钻头的温差不得超过11℃。

                             单位为毫米
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（a）通环规                                 （b）止环规
图 C.1钻头外径测量环规

                                                                                                  单位为毫米
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（a）通塞规                                （b）止塞规
图 C.2钻头内径测量塞规
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13	156.250000023442
14	165.25
20	170.5000000000003
21	166.625000000004
23	170.5
24	153
44	90
45	0
90	24601
92	
3	D
65	1
66	1
110	2.555
111	5.11
112	-2.555
113	-5.11
100	}
50	180
51	0
52	4.500000023440592
53	2.999999984372832
100	}
93	40
0	KmSyHalfSimpleDim
100	{KmSimpleDim
100	{D
100	{G
100	{O
81	2
88	3
82	
370	51
95	128
102	{RT
106	{B
81	6
10	156.250000023442
20	170.5
421	78
106	}
106	{B
81	1
10	165.25
20	143
5	KmCircle
420	84
421	78
106	}
102	}
100	}
370	1
102	{Groups
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	143.0000000000006
20	178.5000000000011
11	142.9999999999995
21	147.0000000000012
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	165.25
20	143
11	139.9999999999989
21	143.0000000000013
86	1
106	}
106	{G
340	KmText
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
95	8
100	}
10	137.2649999999996
20	165.3475000000043
40	5.11
41	2.555
99	1
50	90.00000000000144
102	{KW
106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	100
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-843392674-5817-19139-172-142-41-247-229-192-83-199
100	}
3	仿宋_GB2312
90	4
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
370	179
100	}
10	142.9999999999989
20	143.0000000000012
40	269.999999999995
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	50
41	1.e-008
106	}
106	{DSSubstVar
68	36
3	<>
106	}
106	{DSSubstVar
68	59
83	4
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-809144394-27472-17940-130-66-122-187-133-47-97-46
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	143.0000000000003
11	142.9999999999996
13	156.250000023442
14	165.25
20	170.5000000000011
21	166.6250000000042
23	170.5
24	143
44	90
45	0
90	24601
92	
3	d
65	1
66	1
110	2.555
111	5.11
112	-2.555
113	-5.11
100	}
50	180
51	0
52	13.25000002344169
53	1.67924528004806
100	}
93	40
0	KmBlockRef
100	{KmCurve
100	{O
81	2
88	3
82	
370	64
100	}
86	1
100	}
90	2
10	212.000000000001
20	147.000000000001
230	0
295	
106	{AttrMap
106	}
0	KmBlockRef
100	{KmCurve
100	{O
81	3
88	3
82	
370	64
100	}
86	1
100	}
90	3
10	169
20	189
230	0
295	
106	{AttrMap
106	}
0	
End DataBase
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KMCAD-DRAWING
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Begin DataBase
5130000
1
0	CKmPicInfo
0	KmLegend
65	3
55	-2
295	
0	KmOleViewport
10	0
20	297
11	420
21	0
40	1
0	DBVar
68	
3	KMCAD2003
68	1
41	0
68	2
290	
68	3
83	1
68	4
83	
68	5
83	
68	6
83	-1
68	7
41	1
68	8
83	-1
68	9
83	-1
68	10
41	0.5
68	11
41	0.5
68	12
41	5
68	13
41	45
68	14
83	2
68	15
83	1
68	16
41	1
68	17
83	1
68	18
290	1
68	19
83	
68	20
290	1
68	21
83	2
68	22
290	
68	23
41	0
68	24
83	1
68	25
41	0
68	26
41	0
68	27
41	0
68	28
41	0
68	29
41	0
68	30
41	0
68	31
41	5
68	32
83	1
68	33
3	
68	34
3	0,0,0
68	35
83	
68	36
41	1
68	37
83	2
68	38
83	4
68	39
290	
68	40
83	1
68	41
83	
68	42
41	0
68	43
83	6
68	44
83	1
68	45
290	
68	46
290	
68	47
83	
68	48
290	1
68	49
83	1
68	50
83	90
68	51
41	0
68	52
41	0
68	53
41	0
68	54
83	
68	55
41	0
68	56
41	0
68	57
41	0
68	58
83	
68	59
83	256
68	60
41	155.0078667789411
68	61
41	143.7197116594008
68	62
41	-987.6372726463958
68	63
41	-1721.429020778648
68	64
41	9.674588159999965
68	65
41	0
68	66
41	0
68	67
83	5
68	68
3	
68	69
41	0
68	70
41	0
68	71
83	
68	72
83	2
68	73
83	4
68	74
83	5
68	75
83	5
68	76
83	2
68	77
83	2
68	78
83	2
68	79
83	2
68	80
83	2
68	81
83	6
68	82
83	6
68	83
83	2
68	84
83	6
68	85
290	1
68	86
83	96
68	87
83	
68	88
3	0,0,0,0,0
68	89
41	0
68	90
83	1
68	91
83	2
68	92
0	KmMxConfig
0	KmMxContent
0	CMutiView
102	{VIEWS
106	{VIEW
426	1
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
102	}
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	1
2	图层
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
100	}
72	15
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	2
2	图层1
3	1886612508-53438-17569-182-11-102-27-110-3-135-118
1	无
100	}
72	8
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	3
2	图层10
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
100	}
72	1
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	1
2	标准字
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
70	1
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	2
2	国标宋体
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-48
100	}
3	仿宋_GB2312
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	3
2	序号标注
3	-1511530010-7105-18713-139-202-96-15-156-20-214-171
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
40	5
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	ISO25
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
1	国际标准25
100	}
41	2.5
42	6.25e-002
44	1.25
74	16711680
75	16711680
76	16711680
79	
140	2.5
146	0.7
147	0.625
99	
271	4
272	4
273	8
274	4
277	6
283	1
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	2
2	DS-GB
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-48
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	4
2	DS-COSERIAL
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-49
1	国家标准
100	}
41	4
72	2
74	16711680
75	16711680
76	16711680
77	
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
280	4
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	5
2	DS-GESERIAL
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-50
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	6
2	DS-ANGLE
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-51
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
292	1
293	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	3
2	DS-KM
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-52
1	开目标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
282	64
287	64
288	2
0	CDSSubst
90	2
102	{DSSV
102	}
0	CPNoStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	国标序号样式
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
100	}
73	3
0	KmBsCfg
0	KmBlockDef
100	{CTabEnt
81	2
2	剖面块1
3	-1545670282-4252-20284-147-147-18-187-71-96-17-186
1	由KmCAD3.x版本转入
100	}
10	171.249998767435
20	254.004773767431
11	1
291	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	171.249998767435
20	254.004773767431
11	184.249998713845
21	267.004773713841
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	171.249998767435
20	259.004773767431
11	184.249998713845
21	272.004773713841
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	169.999999163239
20	262.754774163235
11	183.74999915712
21	276.504774157116
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	168.25
20	266.004774999996
11	178.74999915712
21	276.504774157116
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	168.25
20	271.004774999996
11	176.249999
21	279.004773999996
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	168.25
20	276.004774999996
11	176.249999
21	284.004773999996
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	168.25
20	281.004774999996
11	171.74999915712
21	284.504774157116
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	171.249998767435
20	249.004773767431
11	184.249998713845
21	262.004773713841
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	171.249998767435
20	244.004773767431
11	179.249998445896
21	252.004773445892
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	171.249998767435
20	239.004773767431
11	179.249998445896
21	247.004773445892
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	171.249998767435
20	234.004773767431
11	179.249998445896
21	242.004773445892
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	175.740447643078
20	233.495222643074
11	179.249998445896
21	237.004773445892
86	1
0	EndBlk
90	2
0	KmBlockDef
100	{CTabEnt
81	3
2	剖面块2
3	14373642-16971-19983-180-171-125-173-27-76-198-192
1	由KmCAD3.x版本转入
100	}
10	117.25
20	250.004774999996
11	1
291	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	117.25
20	250.004774999996
11	125.25
21	258.004774999996
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	117.25
20	255.004774999996
11	128.25
21	266.004774999996
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	115.000000328817
20	257.754775328813
11	128.25
21	271.004774999996
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	112.500000328817
20	260.254775328813
11	128.25
21	276.004774999996
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	112.25
20	265.004774999996
11	114.910865084606
21	267.665640084602
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	120.25
20	273.004774999996
11	122.906718317654
21	275.66149331765
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	117.25
20	245.004774999996
11	125.25
21	253.004774999996
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	117.25
20	240.004774999996
11	125.25
21	248.004774999996
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	117.25
20	235.004774999996
11	125.25
21	243.004774999996
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	120.740447643078
20	233.495222643074
11	125.25
21	238.004774999996
86	1
0	EndBlk
90	3
0	KmBlockDef
100	{CTabEnt
81	4
2	剖面块3
3	1237209196-51291-17137-151-80-9-155-6-207-238-12
1	由KmCAD3.x版本转入
100	}
10	232.75
20	260.504774999996
11	1
291	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	232.75
20	260.504774999996
11	242.750000000002
21	270.504774999998
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	231.747611069457
20	264.502386069453
11	239.345870831566
21	272.100645831562
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	229.75
20	267.504774999996
11	234.14052319445
21	271.895298194446
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	232.75
20	255.504774999996
11	242.750000000002
21	265.504774999998
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	232.75
20	250.504774999996
11	239.750000000002
21	257.504774999998
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	232.75
20	245.504774999996
11	239.750000000002
21	252.504774999998
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	232.75
20	240.504774999996
11	239.750000000002
21	247.504774999998
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	232.75
20	235.504774999996
11	239.750000000002
21	242.504774999998
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	235.745223639416
20	233.499998639412
11	239.750000000002
21	237.504774999998
86	1
0	EndBlk
90	4
0	KmBlockDef
100	{CTabEnt
81	5
2	剖面块4
3	623846511-60986-17187-141-116-14-5-119-24-38-48
1	由KmCAD3.x版本转入
100	}
10	284.74761125715
20	262.502386257146
11	1
291	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	284.74761125715
20	262.502386257146
11	295.74999962508
21	273.504774625076
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	282.75
20	265.504774999996
11	295.74999962508
21	278.504774625076
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	282.75
20	270.504774999996
11	295.74999962508
21	283.504774625076
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	282.75
20	275.504774999996
11	291.745224871993
21	284.499999871989
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	282.75
20	280.504774999996
11	286.745224871993
21	284.499999871989
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	285.749998767437
20	258.504773767433
11	295.74999962508
21	268.504774625076
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	285.749998767437
20	253.504773767433
11	292.749999464313
21	260.504774464309
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	285.749998767437
20	248.504773767433
11	292.749999464313
21	255.504774464309
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	285.749998767437
20	243.504773767433
11	292.749999464313
21	250.504774464309
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	285.749998767437
20	238.504773767433
11	292.749999464313
21	245.504774464309
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	285.749998767437
20	233.504773767433
11	292.749999464313
21	240.504774464309
86	1
0	EndBlk
90	5
0	KmLine
100	{O
81	1
88	3
82	
370	154
100	}
10	108.00000022608
20	187.009553014556
11	113.00000022608
21	182.009553014556
86	1
90	32
0	KmLine
100	{O
81	2
88	3
82	
370	154
100	}
10	124.00000022608
20	211.009553014556
21	191.009553014556
86	1
90	46
0	KmLine
100	{O
81	3
88	3
82	
370	51
100	}
10	144.00000022608
20	156
21	216
86	3
90	6
0	KmLine
100	{O
81	4
88	3
82	
370	51
100	}
10	180
20	160
11	108.00000045216
86	4
90	25
0	KmLine
100	{O
81	5
88	3
82	
370	154
100	}
10	124.00000022608
20	191.009553014556
11	121.00000022608
21	188.009553014556
86	1
90	60
0	KmLine
100	{O
81	6
88	3
82	
370	154
100	}
10	225.50000022608
20	193.004774495836
11	228.50000022608
21	190.004774495836
86	1
90	44
0	KmLine
100	{O
81	7
88	3
82	
370	154
100	}
10	116.00000022608
20	211.009553014556
11	144.00000022608
86	1
90	1
0	KmLine
100	{O
81	8
88	3
82	
370	154
100	}
10	116.00000022608
20	195.009553014556
21	211.009553014556
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	9
88	3
82	
370	154
100	}
10	116.00000022608
20	203.009553014556
11	108.00000022608
86	1
90	25
0	KmLine
100	{O
81	10
88	3
82	
370	154
100	}
10	124.00000022608
20	191.009553014556
11	163.999999154284
21	191.00955194276
86	1
90	33
0	KmLine
100	{O
81	11
88	3
82	
370	154
100	}
10	108.00000022608
20	187.009553014556
21	203.009553014556
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	12
88	3
82	
370	154
100	}
10	121.00000022608
20	188.009553014556
11	166.999998993515
21	188.009551781991
86	1
90	33
0	KmLine
100	{O
81	13
88	3
82	
370	51
100	}
10	294.5
20	160.004775996338
11	222.50000045216
86	4
90	25
0	KmLine
100	{O
81	14
88	3
82	
370	154
100	}
10	225.50000022608
20	193.004774495836
21	211.004777228915
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	15
88	3
82	
370	154
100	}
10	228.50000022608
20	190.004774495836
21	160.004777228916
86	1
90	46
0	KmLine
100	{O
81	16
88	3
82	
370	154
100	}
10	289.500000493529
20	211.004775728401
11	291.500000226092
86	1
90	1
0	KmLine
100	{O
81	17
88	3
82	
370	154
100	}
10	258.50000022608
20	211.004777228915
11	289.500000493529
21	211.004775728401
86	1
90	33
0	KmLine
100	{O
81	18
88	3
82	
370	154
100	}
10	179.999998939925
20	187.009551085324
11	174.999998671976
21	182.009551353273
86	1
90	56
0	KmLine
100	{O
81	19
88	3
82	
370	154
100	}
10	164.00000022608
20	211.00955194276
11	163.999999154284
21	191.00955194276
86	1
90	62
0	KmLine
100	{O
81	20
88	3
82	
370	154
100	}
10	113.00000022608
20	160.009553014557
21	182.009553014556
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	21
88	3
82	
370	154
100	}
10	163.999999154284
20	191.00955194276
11	166.999998993515
21	188.009551781991
86	1
90	44
0	KmLine
100	{O
81	22
88	3
82	
370	154
100	}
10	172.00000022608
20	211.009551514042
11	144.00000022608
21	211.009553014556
86	1
90	25
0	KmLine
100	{O
81	23
88	3
82	
370	154
100	}
10	171.99999922608
20	203.009551514042
11	172.00000022608
21	211.009551356922
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	24
88	3
82	
370	154
100	}
10	174.999998671976
20	160.009551085324
21	182.009551353273
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	25
88	3
82	
370	154
100	}
10	179.999998939925
20	187.009551085324
11	179.999999797362
21	203.009551085324
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	26
88	3
82	
370	154
100	}
10	121.00000022608
20	160.009553356922
21	188.009553014556
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	27
88	3
82	
370	154
100	}
10	225.50000022608
20	211.004777228915
11	258.50000022608
86	1
90	1
0	KmLine
100	{O
81	28
88	3
82	
370	154
100	}
10	238.500000226082
20	191.004777228915
11	238.50000022608
21	211.004777228915
86	1
90	22
0	KmLine
100	{O
81	29
88	3
82	
370	154
100	}
10	171.99999922608
20	203.009551514042
11	179.999999797362
21	203.009551085324
86	1
90	33
0	KmLine
100	{O
81	30
88	3
82	
370	154
100	}
10	291.4999998511601
20	193.0047727274
11	288.499999690393
21	190.004772888167
86	1
90	56
0	KmLine
100	{O
81	31
88	3
82	
370	154
100	}
10	291.4999998511601
20	193.0047727274
11	291.500000815761
21	211.004775460479
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	32
88	3
82	
370	154
100	}
10	166.999998993515
20	160.009551085324
21	188.009551781991
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	33
88	3
82	
370	154
100	}
10	288.499999690393
20	190.004772888167
11	288.499998082724
21	160.004775621247
86	1
90	62
0	KmLine
100	{O
81	34
88	3
82	
370	51
100	}
10	258.50000022608
20	156
21	216
86	3
90	6
0	KmLine
100	{O
81	35
88	3
82	
370	154
100	}
10	235.500000226082
20	188.004777228915
11	235.500000226085
21	160.004777228915
86	1
90	46
0	KmLine
100	{O
81	36
88	3
82	
370	154
100	}
10	238.500000226082
20	191.004777228915
11	235.500000226082
21	188.004777228915
86	1
90	60
0	KmLine
100	{O
81	37
88	3
82	
370	154
100	}
10	238.500000226082
20	191.004777228915
11	278.499999154286
21	191.00477615712
86	1
90	33
0	KmLine
100	{O
81	38
88	3
82	
370	154
100	}
10	235.500000226082
20	188.004777228915
11	281.499998993517
21	188.00477599635
86	1
90	33
0	KmLine
100	{O
81	39
88	3
82	
370	154
100	}
10	278.50000022608
20	211.00477615712
11	278.499999154286
21	191.00477615712
86	1
90	62
0	KmLine
100	{O
81	40
88	3
82	
370	154
100	}
10	281.499998993517
20	188.00477599635
11	281.4999974930061
21	160.00477599635
86	1
90	62
0	KmLine
100	{O
81	41
88	3
82	
370	154
100	}
10	278.499999154286
20	191.00477615712
11	281.499998993517
21	188.00477599635
86	1
90	44
0	KmCircle
100	{O
81	1
88	3
82	
370	154
100	}
10	112.00000022608
20	203.009553014556
40	8.94
86	1
90	115
50	243.421259
51	296.578741
0	KmCircle
100	{O
81	2
88	3
82	
370	154
100	}
10	120.00000022608
20	211.004777014556
40	8.94
86	1
90	115
50	243.421259
51	296.578741
0	KmCircle
100	{O
81	3
88	3
82	
370	154
100	}
10	232.00000022608
20	211.004777356922
40	12.78
86	1
90	115
50	239.428899591076
51	300.5711
0	KmSText
100	{O
81	1
88	2
370	33
100	}
10	132
20	151
40	3.5
41	0
87	2
1	（a）阶梯形
290	1
0	KmSText
100	{O
81	2
88	2
370	33
100	}
10	247
20	152
40	3.5
41	0
87	2
1	（b）平底形
290	1
0	KMOle2Frame
100	{O
81	1
88	2
82	
370	128
69	
100	}
70	1
10	100
11	146.51
20	100
21	5.5
30	0
31	0
60	1
71	2
90	20580
102	{BD
340	00010000010000000100000000000100000000500000d0cf11e0a1b11ae1000000000000000000000000000000003e000300feff090006000000000000000000
340	0000010000000100000000000000001000000200000001000000feffffff0000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff0c000000feffffff0d00000005000000060000000700000008000000090000000a0000000b00
340	0000fefffffffefffffffeffffff0f00000010000000110000001200000013000000140000001500000016000000feffffff18000000190000001a0000001b00
340	00001c0000001d0000001e000000feffffff20000000210000002200000023000000240000002500000026000000feffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff52006f006f007400200045006e0074007200790000000000000000000000000000000000000000000000
340	0000000000000000000000000000000000000000000016000500ffffffffffffffff020000000609020000000000c00000000000004600000000000000000000
340	0000d0e94882e6e7c80103000000400200000000000001004f006c00650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000000000000000000000000000a000201ffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	0000000000000000000000000000140000000000000031005400610062006c006500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000000000000000000000000000e0002010100000004000000ffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000040000000010000000000000010043006f006d0070004f0062006a000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	0000000000000000000000000000000000000000000012000201ffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000010000006d00000000000000feffffff02000000feffffff0400000005000000060000000700000008000000feffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
340	ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0100000200000000000000000000000000000000a0601e00000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000000000000000000000000000100feff030a0000ffffffff0609020000000000c0000000000000461b0000004d6963726f736f667420
340	4f666669636520576f726420cec4b5b5000a0000004d53576f7264446f630010000000576f72642e446f63756d656e742e3800f439b271000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000ffffffff030000000400000001000000ffffffff02000000000000003b39000026020000280100000100
340	090000039400000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c024200c506040000002e0118001c000000fb02100007000000
340	0000bc02000000860102022253797374656d0000c5060000104ed16148e7120070838239984b33060c020000040000002d01000004000000020101001c000000
340	fb02d4ff00000000000090010000008604000002cbcecce500000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010005000000
340	0902000000020e000000320a300061030200040000000000c2064100cdbc2c0000000e000000320a30008d030200040000000000c20641002033160016000d00
340	0000320a3000b9030100040000000000c206410020c886021000120001009c000f00040000000300000000000400000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004a000060f1ff02004a000c000000b602460000000200636b876500000b0000000324
340	03312400612403002000434a15004b4802005f480104614a18006d4809046e480408734809047448040800000000000000000000000000000000000024004160
340	f2ffa10024000c010000b602460000000600d89ea48bb56b3d84575b534f0000000042006940f3ffb30042000c05000000000000000004006e661a9068883c68
340	00001c0017f603000034d60600010a036c0034d60600010503000061f603000002000b00000020006b60f4ffc100200000050000b602460000000300e0651752
340	6888000002000c00000000005600fe6ff1fff200560004000000b602460000000100b56b00001a000f000324031184c8003724003824005744c8006084c80061
340	24031f00434a15004f4a03005f4801046d4800046e48000473480904744804087508010000000000040000000500001000000000ffffffff0000000006000000
340	9a40000024300000000000000080be06000000000000000000000007000000000600000079c90030003000000000000001000000000000000000000000008007
340	000600000808000005000000000600000808000006000000000600000808000007000000040000000400000008000000e50000000000000003000000cb440b00
340	dc292400e7332c00b6024600ff40021000000000000000040000005000000800000000ffff01000000070055006e006b006e006f0077006e00ffff0100080000
340	000000000000000000ffff010000000000ffff00000200ffff00000000ffff00000200ffff000000000400000047169001000002020603050405020304877a00
340	20000000800800000000000000ff01000000000000540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000003516900102000505010201
340	0706020507000000000000001000000000000000000000008000000000530079006d0062006f006c000000332690010000020b0604020202020204877a002000
340	0000800800000000000000ff0100000000000041007200690061006c0000003b0690018603020106000301010101010300000000000e08100000000000000001
340	000400000000008b5b534f0000530069006d00530075006e00000020000400310880180000a40100006801000000002a3cac8600000000000000000100000000
340	000000000003000000010001000000040003100100000000000000030000000100010000000100000000000000000000000000000003002d001300210029002c
340	002e003a003b003f005d007d00a800b700c702c9021520162019201d2026203622013002300330053009300b300d300f3011301530173001ff02ff07ff09ff0c
340	ff0eff1aff1bff1fff3dff40ff5cff5dff5effe0ff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000028005b007b00b70018201c2008300a300c300e3010301430163008ff0eff3bff5bffe1ffe5ff000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a506c007b4009c0082801204000000000000000000
340	00000000000300000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000002000000000000000000080000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040500000000008
340	f0ff0f0000013f0000a803000000000000ffffff7fffffff7fffffff7fffffff7fffffff7fffffff7fb602460000000000320000000000000000000000000000
340	000000ffff1200000000000000000000000000000007007a00750061006e0074006f007500000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	0000000000000000000000000000000000000000000002004f006c00650050007200650073003000300030000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000180002000300000006000000ffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000030000006a0100000000000057006f007200640044006f00630075006d0065006e007400000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000000000000000000000000001a000200ffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000e00000032100000000000000500530075006d006d0061007200790049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000280002010500000007000000ffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000170000000010000000000000050044006f00630075006d0065006e007400530075006d006d0061007200790049006e0066006f007200
340	6d006100740069006f006e000000000000000000000038000200ffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000001f00000000100000000000002400040000002d0100000300000000000000000000000000000000000000000000004e414e4900000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000eca5c1007f6009040000f052bf000000000000100000000000060000080800000e00626a626ae687e687
340	000000000000000000000000000000000000040816003210000084ed000084ed0000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	0000ffff0f000000000000000000ffff0f000000000000000000ffff0f0000000000000000000000000000000000a40000000000ce03000000000000ce030000
340	ce03000000000000ce03000000000000ce03000000000000ce03000000000000ce030000140000000000000000000000e2030000000000002a04000000000000
340	2a040000000000002a040000000000002a0400000c000000360400000c000000e203000000000000d3040000f20000004e040000000000004e04000000000000
340	4e040000000000004e040000000000004e040000000000004e040000000000004e040000000000004e0400000000000076040000020000007804000000000000
340	78040000000000007804000000000000780400000000000078040000000000007804000000000000c5050000680200002d080000380000007804000015000000
340	00000000000000000000000000000000ce030000000000004e04000000000000000000000000000000000000000000004e040000000000004e04000000000000
340	4e040000000000004e0400000000000078040000000000000000000000000000ce03000000000000ce030000000000004e040000000000000000000000000000
340	4e040000000000008d040000160000004e040000000000004e040000000000004e040000000000004e04000000000000ce030000000000004e04000000000000
340	ce030000000000004e04000000000000760400000000000000000000000000004e04000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	0000000000000000000000000000000000000000000000004e04000000000000760400000000000000000000000000004e040000000000000000000000000000
340	4e04000000000000ce03000000000000ce0300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000000000000004e040000000000004e04000000000000420400000c0000002036eab0db19c70100000000000000002a04000000000000
340	4e040000000000004e0400000000000000000000000000007604000000000000a304000030000000d3040000000000004e040000000000006508000000000000
340	4e0400000000000065080000000000004e0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065080000000000000000000000000000ce030000000000004e04000028000000
340	4e040000000000004e040000000000004e040000000000004e040000000000004e04000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000004e040000000000004e040000000000004e040000000000007804000000000000780400000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000000000000004e0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004e04000000000000
340	4e040000000000004e04000000000000d3040000000000004e040000000000004e040000000000004e040000000000004e040000000000000000000000000000
340	e203000000000000e203000000000000e2030000240000000604000024000000e203000000000000e203000000000000e2030000000000000604000000000000
340	e203000000000000e203000000000000e203000000000000ce03000000000000ce03000000000000ce03000000000000ce03000000000000ce03000000000000
340	ce03000000000000ffffffff0000000002000c010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000fe56200033000d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000000000000000000000000000006000008080000fa000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000091668b60246006f280100010006000008080000f3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b0f00
340	0324011184a4016084a4016124016764b602460000010006000008080000fd000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000040400010101300031903801325002001fb0822e20b0c64121b0080722b008072390a0052490a00525b0000017b05303
340	18b0e0030c90a9010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000feff0000050002000000000000000000000000000000000001000000e0859ff2f94f6810ab9108002b27
340	b3d930000000500100001000000001000000880000000200000090000000030000009c00000004000000a800000005000000b800000006000000c40000000700
340	0000d000000008000000e000000009000000ec00000012000000f80000000a000000180100000c000000240100000e000000300100000f000000380100001000
340	000040010000130000004801000002000000a80300001e00000004000000000000001e00000004000000000000001e000000080000007a75616e746f75001e00
340	000004000000000000001e00000004000000000000001e000000080000004e6f726d616c00001e00000004000000000000001e00000004000000310000001e00
340	0000180000004d6963726f736f6674204f666669636520576f72640000004000000000000000000000004000000000fc888fdb19c70103000000010000000300
340	00000000000003000000030000000300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000feff000005000200000000000000000000000000000000000100000002d5cdd59c2e1b10939708002b2c
340	f9ae30000000b00000000a00000001000000580000000f0000006000000005000000700000000600000078000000110000008000000017000000880000000b00
340	000090000000100000009800000013000000a000000016000000a800000002000000a80300001e000000080000007a75616e6a75000003000000010000000300
340	000001000000030000000300000003000000d8180b000b000000000000000b000000000000000b000000000000000b0000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
340	00000000000000000000000000000000000000000000101000000000000059400000000000005940000000000000000000000000000000000000000000000000
340	b81e85eb5150624000000000000016403b39000026020000010000000100000000000000
102	}
0	KmBlockRef
100	{KmCurve
100	{O
81	2
88	3
82	
370	64
100	}
86	1
100	}
90	2
10	166.999998993515
20	180.509551124357
230	0
295	
106	{AttrMap
106	}
0	KmBlockRef
100	{KmCurve
100	{O
81	3
88	3
82	
370	64
100	}
86	1
100	}
90	3
10	113.00000022608
20	176.509552356922
230	0
295	
106	{AttrMap
106	}
0	KmBlockRef
100	{KmCurve
100	{O
81	4
88	3
82	
370	64
100	}
86	1
100	}
90	4
10	228.50000022608
20	187.009552356922
230	0
295	
106	{AttrMap
106	}
0	KmBlockRef
100	{KmCurve
100	{O
81	5
88	3
82	
370	64
100	}
86	1
100	}
90	5
10	280.49761148323
20	189.007163614072
230	0
295	
106	{AttrMap
106	}
0	
End DataBase



_1255518675.txt
KMCAD-DRAWING
KM Information Technology Ltd. Corp. 2000~2003
Begin DataBase
5130000
1
0	CKmPicInfo
0	KmLegend
65	3
55	-2
295	
0	KmOleViewport
10	0
20	297
11	420
21	0
40	1
0	DBVar
68	
3	KMCAD2003
68	1
41	0
68	2
290	
68	3
83	1
68	4
83	
68	5
83	
68	6
83	-1
68	7
41	1
68	8
83	-1
68	9
83	-1
68	10
41	0.5
68	11
41	0.5
68	12
41	5
68	13
41	45
68	14
83	2
68	15
83	1
68	16
41	1
68	17
83	1
68	18
290	1
68	19
83	
68	20
290	1
68	21
83	2
68	22
290	
68	23
41	0
68	24
83	1
68	25
41	0
68	26
41	0
68	27
41	0
68	28
41	0
68	29
41	0
68	30
41	0
68	31
41	5
68	32
83	1
68	33
3	
68	34
3	0,0,0
68	35
83	
68	36
41	1
68	37
83	2
68	38
83	4
68	39
290	
68	40
83	1
68	41
83	
68	42
41	0
68	43
83	6
68	44
83	1
68	45
290	
68	46
290	
68	47
83	
68	48
290	1
68	49
83	1
68	50
83	90
68	51
41	0
68	52
41	0
68	53
41	0
68	54
83	
68	55
41	0
68	56
41	0
68	57
41	0
68	58
83	
68	59
83	256
68	60
41	274.6656282571555
68	61
41	174.3031717244515
68	62
41	-331.2126896921531
68	63
41	-787.5565235130165
68	64
41	2.886100800898089
68	65
41	0
68	66
41	0
68	67
83	5
68	68
3	
68	69
41	0
68	70
41	0
68	71
83	
68	72
83	2
68	73
83	4
68	74
83	5
68	75
83	5
68	76
83	2
68	77
83	2
68	78
83	2
68	79
83	2
68	80
83	2
68	81
83	6
68	82
83	6
68	83
83	2
68	84
83	6
68	85
290	1
68	86
83	96
68	87
83	
68	88
3	0,0,0,0,0
68	89
41	0
68	90
83	1
68	91
83	2
68	92
0	KmMxConfig
0	KmMxContent
0	CMutiView
102	{VIEWS
106	{VIEW
426	1
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
102	}
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	1
2	图层
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
100	}
72	61
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	2
2	图层1
3	689479916-54960-17641-144-194-36-12-44-59-30-113
1	无
100	}
72	31
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	3
2	图层10
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
100	}
72	1
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	1
2	标准字
3	-2119480276-36271-17008-129-1-52-187-30-156-96-32
100	}
3	ItalicT
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	2
2	国标宋体
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-48
100	}
3	仿宋_GB2312
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	3
2	序号标注
3	2002767723-47467-18604-136-101-2-99-2-6-96-117
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
40	5
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	4
2	标准字0
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	ISO25
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
1	国际标准25
100	}
41	2.5
42	6.25e-002
44	1.25
74	16711680
75	16711680
76	16711680
79	
140	2.5
146	0.7
147	0.625
99	
271	4
272	4
273	8
274	4
277	6
283	1
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	2
2	DS-GB
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-48
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	4
2	DS-COSERIAL
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-49
1	国家标准
100	}
41	4
72	2
74	16711680
75	16711680
76	16711680
77	
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
280	4
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	5
2	DS-GESERIAL
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-50
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	6
2	DS-ANGLE
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-51
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
292	1
293	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	3
2	DS-KM
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-52
1	开目标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
282	64
287	64
288	2
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	7
2	DS-GB0
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	51
287	51
288	4
0	CDSSubst
90	2
102	{DSSV
102	}
0	CPNoStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	国标序号样式
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
100	}
73	3
0	KmBsCfg
0	KmSection
100	{O
81	1
88	2
82	
370	90
100	}
41	8
42	10
102	{PATHS
106	{PATH
103	{EDGES
107	{E
10	118.6080521683343
20	142
11	107.3430483138923
21	142
107	}
107	{E
10	107.3430483138923
20	142
11	95.34304831389234
21	142
107	}
107	{E
10	95.34304831389234
20	142
11	83.34304831389244
21	142
107	}
107	{E
10	83.34304831389244
20	142
11	74.01373180930865
21	142
107	}
107	{E
10	74.01373180930865
20	142
11	73.95914465309564
21	141.5594360950407
107	}
107	{E
10	73.95914465309564
20	141.5594360950407
11	73.91362493080104
21	141.1238321512907
107	}
107	{E
10	73.91362493080104
20	141.1238321512907
11	73.87705192136154
21	140.6931257471534
107	}
107	{E
10	73.87705192136154
20	140.6931257471534
11	73.8493094677208
21	140.2672545430955
107	}
107	{E
10	73.8493094677208
20	140.2672545430955
11	73.83028607318266
21	139.8461563878691
107	}
107	{E
10	73.83028607318266
20	139.8461563878691
11	73.81987499287064
21	139.4297694313976
107	}
107	{E
10	73.81987499287064
20	139.4297694313976
11	73.81797431955705
21	139.0180322443458
107	}
107	{E
10	73.81797431955705
20	139.0180322443458
11	73.82448706309437
21	138.6108839443633
107	}
107	{E
10	73.82448706309437
20	138.6108839443633
11	73.83932122265271
21	138.2082643289386
107	}
107	{E
10	73.83932122265271
20	138.2082643289386
11	73.86238985094317
21	137.8101140147622
107	}
107	{E
10	73.86238985094317
20	137.8101140147622
11	73.89361110958571
21	137.4163745834438
107	}
107	{E
10	73.89361110958571
20	137.4163745834438
11	73.93290831476497
21	137.0269887333805
107	}
107	{E
10	73.93290831476497
20	137.0269887333805
11	73.98020997230563
21	136.6419004375198
107	}
107	{E
10	73.98020997230563
20	136.6419004375198
11	74.03544980129375
21	136.2610551067053
107	}
107	{E
10	74.03544980129375
20	136.2610551067053
11	74.09856674537012
21	135.8843997582415
107	}
107	{E
10	74.09856674537012
20	135.8843997582415
11	74.16950497082749
21	135.5118831892572
107	}
107	{E
10	74.16950497082749
20	135.5118831892572
11	74.24821385065495
21	135.1434561543928
107	}
107	{E
10	74.24821385065495
20	135.1434561543928
11	74.33464793369042
21	134.7790715472862
107	}
107	{E
10	74.33464793369042
20	134.7790715472862
11	74.42876689806538
21	134.418684585277
107	}
107	{E
10	74.42876689806538
20	134.418684585277
11	74.5305354881548
21	134.0622529967038
107	}
107	{E
10	74.5305354881548
20	134.0622529967038
11	74.63992343428004
21	133.7097372101212
107	}
107	{E
10	74.63992343428004
20	133.7097372101212
11	74.75690535445101
21	133.3611005447212
107	}
107	{E
10	74.75690535445101
20	133.3611005447212
11	74.88146063747811
21	133.0163094012074
107	}
107	{E
10	74.88146063747811
20	133.0163094012074
11	75.0135733068323
21	132.6753334523331
107	}
107	{E
10	75.0135733068323
20	132.6753334523331
11	75.15323186468226
21	132.3381458322876
107	}
107	{E
10	75.15323186468226
20	132.3381458322876
11	75.30042911559239
21	132.0047233240884
107	}
107	{E
10	75.30042911559239
20	132.0047233240884
11	75.45516196942138
21	131.6750465441173
107	}
107	{E
10	75.45516196942138
20	131.6750465441173
11	75.61743122301898
21	131.3491001229215
107	}
107	{E
10	75.61743122301898
20	131.3491001229215
11	75.78724132037891
21	131.0268728813893
107	}
107	{E
10	75.78724132037891
20	131.0268728813893
11	75.96460009096555
21	130.7083580014003
107	}
107	{E
10	75.96460009096555
20	130.7083580014003
11	76.14951846599394
21	130.3935531900465
107	}
107	{E
10	76.14951846599394
20	130.3935531900465
11	76.34201017250429
21	130.0824608365154
107	}
107	{E
10	76.34201017250429
20	130.0824608365154
11	76.54209140513521
21	129.7750881607264
107	}
107	{E
10	76.54209140513521
20	129.7750881607264
11	76.74978047556385
21	129.4714473528119
107	}
107	{E
10	76.74978047556385
20	129.4714473528119
11	76.96509743964664
21	129.1715557025332
107	}
107	{E
10	76.96509743964664
20	129.1715557025332
11	77.18806370236217
21	128.8754357177231
107	}
107	{E
10	77.18806370236217
20	128.8754357177231
11	77.41870160072931
21	128.5831152308442
107	}
107	{E
10	77.41870160072931
20	128.5831152308442
11	77.65703396494885
21	128.2946274927502
107	}
107	{E
10	77.65703396494885
20	128.2946274927502
11	77.90308365809875
21	128.0100112527329
107	}
107	{E
10	77.90308365809875
20	128.0100112527329
11	78.1568730948014
21	127.7293108239289
107	}
107	{E
10	78.1568730948014
20	127.7293108239289
11	78.41842373937949
21	127.4525761331511
107	}
107	{E
10	78.41842373937949
20	127.4525761331511
11	78.68775558412509
21	127.1798627541992
107	}
107	{E
10	78.68775558412509
20	127.1798627541992
11	78.96488660842756
21	126.911231923687
107	}
107	{E
10	78.96488660842756
20	126.911231923687
11	79.24983221964224
21	126.6467505384083
107	}
107	{E
10	79.24983221964224
20	126.6467505384083
11	79.54260467673267
21	126.38649113325
107	}
107	{E
10	79.54260467673267
20	126.38649113325
11	79.84321249789032
21	126.1305318386386
107	}
107	{E
10	79.84321249789032
20	126.1305318386386
11	80.15165985352505
21	125.8789563164993
107	}
107	{E
10	80.15165985352505
20	125.8789563164993
11	80.46794594623043
21	125.6318536736874
107	}
107	{E
10	80.46794594623043
20	125.6318536736874
11	80.79206437956152
21	125.3893183518543
107	}
107	{E
10	80.79206437956152
20	125.3893183518543
11	81.12400251771773
21	125.1514499927055
107	}
107	{E
10	81.12400251771773
20	125.1514499927055
11	81.46374083850192
21	124.9183532776254
107	}
107	{E
10	81.46374083850192
20	124.9183532776254
11	81.81125228222734
21	124.6901377406656
107	}
107	{E
10	81.81125228222734
20	124.6901377406656
11	82.1665015995645
21	124.4669175539368
107	}
107	{E
10	82.1665015995645
20	124.4669175539368
11	82.52944470165934
21	124.2488112845036
107	}
107	{E
10	82.52944470165934
20	124.2488112845036
11	82.90002801620892
21	124.0359416219643
107	}
107	{E
10	82.90002801620892
20	124.0359416219643
11	83.27818785354504
21	123.8284350760064
107	}
107	{E
10	83.27818785354504
20	123.8284350760064
11	83.66384978714748
21	123.6264216433632
107	}
107	{E
10	83.66384978714748
20	123.6264216433632
11	84.05692805337728
21	123.4300344437662
107	}
107	{E
10	84.05692805337728
20	123.4300344437662
11	84.45732497558001
21	123.2394093246881
107	}
107	{E
10	84.45732497558001
20	123.2394093246881
11	84.86493041805055
21	123.054684434908
107	}
107	{E
10	84.86493041805055
20	123.054684434908
11	85.27962127566256
21	122.8759997672054
107	}
107	{E
10	85.27962127566256
20	122.8759997672054
11	85.70126100523804
21	122.7034966707988
107	}
107	{E
10	85.70126100523804
20	122.7034966707988
11	86.12969920494994
21	122.5373173344955
107	}
107	{E
10	86.12969920494994
20	122.5373173344955
11	86.56477124820493
21	122.377604241901
107	}
107	{E
10	86.56477124820493
20	122.377604241901
11	87.00629797852373
21	122.2244996004549
107	}
107	{E
10	87.00629797852373
20	122.2244996004549
11	87.45408547191694
21	122.078144746501
107	}
107	{E
10	87.45408547191694
20	122.078144746501
11	87.90792487312814
21	121.9386795290716
107	}
107	{E
10	87.90792487312814
20	121.9386795290716
11	88.36759231186784
21	121.8062416755428
107	}
107	{E
10	88.36759231186784
20	121.8062416755428
11	88.83284890478824
21	121.6809661428079
107	}
107	{E
10	88.83284890478824
20	121.6809661428079
11	89.30344084843954
21	121.5629844581004
107	}
107	{E
10	89.30344084843954
20	121.5629844581004
11	89.77909960778854
21	121.4524240540617
107	}
107	{E
10	89.77909960778854
20	121.4524240540617
11	90.25954220408914
21	121.3494076030909
107	}
107	{E
10	90.25954220408914
20	121.3494076030909
11	90.74447160494815
21	121.2540523564038
107	}
107	{E
10	90.74447160494815
20	121.2540523564038
11	91.23357721835814
21	121.1664694935724
107	}
107	{E
10	91.23357721835814
20	121.1664694935724
11	91.72653549127264
21	121.0867634885769
107	}
107	{E
10	91.72653549127264
20	121.0867634885769
11	92.22301061199084
21	121.0150314985897
107	}
107	{E
10	92.22301061199084
20	121.0150314985897
11	92.72265531423683
21	120.9513627817944
107	}
107	{E
10	92.72265531423683
20	120.9513627817944
11	93.22511177937113
21	120.8958381505247
107	}
107	{E
10	93.22511177937113
20	120.8958381505247
11	93.73001263170164
21	120.848529465872
107	}
107	{E
10	93.73001263170164
20	120.848529465872
11	94.23698202039914
21	120.8094991796579
107	}
107	{E
10	94.23698202039914
20	120.8094991796579
11	94.74563678010554
21	120.7787999292947
107	}
107	{E
10	94.74563678010554
20	120.7787999292947
11	95.25558766098284
21	120.7564741905616
107	}
107	{E
10	95.25558766098284
20	120.7564741905616
11	95.76644061773934
21	120.7425539927246
107	}
107	{E
10	95.76644061773934
20	120.7425539927246
11	96.27779814610165
21	120.7370606997181
107	}
107	{E
10	96.27779814610165
20	120.7370606997181
11	96.78926065432793
21	120.7400048603133
107	}
107	{E
10	96.78926065432793
20	120.7400048603133
11	97.30042785669303
21	120.7513861293353
107	}
107	{E
10	97.30042785669303
20	120.7513861293353
11	97.81090017544534
21	120.7711932610702
107	}
107	{E
10	97.81090017544534
20	120.7711932610702
11	98.32028013755674
21	120.7994041750615
107	}
107	{E
10	98.32028013755674
20	120.7994041750615
11	98.82817375265684
21	120.83598609354
107	}
107	{E
10	98.82817375265684
20	120.83598609354
11	99.33419185886964
21	120.8808957487974
107	}
107	{E
10	99.33419185886964
20	120.8808957487974
11	99.83795142383704
21	120.9340796579175
107	}
107	{E
10	99.83795142383704
20	120.9340796579175
11	100.3390767890091
21	120.9954744614429
107	}
107	{E
10	100.3390767890091
20	120.9954744614429
11	100.8372008462722
21	121.0650073218001
107	}
107	{E
10	100.8372008462722
20	121.0650073218001
11	101.3319661371561
21	121.1425963766471
107	}
107	{E
10	101.3319661371561
20	121.1425963766471
11	101.8230258661628
21	121.2281512417512
107	}
107	{E
10	101.8230258661628
20	121.2281512417512
11	102.3100448211669
21	121.3215735575742
107	}
107	{E
10	102.3100448211669
20	121.3215735575742
11	102.7927001953063
21	121.4227575734241
107	}
107	{E
10	102.7927001953063
20	121.4227575734241
11	103.2706823062753
21	121.5315907628398
107	}
107	{E
10	103.2706823062753
20	121.5315907628398
11	103.7436952104176
21	121.6479544638041
107	}
107	{E
10	103.7436952104176
20	121.6479544638041
11	104.2114572104541
21	121.7717245374161
107	}
107	{E
10	104.2114572104541
20	121.7717245374161
11	104.6737012570497
21	121.9027720387985
107	}
107	{E
10	104.6737012570497
20	121.9027720387985
11	105.1301752456862
21	122.0409638942498
107	}
107	{E
10	105.1301752456862
20	122.0409638942498
11	105.5806422114607
21	122.1861635789654
107	}
107	{E
10	105.5806422114607
20	122.1861635789654
11	106.0248804254424
21	122.3382317900301
107	}
107	{E
10	106.0248804254424
20	122.3382317900301
11	106.4626833970919
21	122.497027109818
107	}
107	{E
10	106.4626833970919
20	122.497027109818
11	106.8938597879716
21	122.6624066553976
107	}
107	{E
10	106.8938597879716
20	122.6624066553976
11	107.3182332425538
21	122.8342267100349
107	}
107	{E
10	107.3182332425538
20	122.8342267100349
11	107.7356421423615
21	123.0123433333831
107	}
107	{E
10	107.7356421423615
20	123.0123433333831
11	108.1459392899763
21	123.1966129474487
107	}
107	{E
10	108.1459392899763
20	123.1966129474487
11	108.5489915296117
21	123.3868928959076
107	}
107	{E
10	108.5489915296117
20	123.3868928959076
11	108.9446793110086
21	123.5830419748148
107	}
107	{E
10	108.9446793110086
20	123.5830419748148
11	109.3328962033567
21	123.7849209331893
107	}
107	{E
10	109.3328962033567
20	123.7849209331893
11	109.7135483658114
21	123.9923929423654
107	}
107	{E
10	109.7135483658114
20	123.9923929423654
11	110.0865539809679
21	124.2053240333733
107	}
107	{E
10	110.0865539809679
20	124.2053240333733
11	110.45184265738
21	124.4235835019481
107	}
107	{E
10	110.45184265738
20	124.4235835019481
11	110.8093548069018
21	124.6470442810618
107	}
107	{E
10	110.8093548069018
20	124.6470442810618
11	111.1590410022762
21	124.8755832811333
107	}
107	{E
10	111.1590410022762
20	124.8755832811333
11	111.5008613200267
21	125.1090816982876
107	}
107	{E
10	111.5008613200267
20	125.1090816982876
11	111.8347846733212
21	125.3474252912263
107	}
107	{E
10	111.8347846733212
20	125.3474252912263
11	112.160788139094
21	125.5905046274183
107	}
107	{E
10	112.160788139094
20	125.5905046274183
11	112.4788562833237
21	125.8382152994467
107	}
107	{E
10	112.4788562833237
20	125.8382152994467
11	112.7889804879953
21	126.090458112438
107	}
107	{E
10	112.7889804879953
20	126.090458112438
11	113.0911582829147
21	126.3471392435745
107	}
107	{E
10	113.0911582829147
20	126.3471392435745
11	113.3853926852021
21	126.60817037474
107	}
107	{E
10	113.3853926852021
20	126.60817037474
11	113.6716915489745
21	126.8734687993826
107	}
107	{E
10	113.6716915489745
20	126.8734687993826
11	113.9500669274285
21	127.1429575046965
107	}
107	{E
10	113.9500669274285
20	127.1429575046965
11	114.2205344492618
21	127.4165652302369
107	}
107	{E
10	114.2205344492618
20	127.4165652302369
11	114.4831127111239
21	127.6942265040753
107	}
107	{E
10	114.4831127111239
20	127.6942265040753
11	114.7378226875555
21	127.9758816576032
107	}
107	{E
10	114.7378226875555
20	127.9758816576032
11	114.9846871596761
21	128.2614768200756
107	}
107	{E
10	114.9846871596761
20	128.2614768200756
11	115.2237301636903
21	128.5509638939764
107	}
107	{E
10	115.2237301636903
20	128.5509638939764
11	115.454976460121
21	128.8443005122734
107	}
107	{E
10	115.454976460121
20	128.8443005122734
11	115.678451024525
21	129.1414499786149
107	}
107	{E
10	115.678451024525
20	129.1414499786149
11	115.8941785603196
21	129.442381191511
107	}
107	{E
10	115.8941785603196
20	129.442381191511
11	116.1021830342191
21	129.7470685535287
107	}
107	{E
10	116.1021830342191
20	129.7470685535287
11	116.3024872346802
21	130.055491866522
107	}
107	{E
10	116.3024872346802
20	130.055491866522
11	116.495112353649
21	130.3676362139108
107	}
107	{E
10	116.495112353649
20	130.3676362139108
11	116.6800775918127
21	130.6834918310171
107	}
107	{E
10	116.6800775918127
20	130.6834918310171
11	116.8573997874742
21	131.003053964461
107	}
107	{E
10	116.8573997874742
20	131.003053964461
11	117.0270930690867
21	131.3263227216167
107	}
107	{E
10	117.0270930690867
20	131.3263227216167
11	117.1891685314057
21	131.6533029111266
107	}
107	{E
10	117.1891685314057
20	131.6533029111266
11	117.3436339351466
21	131.984003875462
107	}
107	{E
10	117.3436339351466
20	131.984003875462
11	117.4904934299629
21	132.3184393165212
107	}
107	{E
10	117.4904934299629
20	132.3184393165212
11	117.6297473004891
21	132.6566271152423
107	}
107	{E
10	117.6297473004891
20	132.6566271152423
11	117.7613917351272
21	132.9985891462018
107	}
107	{E
10	117.7613917351272
20	132.9985891462018
11	117.8854186171899
21	133.3443510881553
107	}
107	{E
10	117.8854186171899
20	133.3443510881553
11	118.0018153379481
21	133.6939422314611
107	}
107	{E
10	118.0018153379481
20	133.6939422314611
11	118.1105646310714
21	134.0473952833061
107	}
107	{E
10	118.1105646310714
20	134.0473952833061
11	118.21164442789
21	134.4047461716293
107	}
107	{E
10	118.21164442789
20	134.4047461716293
11	118.3050277328494
21	134.7660338486066
107	}
107	{E
10	118.3050277328494
20	134.7660338486066
11	118.3906825184818
21	135.1313000945297
107	}
107	{E
10	118.3906825184818
20	135.1313000945297
11	118.4685716391631
21	135.5005893228705
107	}
107	{E
10	118.4685716391631
20	135.5005893228705
11	118.5386527628869
21	135.8739483872813
107	}
107	{E
10	118.5386527628869
20	135.8739483872813
11	118.6008783202466
21	136.2514263912352
107	}
107	{E
10	118.6008783202466
20	136.2514263912352
11	118.6551954697799
21	136.6330745009606
107	}
107	{E
10	118.6551954697799
20	136.6330745009606
11	118.7015460788109
21	137.0189457622701
107	}
107	{E
10	118.7015460788109
20	137.0189457622701
11	118.7398667188926
21	137.4090949218323
107	}
107	{E
10	118.7398667188926
20	137.4090949218323
11	118.7700886749491
21	137.8035782533767
107	}
107	{E
10	118.7700886749491
20	137.8035782533767
11	118.7921379671975
21	138.2024533892635
107	}
107	{E
10	118.7921379671975
20	138.2024533892635
11	118.805935384934
21	138.6057791577956
107	}
107	{E
10	118.805935384934
20	138.6057791577956
11	118.8113965312668
21	139.0136154265906
107	}
107	{E
10	118.8113965312668
20	139.0136154265906
11	118.808431877889
21	139.4260229522748
107	}
107	{E
10	118.808431877889
20	139.4260229522748
11	118.7969468289987
21	139.8430632367067
107	}
107	{E
10	118.7969468289987
20	139.8430632367067
11	118.776841793492
21	140.264798389886
107	}
107	{E
10	118.776841793492
20	140.264798389886
11	118.7480122645765
21	140.6912909996509
107	}
107	{E
10	118.7480122645765
20	140.6912909996509
11	118.7103489059836
21	141.1226040082223
107	}
107	{E
10	118.7103489059836
20	141.1226040082223
11	118.6637376439852
21	141.5588005956081
107	}
107	{E
10	118.6637376439852
20	141.5588005956081
11	118.6108455154526
21	141.9793650052855
107	}
107	{E
10	118.6108455154526
20	141.9793650052855
11	118.6080521683343
21	142
107	}
103	}
106	}
102	}
0	KmSection
100	{O
81	2
88	2
82	
370	90
100	}
42	17
102	{PATHS
106	{PATH
103	{EDGES
107	{E
10	318.6080521683344
20	141.9999999999996
11	307.3430483138924
21	141.9999999999996
107	}
107	{E
10	307.3430483138924
20	141.9999999999996
11	295.3430483138924
21	141.9999999999996
107	}
107	{E
10	295.3430483138924
20	141.9999999999996
11	283.3430483138926
21	141.9999999999996
107	}
107	{E
10	283.3430483138926
20	141.9999999999996
11	274.0137318093087
21	141.9999999999996
107	}
107	{E
10	274.0137318093087
20	141.9999999999996
11	273.7064531881425
21	141.0242389950624
107	}
107	{E
10	273.7064531881425
20	141.0242389950624
11	273.4444824992616
21	140.0732008778056
107	}
107	{E
10	273.4444824992616
20	140.0732008778056
11	273.2262790455853
21	139.1462574999057
107	}
107	{E
10	273.2262790455853
20	139.1462574999057
11	273.0503804469213
21	138.2427682765308
107	}
107	{E
10	273.0503804469213
20	138.2427682765308
11	272.9154080605718
21	137.3620826590439
107	}
107	{E
10	272.9154080605718
20	137.3620826590439
11	272.8200723727131
21	136.5035431443772
107	}
107	{E
10	272.8200723727131
20	136.5035431443772
11	272.7631782594097
21	135.6664888640936
107	}
107	{E
10	272.7631782594097
20	135.6664888640936
11	272.7436299979988
21	134.8502597873339
107	}
107	{E
10	272.7436299979988
20	134.8502597873339
11	272.7604358920551
21	134.0542015594156
107	}
107	{E
10	272.7604358920551
20	134.0542015594156
11	272.8127123573011
21	133.2776709817171
107	}
107	{E
10	272.8127123573011
20	133.2776709817171
11	272.8996873028839
21	132.5200421188643
107	}
107	{E
10	272.8996873028839
20	132.5200421188643
11	273.0207026336365
21	131.7807129967206
107	}
107	{E
10	273.0207026336365
20	131.7807129967206
11	273.175215695339
21	131.0591128302148
107	}
107	{E
10	273.175215695339
20	131.0591128302148
11	273.3627994874034
21	130.3547096949414
107	}
107	{E
10	273.3627994874034
20	130.3547096949414
11	273.5831414761503
21	129.6670185322743
107	}
107	{E
10	273.5831414761503
20	129.6670185322743
11	273.8360408566977
21	128.9956093560728
107	}
107	{E
10	273.8360408566977
20	128.9956093560728
11	274.1214041316595
21	128.3401155114453
107	}
107	{E
10	274.1214041316595
20	128.3401155114453
11	274.4392388989535
21	127.7002418235952
107	}
107	{E
10	274.4392388989535
20	127.7002418235952
11	274.7896457674032
21	127.0757724681299
107	}
107	{E
10	274.7896457674032
20	127.0757724681299
11	275.1728083455942
21	126.4665783932734
107	}
107	{E
10	275.1728083455942
20	126.4665783932734
11	275.5889812750448
21	125.8726241284222
107	}
107	{E
10	275.5889812750448
20	125.8726241284222
11	276.0384763020151
21	125.2939738210089
107	}
107	{E
10	276.0384763020151
20	125.2939738210089
11	276.5216464028836
21	124.7307963528837
107	}
107	{E
10	276.5216464028836
20	124.7307963528837
11	277.0388679965782
21	124.1833693963764
107	}
107	{E
10	277.0388679965782
20	124.1833693963764
11	277.59052129566
21	123.6520822770365
107	}
107	{E
10	277.59052129566
20	123.6520822770365
11	278.1769688679207
21	123.1374375133248
107	}
107	{E
10	278.1769688679207
20	123.1374375133248
11	278.7985325060947
21	122.6400509025255
107	}
107	{E
10	278.7985325060947
20	122.6400509025255
11	279.4554685383624
21	122.1606500169943
107	}
107	{E
10	279.4554685383624
20	122.1606500169943
11	280.1479417607222
21	121.7000709666761
107	}
107	{E
10	280.1479417607222
20	121.7000709666761
11	280.8759982377014
21	121.2592532748048
107	}
107	{E
10	280.8759982377014
20	121.2592532748048
11	281.6395373031295
21	120.8392327070075
107	}
107	{E
10	281.6395373031295
20	120.8392327070075
11	282.4382831991753
21	120.441131893834
107	}
107	{E
10	282.4382831991753
20	120.441131893834
11	283.2717569187449
21	120.0661485978765
107	}
107	{E
10	283.2717569187449
20	120.0661485978765
11	284.139248959885
21	119.7155415044737
107	}
107	{E
10	284.139248959885
20	119.7155415044737
11	285.0397938534293
21	119.3906134647664
107	}
107	{E
10	285.0397938534293
20	119.3906134647664
11	285.9721474748403
21	119.0926921961409
107	}
107	{E
10	285.9721474748403
20	119.0926921961409
11	286.9347682813665
21	118.8231085507456
107	}
107	{E
10	286.9347682813665
20	118.8231085507456
11	287.9258037053533
21	118.5831725979467
107	}
107	{E
10	287.9258037053533
20	118.5831725979467
11	288.94308295999
21	118.3741479275733
107	}
107	{E
10	288.94308295999
20	118.3741479275733
11	289.9841174507944
21	118.1972247589956
107	}
107	{E
10	289.9841174507944
20	118.1972247589956
11	291.0461098139827
21	118.0534926225503
107	}
107	{E
10	291.0461098139827
20	118.0534926225503
11	292.1259723090543
21	117.9439135456661
107	}
107	{E
10	292.1259723090543
20	117.9439135456661
11	293.2203548780289
21	117.8692968038745
107	}
107	{E
10	293.2203548780289
20	117.8692968038745
11	294.3256826655891
21	117.8302763636869
107	}
107	{E
10	294.3256826655891
20	117.8302763636869
11	295.4382022095163
21	117.8272921301907
107	}
107	{E
10	295.4382022095163
20	117.8272921301907
11	296.5540349129154
21	117.8605760047532
107	}
107	{E
10	296.5540349129154
20	117.8605760047532
11	297.6692358635149
21	117.9301435561571
107	}
107	{E
10	297.6692358635149
20	117.9301435561571
11	298.7798556370485
21	118.0357918238924
107	}
107	{E
10	298.7798556370485
20	118.0357918238924
11	299.882002467636
21	118.1771034301697
107	}
107	{E
10	299.882002467636
20	118.1771034301697
11	300.97190212377
21	118.3534568122436
107	}
107	{E
10	300.97190212377
20	118.3534568122436
11	302.045953001456
21	118.5640420378582
107	}
107	{E
10	302.045953001456
20	118.5640420378582
11	303.1007743140745
21	118.8078813707739
107	}
107	{E
10	303.1007743140745
20	118.8078813707739
11	304.1332457738576
21	119.0838535387249
107	}
107	{E
10	304.1332457738576
20	119.0838535387249
11	305.1405377585701
21	119.3907205385082
107	}
107	{E
10	305.1405377585701
20	119.3907205385082
11	306.120131570521
21	119.7271557939448
107	}
107	{E
10	306.120131570521
20	119.7271557939448
11	307.0698299615389
21	120.0917725512988
107	}
107	{E
10	307.0698299615389
20	120.0917725512988
11	307.9877585702669
21	120.4831515334308
107	}
107	{E
10	307.9877585702669
20	120.4831515334308
11	308.8723592695629
21	120.8998670540031
107	}
107	{E
10	308.8723592695629
20	120.8998670540031
11	309.7223766438182
21	121.3405109917918
107	}
107	{E
10	309.7223766438182
20	121.3405109917918
11	310.5368389166086
21	121.8037142212399
107	}
107	{E
10	310.5368389166086
20	121.8037142212399
11	311.3150346474726
21	122.2881652727729
107	}
107	{E
10	311.3150346474726
20	122.2881652727729
11	312.0564864376922
21	122.7926261450775
107	}
107	{E
10	312.0564864376922
20	122.7926261450775
11	312.7609227548668
21	123.3159453071026
107	}
107	{E
10	312.7609227548668
20	123.3159453071026
11	313.4282488285924
21	123.8570680101117
107	}
107	{E
10	313.4282488285924
20	123.8570680101117
11	314.0585174041889
21	124.4150440830341
107	}
107	{E
10	314.0585174041889
20	124.4150440830341
11	314.6518999825216
21	124.9890334128414
107	}
107	{E
10	314.6518999825216
20	124.9890334128414
11	315.2086590308721
21	125.5783093217059
107	}
107	{E
10	315.2086590308721
20	125.5783093217059
11	315.7291215274572
21	126.1822600502043
107	}
107	{E
10	315.7291215274572
20	126.1822600502043
11	316.2136541020482
21	126.8003885460886
107	}
107	{E
10	316.2136541020482
20	126.8003885460886
11	316.6626399560975
21	127.4323107454895
107	}
107	{E
10	316.6626399560975
20	127.4323107454895
11	317.0764576851366
21	128.0777525210238
107	}
107	{E
10	317.0764576851366
20	128.0777525210238
11	317.4554620803889
21	128.7365454612113
107	}
107	{E
10	317.4554620803889
20	128.7365454612113
11	317.7999669516789
21	129.4086216388249
107	}
107	{E
10	317.7999669516789
20	129.4086216388249
11	318.1102299862196
21	130.0940075223475
107	}
107	{E
10	318.1102299862196
20	130.0940075223475
11	318.3864396346486
21	130.7928171838777
107	}
107	{E
10	318.3864396346486
20	130.7928171838777
11	318.6287039944857
21	131.505244957415
107	}
107	{E
10	318.6287039944857
20	131.505244957415
11	318.8370416405613
21	132.2315577020071
107	}
107	{E
10	318.8370416405613
20	132.2315577020071
11	319.0113743313642
21	132.9720868233089
107	}
107	{E
10	319.0113743313642
20	132.9720868233089
11	319.1515214997896
21	133.7272202034736
107	}
107	{E
10	319.1515214997896
20	133.7272202034736
11	319.2571964171559
21	134.4973941821553
107	}
107	{E
10	319.2571964171559
20	134.4973941821553
11	319.3280039015654
21	135.2830857204187
107	}
107	{E
10	319.3280039015654
20	135.2830857204187
11	319.3634394267842
21	136.0848048647151
107	}
107	{E
10	319.3634394267842
20	136.0848048647151
11	319.3628894767253
21	136.9030876104102
107	}
107	{E
10	319.3628894767253
20	136.9030876104102
11	319.3256329839869
21	137.7384892445862
107	}
107	{E
10	319.3256329839869
20	137.7384892445862
11	319.2508436889685
21	138.5915782270886
107	}
107	{E
10	319.2508436889685
20	138.5915782270886
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91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-1971122792-11204-17317-153-168-23-221-119-47-237-105
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	95.34304831389174
11	197.8430483138864
13	95.34304831389234
14	295.3430483138923
20	132.0000000000024
21	132
23	160
24	159.9999999999996
44	0
45	0
90	4121
92	
3	24
65	4
66	4
110	8.760000000000002
111	8.760000000000002
112	-8.760000000000002
113	-8.760000000000002
100	}
50	90.00000000000169
51	269.9999999999954
52	27.99999999999761
53	0.9999999999999635
0	KmDXBZ
100	{S
100	{G
100	{O
81	1
88	2
82	16711680
370	64
95	128
100	}
370	1
102	{Groups
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	2
82	
370	90
100	}
10	195.3430483138924
20	194.8353503231838
21	167
86	1
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	2
82	
370	179
100	}
10	195.3430483138924
20	167
40	269.9999999999982
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
99	2004
106	{CDSSubst
90	2
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	34
83	90
106	}
106	{DSSubstVar
68	18
83	
106	}
102	}
106	}
10	-24.65695168610756
20	-33
11	-24.65695168610756
21	-33
12	-24.65695168610756
22	-33
13	-24.65695168610756
23	-33
14	-24.65695168610756
24	-33
15	-24.65695168610756
25	-33
47	0.7
60	
91	16384
92	
102	{ANNOS
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
102	}
100	}
102	{DPT
106	{PT
10	195.3430483138924
20	194.8353503231838
106	}
106	{PT
10	195.3430483138924
20	167
106	}
102	}
0	
End DataBase
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68	
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41	0
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68	8
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83	1
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68	19
83	
68	20
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83	2
68	22
290	
68	23
41	0
68	24
83	1
68	25
41	0
68	26
41	0
68	27
41	0
68	28
41	0
68	29
41	0
68	30
41	0
68	31
41	5
68	32
83	1
68	33
3	
68	34
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68	35
83	
68	36
41	1
68	37
83	2
68	38
83	4
68	39
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68	40
83	1
68	41
83	
68	42
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68	43
83	6
68	44
83	1
68	45
290	
68	46
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68	47
83	
68	48
290	1
68	49
83	1
68	50
83	90
68	51
41	0
68	52
41	0
68	53
41	0
68	54
83	
68	55
41	0
68	56
41	0
68	57
41	0
68	58
83	
68	59
83	256
68	60
41	195.9907567979867
68	61
41	207.756771358469
68	62
41	-173.224221860781
68	63
41	-1056.330625529771
68	64
41	3.493655685847194
68	65
41	0
68	66
41	0
68	67
83	5
68	68
3	
68	69
41	0
68	70
41	0
68	71
83	
68	72
83	2
68	73
83	4
68	74
83	5
68	75
83	5
68	76
83	2
68	77
83	2
68	78
83	2
68	79
83	2
68	80
83	2
68	81
83	6
68	82
83	6
68	83
83	2
68	84
83	6
68	85
290	1
68	86
83	96
68	87
83	
68	88
3	0,0,0,0,0
68	89
41	0
68	90
83	1
68	91
83	2
68	92
0	KmMxConfig
0	KmMxContent
0	CMutiView
102	{VIEWS
106	{VIEW
426	1
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
102	}
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	1
2	图层
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
100	}
72	37
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	2
2	图层1
3	958370751-23877-18250-158-163-171-86-42-91-242-75
1	无
100	}
72	19
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	3
2	图层10
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
100	}
72	1
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	1
2	标准字
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
70	1
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	2
2	国标宋体
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-48
100	}
3	仿宋_GB2312
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	3
2	序号标注
3	375659290-28826-18825-166-21-39-208-226-99-58-177
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
40	5
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	4
2	标准字0
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	ISO25
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
1	国际标准25
100	}
41	2.5
42	6.25e-002
44	1.25
74	16711680
75	16711680
76	16711680
79	
140	2.5
146	0.7
147	0.625
99	
271	4
272	4
273	8
274	4
277	6
283	1
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	2
2	DS-GB
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-48
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	4
2	DS-COSERIAL
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-49
1	国家标准
100	}
41	4
72	2
74	16711680
75	16711680
76	16711680
77	
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
280	4
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	5
2	DS-GESERIAL
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-50
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	6
2	DS-ANGLE
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-51
1	国家标准
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41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
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100	{CTabEnt
81	3
2	DS-KM
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-52
1	开目标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
282	64
287	64
288	2
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	7
2	DS-GB0
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	51
287	51
288	4
0	CDSSubst
90	2
102	{DSSV
102	}
0	CPNoStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	国标序号样式
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
100	}
73	3
0	KmBsCfg
0	KmBlockDef
100	{CTabEnt
81	2
2	剖面块1
3	716432177-48612-17540-149-100-64-131-14-111-30-161
1	由KmCAD3.x版本转入
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10	83
20	213
11	1
291	1
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81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	83
20	213
11	101
21	231
86	1
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100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	83
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11	100.25
21	235.25
86	1
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100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	83
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86	1
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81	
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69	
100	}
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86	1
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1	由KmCAD3.x版本转入
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90	3
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2	剖面块3
3	1087572875-56257-20338-151-239-172-239-202-217-65-64
1	由KmCAD3.x版本转入
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10	282
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11	1
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0	KmLine
100	{O
81	
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82	
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69	
100	}
10	282
20	207
11	300
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86	1
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100	{O
81	
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82	
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69	
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10	282
20	212
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86	1
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100	{O
81	
88	
82	
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69	
100	}
10	282
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11	299.75
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86	1
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100	{O
81	
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82	
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69	
100	}
10	282
20	222
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21	237.25
86	1
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100	{O
81	
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82	
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69	
100	}
10	282
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11	292.5
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86	1
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100	{O
81	
88	
82	
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69	
100	}
10	282
20	232
11	287.5
21	237.5
86	1
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100	{O
81	
88	
82	
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69	
100	}
10	283.75
20	203.75
11	300
21	220
86	1
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100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	287.5
20	202.5
11	300
21	215
86	1
0	KmLine
100	{O
81	
88	
82	
370	51
69	
100	}
10	292.5
20	202.5
11	300
21	210
86	1
0	EndBlk
90	4
0	KmBlockDef
100	{CTabEnt
81	5
2	剖面块4
3	1098653709-38754-18567-142-114-136-71-159-63-176-163
1	由KmCAD3.x版本转入
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291	1
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81	
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69	
100	}
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69	
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69	
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86	1
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81	
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82	
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69	
100	}
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86	1
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100	{O
81	
88	
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370	51
69	
100	}
10	375
20	230
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86	1
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81	
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69	
100	}
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81	
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69	
100	}
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21	215
86	1
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81	
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82	
370	51
69	
100	}
10	387.5
20	202.5
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21	210
86	1
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100	{O
81	1
88	2
370	90
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41	3
42	10
102	{PATHS
106	{PATH
103	{EDGES
107	{E
10	73
20	175
11	61
21	175
107	}
107	{E
10	61
20	175
11	58
21	172
107	}
107	{E
10	58
20	172
11	58
21	148
107	}
107	{E
10	58
20	148
11	61.000000000001
21	145
107	}
107	{E
10	61.000000000001
20	145
11	73.000000000001
21	145
107	}
107	{E
10	73.000000000001
20	145
11	76
21	148
107	}
107	{E
10	76
20	148
11	76
21	172.000000000001
107	}
107	{E
10	76
20	172.000000000001
11	73
21	175
107	}
103	}
106	}
102	}
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100	{O
81	2
88	2
370	90
100	}
41	3
42	10
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106	{PATH
103	{EDGES
107	{E
10	167.999999999999
20	175
11	153.999999999999
21	175
107	}
107	{E
10	153.999999999999
20	175
11	151
21	172.000000000001
107	}
107	{E
10	151
20	172.000000000001
11	151
21	148
107	}
107	{E
10	151
20	148
11	154.000000000002
21	145
107	}
107	{E
10	154.000000000002
20	145
11	168
21	145
107	}
107	{E
10	168
20	145
11	171
21	148
107	}
107	{E
10	171
20	148
11	171
21	172
107	}
107	{E
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20	172
11	167.999999999999
21	175
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103	}
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100	{O
81	3
88	2
370	90
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41	3
42	10
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103	{EDGES
107	{E
10	248.1293789814303
20	175
11	236.1293789814303
21	175
107	}
107	{E
10	236.1293789814303
20	175
11	233.1293789814303
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107	{E
10	233.1293789814303
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11	233.1293789814303
21	148
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106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	32
106	}
106	{W
90	
99	1
99	48
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	468275951-10220-18719-151-209-169-74-154-61-173-146
100	}
3	仿宋_GB2312
40	2.45
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmText
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
95	8
100	}
10	311.421753981433
20	190.559000000001
40	3.577
41	10.731
99	1
102	{KW
106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	45
106	}
106	{W
90	
99	1
99	48
106	}
106	{W
90	
99	1
99	46
106	}
106	{W
90	
99	1
99	48
106	}
106	{W
90	
99	1
99	55
106	}
106	{W
90	
99	1
99	54
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	1920142929-47530-16630-184-90-67-18-159-225-18-148
100	}
3	仿宋_GB2312
40	2.45
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
370	179
100	}
10	251.1293789814307
20	186.000000000001
40	180
50	1
51	4
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
370	179
100	}
10	326.1293789814307
20	186.000000000001
40	0
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	50
41	-7.6e-002
106	}
106	{DSSubstVar
68	54
290	1
106	}
106	{DSSubstVar
68	36
3	<>
106	}
106	{DSSubstVar
68	59
83	2
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-1266015858-58233-19036-135-232-117-113-193-40-44-81
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	251.1293789814307
11	289.129378981433
13	251.1293789814303
14	326.1293789814307
20	186.000000000001
21	186.000000000001
23	172.000000000001
24	148
44	0
45	0
90	4121
92	
3	钻头最小极限直径-0.051
65	2
66	2
110	67.83525
111	7.750166666666667
112	-67.83525
113	-7.750166666666667
100	}
50	90.00000000000152
51	0
52	14
53	2.714285714285786
0	KmSimpleDim
100	{D
100	{G
100	{O
81	5
88	3
82	
370	51
95	128
102	{RT
106	{B
81	20
10	233.1293789814303
20	172
421	78
106	}
106	{B
81	20
10	233.1293789814303
20	148
420	69
421	78
106	}
106	{B
81	22
10	346.1293789814307
20	172
420	69
421	78
106	}
106	{B
81	22
10	346.1293789814307
20	148
421	78
106	}
102	}
100	}
370	1
102	{Groups
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	237.1293789814311
20	200.000000000003
11	342.1293789814307
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	233.1293789814303
20	172
11	233.1293789814312
21	203.000000000003
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	346.1293789814307
20	172
21	203.000000000003
86	1
106	}
106	{G
340	KmText
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
95	8
100	}
10	275.0768789814324
20	205.735000000003
40	5.11
41	28.105
99	1
102	{KW
106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	60119
106	}
106	{W
90	
99	1
99	47053
106	}
106	{W
90	
99	1
99	45526
106	}
106	{W
90	
99	1
99	46782
106	}
106	{W
90	
99	1
99	43
106	}
106	{W
90	
99	1
99	51
106	}
106	{W
90	
99	1
99	56
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	26742656-48102-19470-156-96-188-192-188-40-155-158
100	}
3	仿宋_GB2312
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
100	}
10	233.1293789814311
20	200.000000000003
40	180
50	1
51	4
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
100	}
10	346.1293789814307
20	200.000000000003
40	0
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	50
41	1.e-008
106	}
106	{DSSubstVar
68	36
3	<>
106	}
106	{DSSubstVar
68	59
83	2
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-1887914814-12791-18334-182-111-247-32-124-153-34-225
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	233.1293789814311
11	289.1293789814324
13	233.1293789814303
14	346.1293789814307
20	200.000000000003
21	200.000000000003
23	172
24	172
44	0
45	0
90	4121
92	
3	钻头直径+38
65	2
66	2
110	28.105
111	5.11
112	-28.105
113	-5.11
100	}
50	90.00000000000152
51	0
52	28.00000000000296
53	0.9999999999998934
0	KmSimpleDim
100	{D
100	{G
100	{O
81	6
88	3
82	
370	51
95	128
102	{RT
106	{B
81	32
10	251.1293789814303
20	172.000000000001
421	78
106	}
106	{B
81	32
10	326.1293789814307
20	172.000000000001
420	69
421	78
106	}
106	{B
81	33
10	251.1293789814303
20	148
421	78
106	}
106	{B
81	33
10	326.1293789814307
20	148
420	69
421	78
106	}
102	}
100	}
370	1
102	{Groups
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	298.6293789814253
20	168.000000000001
21	151.9999999999975
86	1
106	}
106	{G
340	KmText
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
95	8
100	}
10	292.8943789814235
20	154.0624137931109
40	5.11
41	10.22
99	1
50	90.00000000000144
102	{KW
106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	50
106	}
106	{W
90	
99	1
99	53
106	}
106	{W
90	
99	1
99	46
106	}
106	{W
90	
99	1
99	52
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	2102505336-30959-16968-191-127-36-120-77-225-227-56
100	}
3	仿宋_GB2312
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
370	179
100	}
10	298.6293789814259
20	172.000000000001
40	89.99999999999521
50	1
51	4
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
370	179
100	}
10	298.6293789814247
20	147.9999999999975
40	269.999999999995
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	50
41	1.e-008
106	}
106	{DSSubstVar
68	36
3	<>
106	}
106	{DSSubstVar
68	59
83	2
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	2052150554-27077-20191-150-112-183-154-119-88-104-183
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	298.6293789814259
11	298.6293789814235
13	251.1293789814303
14	251.1293789814303
20	172.000000000001
21	159.1724137931109
23	172.000000000001
24	148
44	90
45	0
90	4121
92	
3	25.4
65	2
66	2
110	10.22
111	5.11
112	-10.22
113	-5.11
100	}
50	180
51	0
52	47.49999999999562
53	0.9999999999999677
0	
End DataBase
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KMCAD-DRAWING
KM Information Technology Ltd. Corp. 2000~2003
Begin DataBase
5130000
1
0	CKmPicInfo
0	KmLegend
65	3
55	-2
295	
0	KmOleViewport
10	0
20	297
11	420
21	0
40	1
0	DBVar
68	
3	KMCAD2003
68	1
41	0
68	2
290	
68	3
83	1
68	4
83	
68	5
83	
68	6
83	-1
68	7
41	1
68	8
83	-1
68	9
83	-1
68	10
41	0.5
68	11
41	0.5
68	12
41	5
68	13
41	45
68	14
83	2
68	15
83	1
68	16
41	1
68	17
83	1
68	18
290	1
68	19
83	
68	20
290	1
68	21
83	2
68	22
290	
68	23
41	0
68	24
83	1
68	25
41	0
68	26
41	0
68	27
41	0
68	28
41	0
68	29
41	0
68	30
41	0
68	31
41	5
68	32
83	1
68	33
3	
68	34
3	0,0,0
68	35
83	
68	36
41	1
68	37
83	2
68	38
83	4
68	39
290	
68	40
83	1
68	41
83	
68	42
41	0
68	43
83	6
68	44
83	1
68	45
290	
68	46
290	
68	47
83	
68	48
290	1
68	49
83	1
68	50
83	90
68	51
41	0
68	52
41	0
68	53
41	0
68	54
83	
68	55
41	0
68	56
41	0
68	57
41	0
68	58
83	
68	59
83	256
68	60
41	205.7887900249611
68	61
41	179.4044075196078
68	62
41	130.3380031157784
68	63
41	-662.7928436078078
68	64
41	1.852199999999945
68	65
41	0
68	66
41	0
68	67
83	5
68	68
3	
68	69
41	0
68	70
41	0
68	71
83	
68	72
83	2
68	73
83	4
68	74
83	5
68	75
83	5
68	76
83	2
68	77
83	2
68	78
83	2
68	79
83	2
68	80
83	2
68	81
83	6
68	82
83	6
68	83
83	2
68	84
83	6
68	85
290	1
68	86
83	96
68	87
83	
68	88
3	0,0,0,0,0
68	89
41	0
68	90
83	1
68	91
83	2
68	92
0	KmMxConfig
0	KmMxContent
0	CMutiView
102	{VIEWS
106	{VIEW
426	1
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
106	{VIEW
106	}
102	}
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	1
2	图层
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
100	}
72	23
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	2
2	图层1
3	689479916-54960-17641-144-194-36-12-44-59-30-113
1	无
100	}
72	12
0	KmLayer
100	{CTabEnt
81	3
2	图层10
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
100	}
72	1
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	1
2	标准字
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	2
2	国标宋体
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-48
100	}
3	仿宋_GB2312
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	3
2	序号标注
3	2002767723-47467-18604-136-101-2-99-2-6-96-117
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
40	5
0	WORDSTYLE
100	{CTabEnt
81	4
2	标准字0
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
100	}
3	romans.shx;bzdft.shx
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	ISO25
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
1	国际标准25
100	}
41	2.5
42	6.25e-002
44	1.25
74	16711680
75	16711680
76	16711680
79	
140	2.5
146	0.7
147	0.625
99	
271	4
272	4
273	8
274	4
277	6
283	1
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	2
2	DS-GB
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-48
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	4
2	DS-COSERIAL
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-49
1	国家标准
100	}
41	4
72	2
74	16711680
75	16711680
76	16711680
77	
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
280	4
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	5
2	DS-GESERIAL
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-50
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	6
2	DS-ANGLE
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-51
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	64
287	64
288	1
292	1
293	1
303	
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	3
2	DS-KM
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-52
1	开目标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
282	64
287	64
288	2
0	CDimStyle
100	{CTabEnt
81	7
2	DS-GB0
3	100-100-100-65-65-65-65-65-65-65-65
1	国家标准
100	}
41	4
74	16711680
75	16711680
76	16711680
140	3.5
146	0.7
147	0.625
275	1
282	51
287	51
288	4
0	CDSSubst
90	2
102	{DSSV
102	}
0	CPNoStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	国标序号样式
3	1-2-3-40-41-42-43-44-45-46-47
100	}
73	3
0	KmBsCfg
0	KmLine
100	{O
81	1
88	3
82	
370	179
102	{R
106	{B
81	3
10	39.11733791390401
20	191.500000000001
420	66
421	78
106	}
102	}
100	}
10	59.656551476277
20	191.500000000001
21	172.500000000001
86	1
90	46
0	KmLine
100	{O
81	2
88	3
82	
370	179
102	{R
106	{B
81	4
10	42.11733791390401
20	169.500000000001
420	66
421	78
106	}
102	}
100	}
10	62.656551476277
20	169.500000000001
11	159.117337913904
86	1
90	1
0	KmLine
100	{O
81	3
88	3
82	
370	179
102	{R
106	{B
81	4
10	42.11733791390401
20	194.500000000001
420	66
421	78
106	}
102	}
100	}
10	62.656551476277
20	194.500000000001
11	159.117337913904
86	1
90	1
0	KmLine
100	{O
81	4
88	3
82	
370	179
100	}
10	59.656551476277
20	191.500000000001
11	62.656551476277
21	194.500000000001
86	1
90	4
0	KmLine
100	{O
81	5
88	3
82	
370	179
100	}
10	59.656551476277
20	172.500000000001
11	62.656551476277
21	169.500000000001
86	1
90	44
0	KmLine
100	{O
81	6
88	3
82	
370	179
100	}
10	62.656551476277
20	194.500000000001
21	169.500000000001
86	1
90	46
0	KmLine
100	{O
81	7
88	3
82	
370	179
102	{R
106	{B
81	2
10	186.117337913904
20	144.500000000001
420	69
421	78
106	}
102	}
100	}
10	162.117337913904
20	144.500000000001
11	186.117337913904
86	1
90	1
0	KmLine
100	{O
81	8
88	3
82	
370	179
102	{R
106	{B
81	3
10	189.117337913904
20	147.500000000001
420	66
421	78
106	}
102	}
100	}
10	189.117337913904
20	147.500000000001
21	216.500000000001
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	9
88	3
82	
370	179
100	}
10	159.117337913904
20	147.500000000001
21	216.500000000001
86	1
90	6
0	KmLine
100	{O
81	10
88	3
82	
370	179
102	{R
106	{B
81	2
10	162.117337913904
20	219.500000000001
420	69
421	78
106	}
102	}
100	}
10	186.117337913904
20	219.500000000001
11	162.117337913904
86	1
90	25
0	KmLine
100	{O
81	11
88	3
82	
370	179
100	}
10	162.117337913904
20	219.500000000001
11	159.117337913904
21	216.500000000001
86	1
90	60
0	KmLine
100	{O
81	12
88	3
82	
370	179
100	}
10	186.117337913904
20	219.500000000001
11	189.117337913904
21	216.500000000001
86	1
90	44
0	KmLine
100	{O
81	13
88	3
82	
370	179
100	}
10	189.117337913904
20	147.500000000001
11	186.117337913904
21	144.500000000001
86	1
90	60
0	KmLine
100	{O
81	14
88	3
82	
370	179
100	}
10	159.117337913904
20	147.500000000001
11	162.117337913904
21	144.500000000001
86	1
90	44
0	KmLine
100	{O
81	15
88	3
82	
370	179
102	{R
106	{B
81	1
10	162.117337913904
20	144.500000000001
420	69
421	78
106	}
102	}
100	}
10	162.117337913904
20	219.500000000001
21	144.500000000001
86	1
90	46
0	KmLine
100	{O
81	16
88	3
82	
370	179
102	{R
106	{B
81	1
10	186.117337913904
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50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	1327735982-11649-16602-146-176-176-232-239-149-148-49
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	218.0649344375479
11	218.0649344375435
13	190.064934437548
14	190.064934437549
20	164.787043786986
21	141.1870437869896
23	164.787043786986
24	117.787043786987
44	90
45	0
90	4121
92	
3	d
65	2
66	2
110	2.555
111	5.11
112	-2.555
113	-5.11
100	}
50	180
51	0
52	27.99999999999989
53	0.9999999999998741
0	KmSimpleDim
100	{D
100	{G
100	{O
81	3
88	3
82	
370	51
95	128
102	{RT
106	{B
81	42
10	283.56493443754
20	162.59954378699
421	78
106	}
106	{B
81	42
10	286.56493443754
20	162.59954378699
420	69
421	78
106	}
106	{B
81	31
10	249.564934437548
20	119.974543786986
421	78
106	}
106	{B
81	31
10	281.564934437548
20	119.974543786986
420	69
421	78
106	}
102	}
100	}
370	1
102	{Groups
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	258.2556080473462
20	158.5995437869907
11	258.2556080473472
21	123.974543786986
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	283.56493443754
20	162.59954378699
11	255.2556080473467
21	162.5995437869908
86	1
106	}
106	{G
340	KmText
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
95	8
100	}
10	252.5206080473445
20	140.5225000000021
40	5.11
41	2.555
99	1
50	90.00000000000144
102	{KW
106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	68
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-1478666878-47593-17571-150-227-149-11-25-56-240-42
100	}
3	仿宋_GB2312
90	4
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	258.2556080473467
20	162.5995437869907
40	89.99999999999847
50	1
51	4
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	258.2556080473467
20	119.974543786986
40	269.9999999999982
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	50
41	1.e-008
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	1655626193-29471-19882-143-159-231-159-162-189-200-198
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	258.2556080473467
11	258.2556080473445
13	283.56493443754
14	249.564934437548
20	162.5995437869907
21	141.8000000000021
23	162.59954378699
24	119.974543786986
44	90
45	0
90	4121
92	
3	D
65	2
66	2
110	2.555
111	5.11
112	-2.555
113	-5.11
100	}
50	0
51	0
52	24.56493443754346
53	-0.3433783055232159
0	KmSimpleDim
100	{D
100	{G
100	{O
81	4
88	3
82	
370	51
95	128
102	{RT
106	{B
81	35
10	281.564934437544
20	161.599543786986
420	69
421	78
106	}
106	{B
81	35
10	244.564934437544
20	161.599543786986
421	78
106	}
106	{B
81	20
10	281.564934437548
20	120.974543786986
420	69
421	78
106	}
106	{B
81	20
10	244.564934437548
20	120.974543786986
421	78
106	}
102	}
100	}
370	1
102	{Groups
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	270.8149344375429
20	157.5995437869869
11	270.814934437542
21	124.9745437869866
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	281.564934437544
20	161.599543786986
11	267.8149344375435
21	161.5995437869871
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	281.564934437548
20	120.974543786986
11	267.8149344375414
21	120.9745437869867
86	1
106	}
106	{G
340	KmText
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
95	8
100	}
10	265.0799344375398
20	139.961627120345
40	5.11
41	2.555
99	1
50	90.00000000000144
102	{KW
106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	68
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	1071723253-14946-17829-185-146-43-8-173-136-206-218
100	}
3	仿宋_GB2312
90	4
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	270.8149344375435
20	161.5995437869869
40	89.99999999999521
50	1
51	4
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	270.8149344375414
20	120.9745437869866
40	269.999999999995
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	50
41	1.e-008
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-1214851915-30630-20412-128-181-137-185-187-85-174-13
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	270.8149344375435
11	270.8149344375397
13	281.564934437544
14	281.564934437548
20	161.5995437869869
21	141.2391271203449
23	161.599543786986
24	120.974543786986
44	90
45	0
90	4121
92	
3	D
65	2
66	2
110	2.555
111	5.11
112	-2.555
113	-5.11
100	}
50	180
51	0
52	10.75000000000051
53	1.000000000000571
0	KmSimpleDim
100	{D
100	{G
100	{O
81	5
88	3
82	
370	51
95	128
102	{RT
106	{B
81	30
10	244.564934437548
20	120.974543786986
421	78
106	}
106	{B
81	30
10	244.564934437544
20	161.599543786986
420	69
421	78
106	}
106	{B
81	25
10	286.564934437548
20	119.974543786986
421	78
106	}
106	{B
81	25
10	286.564934437544
20	162.599543786986
420	69
421	78
106	}
102	}
100	}
370	1
102	{Groups
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	248.5649344375474
20	105.2870437869878
11	282.5649344375479
21	105.2870437869874
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	244.564934437548
20	120.974543786986
11	244.564934437547
21	102.2870437869878
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	286.564934437548
20	119.974543786986
11	286.5649344375476
21	102.2870437869874
86	1
106	}
106	{G
340	KmText
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
95	8
100	}
10	265.2374344375431
20	111.022043786987
40	5.11
41	2.555
99	1
102	{KW
106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	76
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-760300532-33959-16839-161-136-235-76-175-217-32-187
100	}
3	仿宋_GB2312
90	4
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	244.5649344375474
20	105.2870437869878
40	180
50	1
51	4
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	286.5649344375479
20	105.2870437869874
40	0
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	1491546499-61921-18594-187-151-31-210-172-71-32-80
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	244.5649344375474
11	266.514934437543
13	244.564934437548
14	286.564934437548
20	105.2870437869878
21	105.287043786987
23	120.974543786986
24	119.974543786986
44	0
45	0
90	4121
92	
3	L
65	2
66	2
110	2.555
111	5.11
112	-2.555
113	-5.11
100	}
50	270.0000000000041
51	0
52	15.68749999999823
53	0.9362549800796959
0	KmSimpleDim
100	{D
100	{G
100	{O
81	6
88	3
82	
370	51
95	128
102	{RT
106	{B
81	28
10	167.564934460988
20	121.287043786986
421	78
106	}
106	{B
81	28
10	167.564934460982
20	167.787043786986
420	69
421	78
106	}
106	{B
81	25
10	286.564934437548
20	119.974543786986
421	78
106	}
106	{B
81	25
10	286.564934437544
20	162.599543786986
420	69
421	78
106	}
102	}
100	}
370	1
102	{Groups
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	171.5649344609826
20	96.28704378698943
11	282.5649344375486
21	96.28704378699216
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	167.564934460988
20	121.287043786986
11	167.5649344609817
21	93.28704378698943
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	286.564934437548
20	119.974543786986
11	286.5649344375484
21	93.28704378699216
86	1
106	}
106	{G
340	KmText
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
95	8
100	}
10	224.8819996668782
20	102.0220437869894
40	5.11
41	2.555
99	1
102	{KW
106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	72
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-1124543691-35691-19656-139-136-163-120-44-107-120-0
100	}
3	仿宋_GB2312
90	4
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	167.5649344609826
20	96.28704378698943
40	180
50	1
51	4
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	286.5649344375486
20	96.28704378699216
40	0
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	2055716289-26355-17695-168-200-161-115-230-226-243-51
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	167.5649344609826
11	226.159499666878
13	167.564934460988
14	286.564934437548
20	96.28704378698943
21	96.28704378698943
23	121.287043786986
24	119.974543786986
44	0
45	0
90	4121
92	
3	H
65	2
66	2
110	2.555
111	5.11
112	-2.555
113	-5.11
100	}
50	270.0000000000059
51	0
52	18.49999999999793
53	1.280405405405388
0	KmSimpleDim
100	{D
100	{G
100	{O
81	7
88	3
82	
370	51
95	128
102	{RT
106	{B
81	18
10	192.261819854211
20	159.584168786985
421	78
106	}
106	{B
81	18
10	241.439934437543
20	159.584168786985
420	69
421	78
106	}
106	{B
81	9
10	192.261819437543
20	122.989918786987
421	78
106	}
106	{B
81	9
10	241.439934437543
20	122.989918786987
420	69
421	78
106	}
102	}
100	}
370	1
102	{Groups
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	210.0649344375419
20	155.584168786985
11	210.0649344375412
21	126.9899187869861
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	192.261819854211
20	159.584168786985
11	213.0649344375425
86	1
106	}
106	{G
340	KmLine
100	{O
81	
88	3
82	
370	51
100	}
10	192.261819437543
20	122.989918786987
11	213.0649344375406
21	122.9899187869861
86	1
106	}
106	{G
340	KmText
100	{O
81	
88	3
82	
370	128
95	8
100	}
10	204.3299344375391
20	140.3845437869836
40	5.11
41	2.555
99	1
50	90.00000000000144
102	{KW
106	{W
90	67108864
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	83886080
59	1
59	1
106	}
106	{W
90	100663296
59	0
59	0
106	}
106	{W
90	50331648
59	1
59	1.2
106	}
106	{W
90	
99	1
99	68
106	}
106	{W
90	
99	
99	13
106	}
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-93457986-39916-18170-132-71-245-21-94-32-61-106
100	}
3	仿宋_GB2312
90	4
44	0.19921875
107	}
103	}
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	210.0649344375425
20	159.584168786985
40	89.99999999999561
50	1
51	4
106	}
106	{G
340	KmArrowHead
100	{O
81	
88	3
82	
100	}
10	210.0649344375406
20	122.9899187869861
40	269.999999999995
50	1
51	4
106	}
102	}
100	}
106	{CDSSubst
90	7
102	{DSSV
106	{DSSubstVar
68	18
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	19
83	-2
106	}
106	{DSSubstVar
68	20
83	-2
106	}
102	}
106	}
107	{KmText
100	{O
81	
88	
370	128
69	
100	}
10	0
20	0
40	0
41	0
99	1
71	512
91	65536
55	1
102	{KW
102	}
103	{TXTWS
107	{CWordStyle
100	{CTabEnt
81	1
2	样式1
3	-2030203967-26101-18541-158-168-137-201-186-67-38-184
100	}
3	仿宋_GB2312
41	0.800000011920929
107	}
103	}
107	}
10	210.0649344375425
11	210.0649344375391
13	192.261819854211
14	192.261819437543
20	159.584168786985
21	141.6620437869836
23	159.584168786985
24	122.989918786987
44	90
45	0
90	4121
92	
3	D
65	2
66	2
110	2.555
111	5.11
112	-2.555
113	-5.11
100	}
50	180
51	0
52	17.80311458333148
53	1.000000023404111
0	
End DataBase



_1227695800.unknown

_1227538354.txt
KMCAD-DRAWING
KM Information Technology Ltd. Corp. 2000~2003
Begin DataBase
5130000
1
0	CKmPicInfo
0	KmLegend
65	3
55	-2
295	
0	KmOleViewport
10	0
20	297
11	420
21	0
40	1
0	DBVar
68	
3	KMCAD2003
68	1
41	0
68	2
290	
68	3
83	1
68	4
83	
68	5
83	
68	6
83	-1
68	7
41	1
68	8
83	-1
68	9
83	-1
68	10
41	0.5
68	11
41	0.5
68	12
41	5
68	13
41	45
68	14
83	2
68	15
83	1
68	16
41	1
68	17
83	1
68	18
290	1
68	19
83	
68	20
290	1
68	21
83	2
68	22
290	
68	23
41	0
68	24
83	1
68	25
41	0
68	26
41	0
68	27
41	0
68	28
41	0
68	29
41	0
68	30
41	0
68	31
41	5
68	32
83	1
68	33
3	
68	34
3	0,0,0
68	35
83	
68	36
41	1
68	37
83	2
68	38
83	4
68	39
290	
68	40
83	1
68	41
83	
68	42
41	0
68	43
83	6
68	44
83	1
68	45
290	
68	46
290	
68	47
83	
68	48
290	1
68	49
83	1
68	50
83	90
68	51
41	0
68	52
41	0
68	53
41	0
68	54
83	
68	55
41	0
68	56
41	0
68	57
41	0
68	58
83	
68	59
83	256
68	60
41	186.4797132203862
68	61
41	155.0001545549093
68	62
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