1）

ICS 73.040

D27

备案号：×××-×××

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T ××××-××××

选煤厂 煤泥水沉降特性分类

Classification of the settling performance of black water in Coal preparation plant

（报批稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

国家安全生产监督管理总局 发布

前    言

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准由中国矿业大学起草。

本标准主要起草人：刘炯天，张明青。

本标准为首次制定。

选煤厂 煤泥水沉降特性分类

1  范围

本标准规定了煤泥水沉降特性按原生硬度的分类。

本标准适用于选煤厂的煤泥水沉降研究与工程设计及生产应用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18712 选煤用絮凝剂性能试验方法

MT/T 190 选煤厂煤泥水沉降试验方法

MT/T 206 煤矿水硬度的测定方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

原生硬度 primary water hardness

在湿法选煤过程中，由于煤中的有机质和无机矿物质在水中发生一系列溶解、吸附等反应而形成的，未添加凝聚剂时的循环煤泥水的硬度。

注：原生硬度由煤的化学组成及补加水条件决定。在补加水pH值和离子组成基本稳定条件下，它代表了煤炭的一种固有特性。

3.2

沉降特性 settling performance

- 煤泥水自然澄清的难易程度。

4  试验步骤

4.1  煤泥水样品

4.1.1  生产用煤泥水样品的采取

在选煤厂正常生产，未添加凝聚剂的煤泥水在系统中至少完成一个循环后，在煤泥水浓缩设备入料处每隔30min采取1L试验样品，试样总量不少于5L。

在无法采取生产用煤泥水样品时，可用设计用煤泥水样品替代。

4.1.2  设计用煤泥水样品的制备

按MT/T 190规定的方法制备设计用煤泥水样品。

4.2 样品的缩分和过滤

按GB/T 18712规定的方法缩分煤泥水试样，然后过滤。

4.3  原生硬度的测定

按MT/T 206规定的方法测定。

5  煤泥水沉降特性分类

根据煤泥水原生硬度大小，将煤泥水沉降特性分为三个等级，见表1。

- 表1  煤泥水沉降特性分类

| 类别 | 原生硬度 mgCaCO3/L | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 易沉降 | > 900 | 颗粒处于凝聚状态，不加任何絮凝剂或凝聚剂便可实现煤泥水的澄清与循环。 |
| 中等可沉降 | 200～900 | 部分颗粒凝聚，药剂用量和澄清效果介于难、易二者之间。 |
| 难沉降 | < 200 | 颗粒处于分散状态，以凝聚为主的煤泥水沉降药剂制度可实现煤泥水澄清。 |

1	）