| ICS | 13.340.40 |
| --- | --- |
| CCS | C73 |

中华人民共和国国家标准

GB 28881—XXXX

代替 GB 28881-2012

`

手部防护 化学品及微生物防护手套

Hand protection—Protective gloves against chemicals and micro-organisms

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2021年8月3日星期二）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	2

5  测试方法	4

6  标识	4

7  制造商提供的信息	4

附录A（资料性）  降解性能测试方法	6

附录B（规范性）  抗穿透性能测试方法	10

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 28881-2012《手部防护 化学品及微生物防护手套》，与GB 28881-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了GB 28881-2012的前言部分；

——更改了本文件的范围（见1、2012年版的1）；

——更改了部分规范性引用文件（见2、2012年版的2）；

——更改了部分术语和定义（见3，2012年版的3）；

——删除了总则和人类工效学要求，增加了一般防护要求必须满足GB XXXX-XXXX的规定（见4，2012年版的4.1、4.2）；

——增加了抗降解性能的说明，并增加了抗降解性能的测试方法（见4.2、资料性附录A）

——增加了抗渗透性能中化学品：硝酸、乙酸、氢氧化铵、双氧水、氢氟酸、甲醛等（见表1，2012年版的表1）；

——增加了化学品防护效果分级要求（见4.6）；

——修改了机械性能的技术要求（见4.4，2012年版的4.4）；

——修改了机械性能等级表和耐切割性能等级表（见表3、表4，2012年版的表3、表4、表5、表6）；

——增加了一般防护要求的测试方法，删除了原手部和手套尺寸、灵活性的测试方法（见5.1，2012年版的5.1、5.2）；

——增加了机械性能的测试方法，删除了原耐磨性能、抗切割性能、抗撕裂性能、抗穿刺性能的测试方法（见5.4，2012年版的5.5、5.6、5.7、5.8）；

——修改了标识应满足GB XXXX-XXXX的要求（见6.1.1，2012年版的6.1）；

——修改了防护手套的化学品及微生物防护标识（见6.1.2、表5，2012年版的6.1、图1）；

——修改了部分制造商提供的信息（见7，2012年版的6.2）；

——修改了附录中气密性测试装置和液密性测试装置的部分描述（见B.4，2012年版的A.4）；

——修改了附录中气密性测试方法和液密性测试方法的部分描述（见B.5，2012年版的A.5）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2012年首次发布为GB 28881-2012；

——本次为第一次修订。

手部防护 化学品及微生物防护手套

  - 范围

本文件规定了化学品及微生物防护手套的术语和定义、技术要求、试验方法及标识和信息。

本文件适用于防护化学品及微生物危害的手套。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB XXXX-XXXX  手部防护  通用技术规范

GB/T 12624-2020 手部防护  通用测试方法

GB/T 23462-2009  防护服装  化学物质渗透试验方法

GB 24541-XXXX  手部防护  机械危害防护手套

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 防护手套材料  protective gloves materials

为避免手或手和手臂直接接触化学品和/或微生物而在防护手套中使用的材料或材料组合。

- 化学品防护手套  protective gloves against chemicals

防御油、酸、碱等化学品伤害的防护手套。

    - 微生物防护手套  protective gloves against micro-organisms

能够对不包括病毒在内的其他各类微生物形成有效屏障从而阻止其穿透的防护手套。

- 降解  degradation

防护手套因与化学品接触而造成其一项或多项性能产生破坏性变化，包括剥落、膨胀、碎裂、脆化、退色、变形、变硬及变软等。

    - 穿透  penetration

化学品和/或微生物通过防护手套材料上的孔隙、接缝、针孔等缺陷在非分子水平上透过防护手套的过程。

    - 渗透  permeation

化学品在分子水平上透过防护手套材料的过程，具体包括化学品分子被材料吸附、在材料内的扩散以及从材料另一面析出的过程。

    - 测试化学品  test chemicals

在实验室条件下，用于测定防护手套材料抗渗透性能的化学品或化学品混合物。

    - 标准透过时间 normalized breakthrough time

从测试开始到化学物质渗透率达到标准渗透率的时间。

  - 技术要求

    - 一般防护要求

- 执行本文件的防护手套，根据产品的等级和适用性应符合GB XXXX-XXXX中5的要求。

    - 抗降解性能

抗降解性能可根据产品标记中声明的每种化学品说明其相关联的降解性能，抗降解性能测试方法可参考附录A。

    - 抗穿透性能

- 按5.2规定的方法测试时，手套不应发生泄漏。

    - 抗渗透性能

- 选用表1列出的测试化学品，按5.3规定的方法进行测试，并按表2的规定进行分级。

- 抗渗透性能测试化学品

| 编号 | 化学物质 |  | CAS | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | 初级醇 |
| B | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 酮 |
| C | 乙腈 | Acetonitrile | 75-05-8 | 腈化物 |
| D | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-02 | 氯化链烷烃 |
| E | 二硫化碳 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 有机硫化物 |
| F | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 芳香烃 |
| G | 二乙胺 | Diethylamine | 109-89-7 | 胺 |
| H | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 杂环醚类化合物 |
| I | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 141-78-6 | 酯 |
| J | 正庚烷 | n-Heptane | 142-82-5 | 饱和碳氢化合物 |
| K | 氢氧化钠 （质量分数40%） | Sodium hydroxide, 40% | 1 310-73-2 | 无机碱 |

- 表1 抗渗透性能测试化学品（续）

| L | 硫酸（质量分数96%） | Sulfuric acid, 96% | 7 664-93-9 | 无机酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 硝酸（质量分数65%） | Nitric acid, 65% | 7 697-37-2 | 无机酸 |
| N | 乙酸（质量分数99%） | Acetic acid, 99% | 64-19-7 | 有机酸 |
| O | 氢氧化铵（质量分数25%） | Ammonium hydroxide, 25% | 1 336-21-6 | 有机碱 |
| P | 双氧水（质量分数30%） | Hydrogen peroxide, 30% | 7 722-84-1 | 过氧化物 |
| S | 氢氟酸（质量分数40%） | Hydrofluoric acid, 40% | 7 664-39-3 | 无机酸 |
| T | 甲醛（质量分数37%） | Formaldehyde, 37% | 50-00-0 | 醛 |

- 抗渗透性能等级

| 级别 | 标准透过时间/min |
| --- | --- |
| 1 | >10 |
| 2 | >30 |
| 3 | >60 |
| 4 | >120 |
| 5 | >240 |
| 6 | >480 |

    - 机械性能

- 执行本文件的防护手套，根据产品的等级和适用性应符合GB 24541-XXXX中4.1的要求。

    - 手套的化学品防护效果分级

手套的化学品防护效果分为A级、B级和C级。

      - A级防护手套

- A级防护手套应根据产品的等级满足4.1、4.2、4.3、4.4和4.5的要求，且表1所列的6种测试化学品的抗渗透性能等级大于等于2级。

      - B级防护手套

- B级防护手套应根据产品的等级满足4.1、4.2、4.3、4.4和4.5的要求，且表1所列的3种测试化学品的抗渗透性能等级大于等于2级。

      - C级防护手套

- C级防护手套应根据产品的等级满足4.1、4.2、4.3、4.4和4.5的要求，且表1所列的1种测试化学品的抗渗透性能等级大于等于1级。

  - 测试方法

    - 一般防护要求

按GB/T 12624-2020中4的规定进行测试。

    - 抗穿透性能

按附录B的规定进行测试。

    - 抗渗透性能

试样从防护手套的手掌和手背部位裁取，按GB/T 23462-2009中6.4的规定进行测试。

    - 机械性能

按GB 24541-XXXX中6的规定进行测试。

  - 标识

    - 防护手套的标识应符合GB XXXX-XXXX中6.1的要求。

    - 防护手套的化学品及微生物防护标识应符合表3的要求。

- 化学品及微生物防护标识图例

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防护等级 | A级 | B级 | C级 |
| 化学品及微生物防护标识图（示例） |  |  |  |

  - 制造商提供的信息

- 防护手套的信息应符合GB XXXX-XXXX中6.2的要求，并应包括以下内容：

——测试所用的化学品及相应的抗渗透性能等级；

——抗穿透测试的检验水平和接收质量限；

——如有，测试化学品相应的抗降解性能指标；

——机械性能的等级；

——防护手套的适用范围与限制；

——选择合适号型防护手套的方法；

——防护手套使用前的检查方法；

——防护手套的佩戴方法和/或与其他防护用品（如防护服）匹配注意事项；

——如果适用，防护手套的维护方法（如清晰和消毒）。

除上述信息外，还应提供如下警告：本信息并不反映防护手套在工作场所中的实际防护性能，因为许多因素都会影响其性能，如温度、磨损和降解等。

- （资料性）
降解性能测试方法

  - 范围

本文件规定了防护手套材料对与连续接触的危险化学品降解能力的测试方法。

其他用于评估化学抗性的测试，如抗渗透性，可能无法提供充足的信息来说明在接触化学物质时影响手套的物理性能变化。

  - 原理

防护手套材料对液体化学物质降解的抵抗能力是通过测量手套材料在用测试化学物质与外表面连续接触后的抗穿刺性变化来确定的。该测试适用于天然或合成聚合物制成的手套。内衬手套可能会产生无效的测量结果。

  - 试验方法

    - 取样

选择三副手套进行测试，将手套置于(23±2)℃、(50±5)%相对湿度条件下至少24h。

如果手套材料组成是不规则的或多重材料构成，则应从每个区域测试一个样品。使用适当的20mm直径切割模具，从每副手套中裁切6个试样，一共18个试样。对于每副手套，需对化学品暴露状态下的3个样品和不暴露的另外3个样品进行测试。

取样时，需要使它们是相同材质的并可以代表手套的基本构造。在切割这些样品时，避免使用压纹图案区域或其他不同厚度或成分的区域。

如果手套是由几层无边层组成的，只测试具有化学保护作用的那一层。

对于带衬里的手套，如果无法将衬里与手套分开（并且衬里太厚），则该测试可能不可行，因为无法密封小瓶且样品正在移动。对于某些样品，如果衬里较厚，则可能无需使用隔膜来正确密封样品瓶。 在这种情况下，需核实衬里的防漏性。

    - 测试装置

应使用以下设备：

- （20±1）mm直径的切割模具;

- （12±1）mm直径的切割模具（用于在每个隔片的中心切割一个孔）；

- 直径（12.5±0.5）mm的开口曲顶小瓶，容量为20mL；

- 直径20mm的隔膜(例如，由氯丁基橡胶制成，不含聚四氟乙烯层);

- 20mm开口中心铝箔卷封;

- 手动压接机;

- 手动开瓶器；

- 18孔直径20mm的样品架;

- 150mL烧杯;

- 2mL移液器；

- 测力机，带有符合GB/T 24541-20XX 6.5.2的穿刺针和可测量压力的单元，精度为±1％；

- 样品瓶支架。

    - 测试过程

      - 测试环境

整个试验过程应在（23±2）°C下进行。

      - 预测试

将测试化学品放入150mL烧杯中。使用移液管将约2mL的药品放入一个曲顶瓶中。

将隔膜放置在中间开口的铝箔卷封帽上。使用(12±1)mm的切模，在隔膜中间开一个孔。

将一个手套样品放在隔片上，其正常的外表面朝向小瓶的内部。将装有样品的铝盖放在小瓶的顶部。用手动压接器封住小瓶，翻转小瓶，使测试化学品与样品接触(见图A.1)，并记录时间。将小瓶放入打孔的样品架中。

注意打孔的样品架有以下用途：

1）它允许空气在样品膜下循环；

2）如果来自测试化学品的压力迫使样品变成凸形，烧瓶将仍然站立。

对暴露的其余八个样本中的每个样本重复上述步骤。控制这些动作的时间，以使样品的化学品暴露时间间隔为3min。每个样品的预测试总时间为（60±5）min。结束后检查每个测试瓶，以确认测试化学品对样品的覆盖率。如果测试化学品没有覆盖样品，则丢弃样品并使用大量的测试化学品重复测试。

用同样的方法将9个未暴露的样品装在剩下的小瓶中，但小瓶中不放测试化学品。

说明：

1 测试化学品

2 样品外表面，直径为（12.5±0.5）mm的圆柱区域

  - 样品与测试化学品之间的接触时间内样品瓶的摆放位置

      - 穿刺测试

将穿刺针安装在测力计的测压元件上。将托架速度设置为100mm/min，然后将小瓶支架拧到工作台上。

将一个小瓶放入支架中。刺穿试样，然后记录产生的峰值力(见图A.2)。

对每个试样重复以上步骤；在开始对每个暴露的试样进行预测试后，再对该试样进行穿刺测试。

在测试期间和之后，应检查试样的物理性质是否有变化。任何变化，例如溶胀，收缩，脆性，硬化，软化，剥落，崩解，颜色变化/渗出，分层，都应记录在测试报告中并在报告中说明，以供参考。

说明：

1 20ml压接小瓶

2 穿刺针

3 样品

4 样品瓶架子（由测力钳口固定）

  - 穿刺测试期间样品瓶的摆放位置

    - 结果表述

使用公式（A.1）确定三种手套试样对每种测试化学品的降解情况:

(A.1)

式中：

DRx	是x手套样本对测试化学品的降解，以％为单位；

OPx	是来自x手套样本的三个未暴露样本的平均穿刺力； 单位应与RPx相同；

RPx	是x手套样本在三个暴露的样本上的平均穿刺力；单位应与OPx相同。

使用以下公式(A.2)确定样品对测试化学品的降解情况:

(A.2)

式中：

DR	测试样品在化学测试的挑战下的降解，单位为%;

DR1	第一个手套试样对测试化学品的降解，%;

DR2	第二个手套试样对测试化学品的降解，%;

DR3	第三个手套样品对测试化学品的降解，%。

测定三种手套降解的标准差(SD)。

    - 测试报告

对于测试的每一种防护手套材料，报告应包括以下信息:

- 报告所测手套的生产厂家参考资料，包括材料、款式、批号。

- 报告所测化学品的名称、纯度，如果是混合物，则报告其浓度和其他成分。

- 请参照本文件。

- 报告测试日期。

- 报告DR1、DR2、DR3、DR(见A3.4)，手套材料的穿刺百分比变化情况。SD也应予以报告。

- 如有衬里，应报告衬里是否已与试样分离。

- 报告化学暴露后，材料样品物理外观变化的任何观察结果。报告观察到的例子有膨胀，收缩，脆性，硬化，软化，剥落，崩解，颜色变化/渗色和分层。

- 任何与本文件的偏差。

- （规范性）
抗穿透性能测试方法

  - 范围

本附录规定了化学品及微生物防护手套抗穿透性能测试方法。

本试验方法包括气密性测试和液密性测试两种测试方法。其中，气密性测试方法为首选方法，但气密性测试不一定适用于所有防护手套，有些手套不能平均充满空气，充气时，有些部分极度膨胀而其它部分并没充满甚至不能充气，此时，不适宜采用气密性测试，而只能采用液密性测试。

  - 原理

    - 气密性测试

把内部充有一定压力空气的手套浸入水中。如果发现手套表面产生一连串的气泡，即表明手套发生泄漏。

    - 液密性测试

将手套充满水。如果发现手套表面出现渗水，即表明手套发生泄漏。

  - 取样

每种尺寸取1只手套，每次测试至少取4只手套。

  - 测试装置

    - 气密性测试装置

气密性测试装置示意图见图B.1，其主要包括以下组成部分：

- a） 固定装置，圆台型上部分与压力调节装置相连，下部分可绕轴心180度旋转，台面直径适宜，能使测试手套保持气密性，其放大示意图见图B.2；

- 空气泵，可提供的压力范围为0 kPa～10 kPa；

- 水箱，尺寸应满足试验要求；

- d） 压力表，测量范围为 0 kPa～10 kPa，测量精度为0.01 kPa；

- e） 压力调节装置。

说明：

1——压力表；

2——软管；

3——止回阀门；

4——固定装置；

5——供水口；

- 6——压力表；

- 7——气压调节器；

- 8——仪表板；

- 9——供气口；

- 10——水箱。

  - 气密性测试装置示意图

说明：

1——压力表连接口；

2——止回阀门；

3——仪表板连接口；

4——固定装置。

  - 固定装置放大示意图

    - 液密性测试装置

液密性测试装置主要包括以下组成部分：

- 两端开放的塑料管，管长380 mm，直径应与测试手套相匹配。上端装有吊钩，在距离管下端40 mm处做有标记（见图B.3）；

- 带扣件的松紧带或其它紧固材料；

- 带有横竿可以悬挂塑料管挂钩的支架（见图B.4），支架应能承受所有试验手套同时悬挂的重量；

- 可提供最少1000 mL水的装置。

单位为毫米

  - 带吊钩的注水管

  - 支架示意图

  - 测试方法

    - 样品准备

取出测试手套，记录手套的名称、型号、批号、尺寸及商标信息。目视检查手套，如果手套有破缝、裂缝和破洞，则报告手套不合格。

    - 气密性测试

      - 将手套固定在圆台型转轴上，浸入室温水中。然后按照表 B.1对应的压力向手套内充气，手套指尖距水面距离每增加100 mm，压力再增加1 kPa。例如，手套指尖浸入水中250 mm深处，则手套内的充气压力应在表 B.1的基础上再加2.5 kPa。手套内的充气压力应保持2 min，波动不超过± 10%。在观察可能出现的气泡时，可延长一定测试时间，但不应超过30秒。

  - 手套厚度和充气压力对应表

| 手套厚度a e/mm | 气压/kPa |
| --- | --- |
| e < 0.3 | 0.5 |
| 0.3 < e < 0.5 | 2.0 |
| 0.5 < e < 1.0 | 5.0 |
| e > 1.0 | 6.0 |
| a 资料由供应商提供。 |  |

      - 长度小于250 mm的手套，应将其垂直浸入水中，以使得水覆盖尽可能大的手套表面积。长度大于250 mm的手套，应将其以一定的角度浸入水中，使得手套中指尖的垂直浸入深度为(250±10)mm，以使得水覆盖尽可能大的手套表面积。旋转圆心轴，检查整个手套表面是否有气泡出现（见图B.1）。

    - 液密性测试

      - 将手套袖口边缘与塑料管上40 mm标记对齐连接（见图B.3），用松紧带将其扣紧以保持液密性。

      - 通过塑料管向手套内注入至少1000 mL的室温水，液面至少达到40 mm标记处。

- 由于试验手套的不同，1000 mL的水可能会有部分留在管中。

- 如有需要，可以使用合适的方法支撑手套，以防止手套因水的重力而变形。

      - 注水后立即检查手套是否漏水。检查过程中，不应挤压手套，并尽量减少对手套的触摸。如果发现水珠就表示有泄漏，可以利用滑石粉提高水珠的可见度。

      - 如果手套没有立刻漏水，将带有试验手套的塑料管垂直悬挂（见图B.4），并在注水2分钟后再次按照上述方法进行检查。

  - 结果记录

- 结果记录应包括以下内容：

- 测试手套的完整识别资料；

- 目视检查结果；

- 试验条件；

- 气密性测试及液密性测试结果；

- 未进行测试的说明。

参考文献

[1]EN 374-1：2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms Part1：Terminology and performance requirements for chemical risks

[2]EN 374-2：2014 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms Part2：Determination of resistance to penetration

[3]EN 374-4：2013 Protective gloves against chemical and micro-organisms Part4 ：Determination of resistance to degradation by chemicals

《手部防护 化学品及微生物防护手套》

(征求意见稿)

- 编制说明

标准编制组

- 一、工作简况

（一）任务来源

根据2020年4月28日的国标委发〔2020〕22号文《国家标准化管理委员会关于下达《室外健身器材的安全 通用要求》等22项强制性国家标准制修订计划的通知》的要求，由上海市安全生产科学研究所承担《手部防护 化学品及微生物防护手套》国家标准的制定任务，计划编号20201865-Q-450。该项目由应急管理部提出，由全国个体防护装备标准化技术委员会归口，上海市安全生产科学研究所成立工作组组织国内专家负责具体编制工作。

- 协作单位

标准申报立项时，标准协作单位为：中国人民解放军军事科学院防化研究院等。各单位派出多名专家参与标准编制过程的研讨和制定，提供了大量宝贵的意见与建议。

- 主要工作过程

本标准文件编写过程中主要开展了以下工作：

第一阶段2020年07月-09月：7月起草组进行了标准修订启动会议，会上各专家进行了研讨并初步确定了修订方向和各项任务。会后，起草组各成员分别对国内外文献调研和资料收集，初步掌握了国内外目前关于防化学品手套标准情况。9月，起草组归纳梳理了目前国内外标准的差异与不足，并征求了标准的制定意见，确立了标准编写的方向。

第二阶段2020年10月-12月：起草组整理分析调研资料及各方面反馈意见，初步确定具体的内容及篇章设计。初步形成了《手部防护 化学品及微生物防护手套》制修订计划和主要修订的内容。

第三阶段2021年01月-7月：起草组根据标准修订实施方案分配具体工作；考察了国内相关检测实验室，防护手套生产企业，收集验证部分技术指标的测试数据。分析整理集中各章节内容，根据《手部防护 化学品及微生物防护手套》制定要求，形成标准工作组讨论稿。经调研讨论并征求相关专家意见，对初稿进一步完善，形成标准征求意见稿。

第四阶段2021年8月：计划拟以网络公开、函审、专家咨询及会议等多种形式，征询相关技术服务机构、专家、和监督管理部门等单位的意见，修改完善标准征求意见稿后形成《手部防护 化学品及微生物防护手套》标准送审稿。征求意见的专家涵盖相关科研、生产、检测检验、使用、监管监察等领域。

第五阶段2021年12月：计划召开《手部防护 化学品及微生物防护手套》标准送审稿技术审查会，会上与来自各方面专家、企业代表进行了充分的沟通。经标准编制组内部的研究和讨论后对送审稿的内容进行了相应地调整，形成标准报批稿。

- 起草人、起草人所在单位及其所做工作

本标准起草人、起草人所在单位及其所做工作如下：

蒋瑞靓，上海市安全生产科学研究所，负责标准项目的申报、任务下达后标准编制工作的组织与协调、标准框架的构建、包括标准工作组讨论稿、征求意见稿、送审稿、报批稿及其编制说明在内的文本起草工作；

……

- 二、标准编制原则和强制性国家标准主要技术要求的论据

（一）标准编制原则

1.先进性原则

在标准立项时，起草组即将欧盟标准作为编制参考依据。欧盟作为世界上主要的经济体，有着完善的认证制度。在个体防护装备方面，有着与之配套的防护标准。为了与国际先进标准接轨，提高国内产品的竞争力，促进国内外贸易发展，本标准在化学品渗透的技术指标上参考了EN 374的系列标准。按照我国国家标准的编写要求，本标准将EN 374中引用的国际或者欧盟标准对应的国家标准进行替代，并且按照国家标准的编写习惯，对标准进行了编辑性处理，保证了标准的先进性。

- 协调性原则

本标准文件是与包括GB/T 12624-2020《手部防护 通用测试方法》、GB XXXX-XXXX《手部防护 通用技术规范》等在内的其他已发布或已施行的防护手套相关国家标准相协调一致。

- 适用性原则

本标准文件的制定是紧密结合国内手部防护产品类型和功能，符合当前的生产实际和检验测试技术的现状，确保新制定的标准落地后利于实施和推广。

- 规范性原则

本标准文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出编写规则进行制定。

（二）主要技术要求的依据（包括验证报告、统计数据等）及理由

1. 标准引用情况说明

表1 标准引用情况说明表

| 序 号 | 第一次出现 的条款号或 附录号 | 类型 | 主要内容 | 引用文件号/标准号 | 引用文件/标准名称 | 引用的主要相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 | 技术要求 | 一般防护要求 | GB XXXX-XXXX | 《手部防护 通用技术规范》 | 一般防护要求 |
| 2 | 5.1 | 测试方法 | 一般防护要求 | GB/T 12624-2020 | 《手部防护 通用测试方法》 | 一般防护要求的测试方法 |
| 3 | 5.3 | 测试方法 | 抗渗透性能 | GB/T 23462-2009 | 《防护服装 化学物质渗透试验方法》 | 抗渗透性能测试方法 |
| 4 | 5.4 | 测试方法 | 机械性能 | GB/T 24541-XXXX | 《手部防护 机械危害防护手套》 | 机械性能测试方法 |
| 5 | 6.1 | 标识 | 标识 | GB XXXX-XXXX | 《手部防护 通用技术规范》 | 标识 |

- 调研化学品防护手套产品和标准实施情况

为了解2012版标准的实施情况，起草组调研了国内外共4家进行防化学手套测试的检测机构。根据调研的结果分析得出，目前各生产经营单位对于防化学品手套进行申请测试主要依据的测试标准是EN374-1：2016，直接要求采用GB 28881-2012版标准的产品较少。外资检测机构的测试份数鉴于商业机密不便公布，根据调研得知国内某家检测机构在2020年进行测试的防化学品手套中依据GB28881测试的约50多份，其余大部分测试还是以EN374为主、少量测试依据AQ 6102-2007《 耐酸(碱)手套》和AQ6101-2007《橡胶耐油手套》。根据调研情况看，国内能实施防化学品手套检测业务的机构也不多，很多机构的相关检测业务外包给国外的相关检测机构，相关检测项目尤其是涉及化学品渗透检测项目，能开展的检测机构屈指可数。起草组认为有以下两点原因，首先相关手套标准并未作为强制性国家标准在工业产品许可证准入产品得到推广，其次是相关检测设备，尤其是渗透检测设备相对较为昂贵，检测机构负担较大，投入产出比很低。

同时为了直观的了解化学品手套的市场情况，起草组还调研了电商平台下的防化学品手套产品情况，搜索结果显示的17款产品对于适用标准展示的情况如下：76%品牌的防化学品手套会进行测试并进行展示(其中61%依据的标准是EN374和GB 28881)，24%的品牌产品未进行测试或者测试了未展示。综合看目前国内销售的各大品牌的防化学品手套进行化学品测试的比例很高。

结合调研情况综合判断，目前国内防化学品手套产品种类较为丰富，品牌产品在检测上主要以EN 374为主，使用GB 28881标准的产品由于各种原因在数量上较EN 374还有一定的差距。标准实施效果有待提高。

- 主要技术要求的依据及理由

（1）主要技术内容变化

本标准代替GB 28881-2012《手部防护  化学品及微生物防护手套》，与GB 28881-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了GB 28881-2012的前言部分；

——更改了本文件的范围（见1、2012年版的1）；

——更改了部分规范性引用文件（见2、2012年版的2）；

——更改了部分术语和定义（见3，2012年版的3）；

——删除了总则和人类工效学要求，增加了一般防护要求必须满足GB XXXX-XXXX的规定（见4，2012年版的4.1、4.2）；

——增加了抗降解性能的说明，并增加了抗降解性能的测试方法（见4.2、资料性附录A）

——增加了抗渗透性能中化学品：硝酸、乙酸、氢氧化铵、双氧水、氢氟酸、甲醛等（见表1，2012年版的表1）；

——增加了化学品防护效果分级要求（见4.6）；

——修改了机械性能的技术要求（见4.4，2012年版的4.4）；

——修改了机械性能等级表和耐切割性能等级表（见表3、表4，2012年版的表3、表4、表5、表6）；

——增加了一般防护要求的测试方法，删除了原手部和手套尺寸、灵活性的测试方法（见5.1，2012年版的5.1、5.2）；

——增加了机械性能的测试方法，删除了原耐磨性能、抗切割性能、抗撕裂性能、抗穿刺性能的测试方法（见5.4，2012年版的5.5、5.6、5.7、5.8）；

——修改了标识应满足GB XXXX-XXXX的要求（见6.1.1，2012年版的6.1）；

——修改了防护手套的化学品及微生物防护标识（见6.1.2、表5，2012年版的6.1、图1）；

——修改了部分制造商提供的信息（见7，2012年版的6.2）；

——修改了附录中气密性测试装置和液密性测试装置的部分描述（见A.4，2012年版的A.4）；

——修改了附录中气密性测试方法和液密性测试方法的部分描述（见A.5，2012年版的A.5）；

（2）增加了4.1一般防护要求的依据

GB XXXX-XXXX《手部防护 通用技术规范》已于202X年发布并实施，作为手套强制性标准，已包含原2012版标准的4.1总则、4.2人类工效学要求的相关内容，因此根据不重复原则，删除原2012版标准的4.1总则、4.2人类工效学要求的相关内容，直接引用GB XXXX-XXXX《手部防护 通用技术规范》一般防护要求的相关内容，符合标准修订的原则。

（3）未对4.3抗穿透性能进行大幅修订

原2012版标准中的4.3抗穿透性能主要参考了EN 374-2：2003中的技术要求和测试方法，其最新版本EN 374-2:2014《Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms Part2:Determination of resistance to penetration》并未对技术内容进行大改动，根据GB 28881-2012版标准实施情况分析，该方法是可行且有效的，因此本次修订的版本未对4.3抗穿透性能进行大幅修订，仅在文字和结构上进行了一定程度的调整和修饰。

（4）抗渗透性能主要新增测试化学品种类

抗渗透性能一直是化学品防护手套的重要技术参数。2012版标准采用了12种测试化学品种类，并根据产品的要求选取3种化学品进行测试并分级，而抗渗透性能测试方法则引用了GB/T 23462-2009《防护服装 化学物质渗透试验方法》。从标准实施情况看，抗渗透性能的测试方法是可行且有效的，本次标准修订在抗渗透性能测试方法上继续引用GB/T 23462-2009《防护服装 化学物质渗透试验方法》。而在技术要求上，本次修订参考了EN 374-1:2016《Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks》，主要增加了相关的测试化学品的种类，新增了硝酸（质量分数65%）、乙酸（质量分数99%）、氢氧化铵（质量分数25%）、双氧水（质量分数30%）、氢氟酸（质量分数40%）和甲醛（质量分数37%）。同时，2012版标准中使用了阿拉伯数字代表化学品的代码，这样造成了在手套的标识中很容易和分级标识混淆，在本次修订中也改为和EN374相同的英文字母。而在测试化学品选用上本次修订的标准根据产品的化学品防护效果分级进行选用，同时在抗渗透性能级别上仍沿用原先的分级方法，即根据标准透过时间分为6个级别。

(5)新增了手套的化学品防护效果分级

本次标准修订新增了手套的化学品防护效果分级，其主要依据参考了EN 374-1:2016《Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks》，将手套的化学品防护效果分为3个级别，A级、B级和C级。A级防护手套除了要满足一般防护要求、抗穿透性能、机械性能外，要求在标准中的表1所列的6种测试化学品的抗渗透性能等级大于等于2级。B级防护手套除了要满足一般防护要求、抗穿透性能、机械性能外，要求在标准中的表1所列的3种测试化学品的抗渗透性能等级大于等于2级。C级防护手套除了要满足一般防护要求、抗穿透性能、机械性能外，要求在标准中的表1所列的1种测试化学品的抗渗透性能等级大于等于1级。

（6）抗降解性能

降解的定义是防护手套因与化学品接触而造成其一项或多项性能产生破坏性变化，包括剥落、膨胀、碎裂、脆化、退色、变形、变硬及变软等。抗降解性能作为一种评估手套材料对化学抗性的能力，主要体现了防护手套材料对于连续接触的危险化学品的抵抗能力，是一种评价在化学品持续作用下对防护手套破坏性变化的手段之一。目前降解的测试方法主要通过测试手套材料在化学品与外表面持续接触后的抗穿刺性能变化来确定的，其测试数据未能直观的评判材料的抗降解性能，在EN 374中也只是作为一种参考测试数据进行罗列。因此，起草组把抗降解性能的测试作为资料性附录加入到本标准中，以供参考。

（7）机械性能根据GB 24541-XXXX的要求进行测试

本标准隶属于个体防护装备手部防护标准体系中，由于该标准体系中的强制性国家标准GB 24541-XXXX（手部防护 机械危害防护手套）中已对手套产品的机械性能进行了基本规定，因此，本次修订在机械性能中直接引用了GB 24541-XXXX（手部防护 机械危害防护手套）4.1的要求，并按照GB 24541-XXXX（手部防护 机械危害防护手套）6的测试方法进行测试。

（8）标识

本标准隶属于个体防护装备手部防护标准体系中，由于该标准体系中的强制性国家标准GB XXXX-XXXX（手部防护 通用技术规范）中已对手套产品的标识进行了基本规定，因此，本次修订在标识项目中引用了GB XXXX-XXXX（手部防护 通用技术规范）6.1的相关条款搭配化学品相关标识一起使用。另外，本次标准修订内容中新增了化学品防护效果分级相关内容，该防护效果分级应在本类产品标识中有所体现，因此删除了原标准中的图1化学危害防护标识图（示例），新增了表3化学品及微生物防护标识图例。

- 三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况；

（一）有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系

本标准文件符合现行法律法规，与我国现行的个体防护装备标准体系中相关配备选用标准、测试方法标准、产品标准等互相支持互为补充，是与《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国产品质量法》等相关法律协调一致的强制性国家标准。

与本标准文件配套的国家强制性标准GB XXXX-XXXX《手部防护 通用技术规范》于XXXX年XX月XX日发布，于XXXX年XX月XX日实施。

与本标准文件配套的国家强制性标准GB 24541-XXXX《手部防护 机械危害防护手套》于XXXX年XX月XX日发布，于XXXX年XX月XX日实施。

- 配套推荐性标准的制定情况

与本标准文件配套的国家推荐性标准GB/T 12624-2020《手部防护 通用测试方法》于2020年7月21日发布，于2021年05月01日实施。

与本标准文件配套的国家推荐性标准GB/T 23462-2009《防护服装 化学物质渗透试验方法》于2009年4月01日发布，于2009年12月01日实施。

- 四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析；

（一）采标情况

本标准文件不进行采标。

- 与国际、国外有关法律法规和标准对比情况

本标准在修订过程中，主要参考了EN 374-1：2016《Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms Part1：Terminology and performance requirements for chemical risks》、EN 374-2：2014《Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms Part2：Determination of resistance to penetration》、EN 374-4：2013《Protective gloves against chemical and micro-organisms Part4 Determination of resistance to degradation by chemicals》等国际同类先进标准，在制定过程中结合我国国情与习惯进行了一定的修改与取舍，使其更加符合我国国情。本标准与EN 374系列标准的对比见表2。

表2 本标准主要性能技术要求与EN 374系列的比对

| 防化学品手套标准比对 | 欧盟标准 EN 374 | 本标准 GB 28881-XXXX | 异同 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般防护要求 | 应符合EN 420：2009第4、第5、第7条的要求。（手套设计和结构要求、防渗水性、透气性、无害性、清洗性能、电气性能、手套尺寸、透气性和舒适性、标识） | 应符合GB XXXX-XXXX（手部防护 通用技术规范）中5的要求（手套设计和结构要求、无害性、手套尺寸、透气性和舒适性） | 技术要求上的差异是GB XXXX-XXXX（手部防护 通用技术规范）和EN 420的差异 |
| 抗降解性能 | 报告中需标明抗降解性能技术参数，测试方法：EN 374-4：2013 | 可选 测试方法：资料性附录A（参考EN 374-4：2013） | 技术要求上国标作为可选要求，测试方法作为资料性附录参照EN 374-4 |
| 抗穿透性能 | 不发生泄漏 测试方法：EN 374-2：2014 | 不发生泄漏 测试方法：附录B（参考EN 374-2：2014） | 基本一致 |
| 抗渗透性能 | 18种化学品，6种级别， 测试方法：EN 16523-1：2015 | 18种化学品，6种级别（测试化学品品种和EN标准相同） 测试方法：GB/T 23462-2009 | 技术要求上一致，测试方法基本一致 |
| 机械性能 | 包含耐磨、耐切割、耐撕裂、耐穿刺，分级标示 测试方法：EN 388 | 包含耐磨、耐切割、耐撕裂、耐穿刺，分级标示 测试方法：GB/T 24541-XXXX | 基本一致 |

- 与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无

- 五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 六、强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

（一）过渡期建议及理由（实施标准需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间等）

本标准文件为修订标准，建议自发布日期至实施日期之间的过渡期内加强对相关生产企业的技术指导，建议在本标准颁布、实施后由相关部门及时组织对本标准的宣贯，尽可能减少成本投入，尽快完成标准过渡，为老旧产品退出市场留出时间。本文件实施所需的技术条件是成熟的，建议按照正常流程进行本文件的发布和实施，建议过渡期12个月。

- 实施标准可能产生的社会和经济影响等

本标准文件实施后，将进一步健全我国手部防护领域标准体系，筑牢手部防护国家标准体系框架。此外，标准的实施也将推动防护手套产品的技术进步，促使防护手套企业加快技术革新，不断采取更加先进的生产工艺和制造手段努力提升产品质量，逐渐摆脱低价低质的竞争，走上健康良性的发展轨道；放眼全球，标准的实施符合时代需要和我国国情实际，利于消除我国与世界各国间的贸易壁垒，增强商务交流与技术合作，为我国产生重大的经济效益。标准的实施将提升消费者和佩戴者在选购、配备和使用防护手套产品的规范性和科学性，确保广大人民的生命健康和企业的生产安全。

- 七、实施强制性国家标准有关的政策措施（包括实施监督管理部门以及对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等）

（一）实施监督管理部门

标准文件的实施监督管理部门为：应急管理部、县级以上人民政府应急管理部门和其他对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门。

- 对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

与实施强制性国家标准有关的政策措施，主要包括《中华人民共和国安全生产法 》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国职业病防治法》《用人单位劳动防护用品管理规范》等法律法规及部门规章制度等。 
   《中华人民共和国标准化法》

第二十条 生产、销售、进口不符合强制性标准的产品的，由法律、行政法规规定的行政主管部门依法处理，法律、行政法规未作规定的，由工商行政管理部门没收产品和违法所得，并处罚款；造成严重后果构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

《中华人民共和国产品质量法(2018修正)》

第十三条  可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。 禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定。

第十八条  县级以上市场监督管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌违反本法规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：  （四）对有根据认为不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具，予以查封或者扣押。

第二十六条  生产者应当对其生产的产品质量负责。 产品质量应当符合下列要求：

（一）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准； （二）具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外； （三）符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。

《中华人民共和国安全生产法》 （根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正，2021年9月1日起施行）

第二十八条 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

第二十九条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

第四十七条 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

第五十七条 从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《用人单位劳动防护用品管理规范（2018年修改）》

第七条 用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于我国相关标准。

第八条 劳动者在作业过程中，应当按照规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。

第十二条 同一工作地点存在不同种类的危险、有害因素的，应当为劳动者同时提供防御各类危害的劳动防护用品。需要同时配备的劳动防护用品，还应考虑其可兼容性。

劳动者在不同地点工作，并接触不同的危险、有害因素，或接触不同的危害程度的有害因素的，为其选配的劳动防护用品应满足不同工作地点的防护需求。

- 八、是否需要对外通报的建议及理由（通报与否均应说明理由）

本标准文件为强制性国家标准，应进行对外通报。

- 九、废止现行有关标准的建议

本标准文件实施发布之日起，现行的国家强制性标准GB 28881-2012《手部防护 化学品及微生物防护手套》即行废止。

- 十、涉及专利的有关说明

无

- 十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程和服务目录

本标准文件主要涉及化学品及微生物防护手套。

十二、其他应予以说明的事项

无